МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СВОД ПРАВИЛ                     
АЭРОДРОМЫ

Актуализированная версия

СНиП 32-03-96

Настоящий проект правил не подлежит применению до его принятия

Москва 2012

ПРЕДИСЛОВИЕ


Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила разработки – постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2008 г. № 858 «О порядке разработке и утверждения сводов правил». 
Сведения о своде правил

 ИСПОЛНИТЕЛЬ: Федеральное государственное унитарное предприятие Государственный проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт гражданской авиации – ФГУП ГПИ и НИИ ГА «Аэропроект».


Информация об изменениях к настоящему своду правил публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок – в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего свода правил соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе  «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте разработчика (Минрегион России) в сети Интернет.

© Минрегион России, 2011
Настоящий нормативный документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания на территории Российской Федерации без разрешения Минрегиона России.
Содержание
	Введение…………………………………………………………………………………..

1 Область применения…………..…..…………………………………………………

2 Нормативные ссылки…..............………………..……………………………………

3 Термины и определения…….....……………….……………………………………

4 Общие требования……………………………………………………………………

5 Грунтовые элементы летного поля аэродрома………..…………………………..…

6 Грунтовые основания…………………………………………………………………

7 Аэродромные покрытия.................................................................................................

7.1 Общие указания……………………………………………………..……...……

7.2 Искусственные основания……………………………………………….…………

7.3 Жесткие покрытия…………………………………………….…………………..

7.4 Деформационные швы в жестких покрытиях…………..…………………………

7.5 Нежесткие покрытия…………………………………………..…………………

7.6 Усиление существующих покрытий…………………….…….……………………

7.7 Основные принципы расчета прочности покрытий…..………………………….

7.8 Расчет жестких аэродромных покрытий……………………………………………

7.9 Расчет нежестких аэродромных покрытий…………………………………………

7.10 Расчет усиления существующих покрытий при реконструкции аэродромов…..

8 Водоотводные и дренажные системы…………..……………………………………

9 Специальные конструкции…………………………………………………………….

10 Охрана окружающей среды…………………………………………………………

Приложение А (справочное) Нормативные документы……………………………

Приложение Б (справочное) Термины и определения…………………………….

Приложение В (обязательное) Типы гидрогеологических условий…..………...…

Приложение Г (обязательное) Дорожно-климатические зоны РФ……………….
Приложение Д (справочное) Номенклатура глинистых грунтов…………………

Приложение Е (обязательное) Расчетные характеристики грунтов……………….
Приложение Ж (рекомендуемое) Определение коэффициента постели………

Приложение И (обязательное) Теплотехнические расчеты оснований на вечномерзлых грунтах…………………………………………………………………………
Приложение К (обязательное) Расчет оснований на пучинистых грунтах……….

Приложение Л (обязательное Определение сжимающих напряжений в грунте от эксплуатационной нагрузки и собственного веса конструкции……………….……

Приложение М (обязательное) Характеристики материалов аэродромных одежд 

Приложение Н (обязательное) Графики, номограммы и таблицы для расчета аэродромных одежд…………………………………………………………………….
Приложение П (рекомендуемое) Методика деления покрытия аэродромов на характерные группы участков ………………………………………………………
Приложение Р (рекомендуемое) Расчет искусственных оснований под жесткие покрытия из материалов, обработанных вяжущими……………………………….
Приложение С (обязательное) Гидравлический расчет водоотводных систем……..

Приложение Т (рекомендуемое) Расчет толщины дренирующих слоев, устраиваемых на дренирующей прослойке из синтетического нетканого материала…………
	IV
1

1

1

1
1

2

16

16

19

20

23

25

26

27

30

36
39

41

42

43

49

50

53
54

55

56

57

59

67

72

75

82

88

90

93

101


Введение

Настоящий свод правил составлен с учетом обязательных требований регламентов, отраженных в федеральных законах от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», от 22 июня 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях безопасности», от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

Актуализация выполнена авторским коллективом ФГУП ГПИ и НИИ ГА «Аэропроект».
1 Область применения

Настоящие нормы и правила распространяются на вновь строящиеся, расширяемые и реконструируемые сооружения аэродромов (вертодромов), за исключением посадочных площадок для вертолетов на судах, буровых платформах, зданиях и специальных сооружениях.

При этом должны учитываться требования норм и стандартов на применяемые строительные конструкции и материалы.

2 Нормативные ссылки

Нормативные документы, на которые в тексте настоящих норм имеются ссылки, приведены в приложении А.

П р и м е ч а н и е – При пользовании настоящим СП целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов в информационной системе общего пользования на официальном сайте национального органа Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим СП следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем СП приняты термины и определения, приведенные в приложении Б.

4 Общие требования

4.1 Классификация аэродромов в настоящих нормах не приводится и определяется ведомственными нормативными документами.

4.2 Размеры приаэродромной территории и допускаемую высоту естественных и искусственных препятствий в ее границах следует устанавливать в соответствии с отраслевыми нормативными документами исходя из условия обеспечения безопасности взлета и посадки воздушных судов.

4.3 Проектирование генерального плана летного поля, вертикальной планировки следует выполнять в соответствии с нормами того ведомства, к которому относится аэродром.

4.4 Для аэродромов международных аэропортов должны, кроме настоящих норм, соблюдаться стандарты и рекомендации Международной организации гражданской авиации (ИКАО). 

5 Грунтовые элементы летного поля аэродрома
5.1 Грунтовые элементы летного поля должны отвечать требованиям безопасности, ровности, прочности, эрозионной стойкости. Поверхность их должна быть очищена от посторонних предметов и иметь уклоны, обеспечивающие надежный сток талых и дождевых вод. Они могут быть с дерновым покровом и без него.

5.2 Допускаемые значения продольных и поперечных уклонов грунтовых элементов ЛП должны приниматься в соответствии с нормами того ведомства, к которому относится аэродром.

5.3 Грунтовая часть ЛП должна быть без грунтовых лотков. Грунтовые лотки в пределах ЛП допускаются в исключительных случаях при технико-экономическом обосновании с учетом гидрологических, гидрогеологических и инженерно-геологических условий местности.

5.4 Грунтовая поверхность спланированной части ЛП в местах сопряжения с искусственными покрытиями (ВПП, обочинами, рулежными дорожками и др.) должна располагаться на одном уровне.

5.5 Часть ЛП, примыкающая к торцу ИВПП, должна быть укреплена с целью предотвращения эрозии от газовоздушных струй авиадвигателей и защити приземляющихся воздушных судов от удара о торец ИВПП. Эти участки должны выдерживать нагрузки от воздушных судов при случайном выкатывании их при взлете или посадке, а также нагрузки от эксплуатационной техники.

5.6 Грунтовые обочины ИВПП, РД, МС и перронов должны обеспечивать отвод поверхностных вод с площадей искусственных покрытий и постепенный переход от искусственных покрытий к грунту, для чего следует устраивать укрепленные отмостки (сопряжения).

5.7 Отмостки должны выдерживать нагрузку, создаваемую воздушным судном при случайном выкатывании, не вызывая у него конструктивных повреждений, а также нагрузки наземных транспортных средств, которые могут передвигаться по обочине.

5.8 Коэффициент уплотнения грунтов на глубину до 30 см должен быть не менее:

- на стартовых участках ГВПП, МС, местах опробования двигателей, путях руления: для песков и супесей - 0,95, для суглинков и глин - 1,00;

- на средних участках ГВПП и остальных грунтовых элементах ЛП, а также для насыпных грунтов на летном поле, не входящих в ЛП, - 0,90 и 0,95 соответственно.

Ниже (на глубину до 55 и до 70 см) коэффициент уплотнения может быть снижен не более чем на 5 и 15 % соответственно.

5.9 При наличии просадочных грунтов на летном поле просадочность должна быть устранена на глубину активной зоны, устанавливаемой расчетом по СНиП 2.02.01.

5.10 На грунтовых участках летного поля без дернового покрова следует предусматривать мероприятия по борьбе с пылимостью. При выборе способа борьбы с пылимостью следует соблюдать требования по охране окружающей среды (раздел 10).

5.11 Для повышения сопротивляемости грунта нагрузкам от воздушных судов и снижения эрозии от действия аэродинамических нагрузок, создаваемых газовоздушными струями авиадвигателей, по возможности следует устраивать дерновый покров.

5.12 Качество дернового покрова должно отвечать нормативным требованиям, приведенным в таблице 6.1. Приемку работ по созданию дернового покрова летного поля следует производить после развития (всхода) посеянных трав.

6 Грунтовые основания
6.1 Грунтовые основания должны обеспечивать устойчивость аэродромного покрытия независимо от погодных условий и времени года с учетом:

- состава и свойств грунтов;

- типов местности по гидрогеологическим условиям, приведенным в таблице 6.2;

- деления территории на дорожно-климатические зоны в соответствии с рисунком 6.1;

- категории нормативной нагрузки от воздушного судна;

- опыта строительства и эксплуатации аэродромов, расположенных в аналогичных инженерно-геологических, гидрогеологических и климатических условиях.

Т а б л и ц а 6.1

	Нормативные требования
	Значение нормативных требований
	Метод контроля

	Плотность дернового покрова (число побегов растений на участке площадью 400 см2) при преобладании трав с характером роста:
	 
	 

	низовым
	200-300
	Подсчет числа побегов

	верховым
	100-200
	То же

	П р и м е ч а н и е - В случае неблагоприятных погодных условий допускается плотность с числом побегов 100 шт. для трав с низовым характером роста и 50 шт. - с верховым.


Т а б л и ц а 6.2
	Тип местности по гидрогеологическим условиям
	Характеристика типа местности

	1 - сухая местность
	Поверхностный сток обеспечен, подземные воды не оказывают существенного влияния на увлажнение верхней толщи грунтов естественного основания

	2 - сырая местность
	Поверхностный сток не обеспечен, подземные воды залегают ниже глубины промерзания грунтов; почвы с признаками поверхностного заболачивания; весной и осенью появляется застой воды на поверхности

	3 - мокрая местность
	Подземные воды или длительно стоящие (более 20 суток) поверхностные воды залегают выше глубины промерзания грунтов; почвы торфяные, оглеенные с признаками заболачивания

	П р и м е ч а н и я
1 Для I дорожно-климатической зоны тип местности в каждом конкретном случае должен определяться при проведении изысканий с учетом места расположения элементов аэродрома (террасы рек и озер, тундра и лесотундра и т.д.), наличия торфомохового покрова, сплошности его распространения и толщины, наличия подземного льда, надмерзлотных вод и др.

2 Подземные воды не оказывают существенного влияния на увлажнение верхней толщи грунтов, если уровень подземных вод в предморозный период залегает ниже расчетной глубины промерзания на: 

2 м и более - в глинах, суглинках пылеватых;

1,5 м и более - в суглинках, супесях пылеватых:

1 м и более - в супесях, песках пылеватых. 

3 Уровень горизонта подземных вод к началу промерзания грунта исчисляется от верха покрытия до уровня подземных вод, установленного изысканиями, а при наличии глубинного дренажа или других водопонижающих устройств - до верха депрессионной кривой.

4 За расчетный уровень подземных вод надлежит принимать максимально возможный осенний (перед замерзанием) уровень, а в районах, где наблюдаются частые продолжительные оттепели, максимально возможный весенний уровень подземных вод. При отсутствии необходимых данных за расчетный допускается принимать уровень, определяемый от верха линии оглеения грунтов.


6.2 Номенклатура грунтов, используемых для грунтового основания, по генезису, составу, состоянию в природном залегании, пучинистости, набуханию и просадочности должна устанавливаться в соответствии с ГОСТ 25100.
П р и м е ч а н и я
1 Характеристики грунтов природного залегания, а также искусственного происхождения должны определяться, как правило, на основе их непосредственных испытаний в полевых или лабораторных условиях с учетом возможного изменения влажности грунтов в процессе строительства и эксплуатации аэродромных сооружений.

2 Допускается использовать табличные значения расчетных характеристик, устанавливаемые на основе статистической обработки массовых испытаний грунтов.

6.3 Глубина сжимаемой толщи грунтового основания, в пределах которой учитываются состав и свойства грунтов, принимается по таблице 6.3 в зависимости от числа колес на основной опоре воздушного судна и нагрузки на одно колесо этой опоры.

Т а б л и ц а 6.3

	Число колес на основной опоре воздушного судна
	Глубина сжимаемой толщи грунтового основания от верха покрытия, м, при нагрузке на одно колесо основной опоры, кН

	
	250
	200
	150
	100
	50

	1
	5
	4,5
	4
	3
	2

	2
	6
	6
	5
	4,5
	4

	4 и более
	6
	6
	6
	5
	5


[image: image1.png]7 )
7—7
<X zle/ /
~ VAR D]
~—~7 <.
T 7 4
4
“.
,
/
s ;’Erxo
x . Hogrépoa rA 1]
B3P OHEM s <~V - o
TO8-HA-A0H ’ : .
% AHTBI-MAHCHACH e
la EMATEPUHE =X pre
THOMEHb |
TRARAHG FHUTOrOPGH “
cH TOMCH el ’
HoMc 3
= AM
V o S PAL BOGHBM A e g F‘*‘ 2 g
- ] A .\
HAPAT AR
' 40°

4

“l “§~ Y ° A[' / 11
LN i AT

1N I'PAHHUL‘ W HOMEPA AOPOXHO-KAMMATHYECKMX 30H
-V -

Y.
...‘ _’. l~

w9 00 o

t

50





Дорожно-климатические зоны включают в себя следующие географические зоны: I - тундры, лесотундры и северо-восточную часть лесной зоны с распространением вечномерзлых грунтов; II - лесов с избыточным увлажнением грунтов; III - лесостепную со значительным увлажнением грунтов в отдельные годы, IV - степную с недостаточным увлажнением грунтов; V - пустынную и пустынно-степную с засушливым климатом и распространением засоленных грунтов. 
Кубань и западную часть Северного Кавказа следует относить к III дорожно-климатической зоне; Черноморское побережье, предкавказские степи, за исключением Кубани и западной части Северного Кавказа следует относить к IV зоне; горные области, расположенные выше 1000 м над уровнем моря, а также малоизученные районы следует относить к той или иной зоне в зависимости от местных природных условий 

Рисунок  6.1 - Дорожно-климатические зоны СНГ

6.4 Глубина сезонного промерзания или для вечномерзлых грунтов - оттаивания определяется расчетом для открытой очищенной от снега поверхности покрытия и исчисляется от его верха с учетом вертикальной планировки поверхности аэродрома и теплотехнических характеристик материалов оснований и покрытия.

6.5 При наличии в грунтовом основании слабых грунтов (водонасыщенных глинистых, заторфованных, торфа, ила, сапропеля), лёссовых, засоленных, набухающих и других просадочных разновидностей грунтов, а также вечномерзлых, просадочных при оттаивании грунтов необходимо учитывать осадки (просадки) грунтов основания Sd, происходящие при производстве земляных работ, а также при дальнейшей консолидации грунта основания в период эксплуатации покрытия под влиянием природно-климатических факторов.

П р и м е ч а н и е - К слабым грунтам относятся грунты, модуль деформации которых равен или менее 5 МПа.

6.6 Расчетные значения вертикальных деформаций основания Sd в период эксплуатации покрытия не должны превышать предельных значений Su , указанных в таблице 6.4.

При реконструкции или усилении существующих аэродромных покрытий в случаях, когда их фактические вертикальные деформации (по опыту эксплуатации) превышают предельные значения, указанные в таблице 6.4, допустимость превышения деформаций после реконструкции (усиления) должна решаться с учетом опыта эксплуатации существующего покрытия.

Т а б л и ц а 6.4

	Аэродромные покрытия
	Предельные значения вертикальных деформаций основания Su, м, для

	
	ИВПП
	магистральных РД
	МС, РД и др.

	Капитальные с жестким покрытием: 
	 
	 
	 

	бетонным, армобетонным, железобетонным монолитным 
	0,02
	0,03
	0,04

	железобетонным сборным 
	0,03
	0,04
	0,06

	Капитальные с нежестким покрытием 
	0,03
	0,04
	0,06

	Облегченные с нежестким покрытием
	0,04
	0,05
	0,08


6.7 В целях недопущения превышения предельных вертикальных деформаций грунтовых оснований следует предусматривать следующие мероприятия по исключению или уменьшению вредного воздействия природных и эксплуатационных факторов, устранению неблагоприятных свойств грунта под аэродромным покрытием:
- устройство специальных слоев искусственного основания и прослоек (гидроизолирующих, капилляропрерывающих, термоизоляционных, противозаиливающих, армирующих и др.);

- водозащитные мероприятия на площадках, сложенных грунтами, чувствительными к изменению влажности (соответствующую горизонтальную и вертикальную планировку территории аэродрома, обеспечивающую сток поверхностных вод; устройство водосточно-дренажной сети);

- улучшение строительных свойств грунтов основания (уплотнение трамбованием, предварительным замачиванием просадочных грунтов, полную или частичную замену грунтов с неудовлетворительными свойствами и др.) на глубину, определяемую расчетом из условия снижения возможной вертикальной деформации основания до допускаемого значения;

- укрепление грунтов (химическим, электрохимическим, термическим и другими способами).

Границы специальных слоев основания или грунта с устраненными неблагоприятными свойствами должны отстоять от кромки покрытия не менее чем на 3 м.
6.8. При проектировании грунтовых оснований следует предусматривать мероприятия по исклю​чению или уменьшению вредного действия при​родных и эксплуатационных факторов, устранению неблагоприятных свойств грунта под аэродромной одеждой: 

- устройство специальных слоев искусственного основания (гидроизолирующих, капилляропрерывающих, термоизоляционных);

- водозащитные мероприятия на площадках, сло​женных грунтами, чувствительными к изменению влажности (соответствующую горизонтальную и вертикальную планировку территории аэродрома, обеспечивающую сток поверхностных вод; устрой​ство водосточно-дренажной сети);

- преобразование строительных свойств грунтов основания (уплотнение трамбованием, предвари​тельным замачиванием грунтов; полную или частич​ную замену грунтов с неудовлетворительными свойствами и др.) на глубину, определяемую расче​том из условия снижения возможной вертикальной деформации основания до допускаемой величины;

- укрепление грунтов (химическим, электрохими​ческим, термическим и другими способами).

Границы специальных слоев основания или грун​та с устраненными неблагоприятными свойствами должны отстоять от кромки покрытия не менее чем на 3 м.

6.9. Возвышение поверхности аэродромного по​крытия над расчетным уровнем подземных вод сле​дует принимать не менее установленного в табл. 6.5.

Т а б л и ц а  6.5
	Грунт основания (насыпи)


	Минимальное возвышение поверхности аэродромного покрытия над уровнем подземных вод, м, в дорожно-климатических зонах

	
	ІІ


	ІІІ


	IV


	V



	Песок средней круп​ности

Песок мелкий, супесь

Глина, суглинок, пе​сок и супесь пылеватые
	1,1

1,6

2,3
	0,9

1,2

1,8
	0,8

1,1

1,5
	0,7

1,0

1,3


В случаях, когда выполнение настоящих требо​ваний технико-экономически нецелесообразно, в грунтовом основании, сооружаемом во II и III дорожно-климатических зонах, следует предусма​тривать устройство капилляропрерывающих, а в IV и V дорожно-климатических зонах — гидро​изолирующих прослоек, верх которых должен располагаться на расстоянии от поверхности по​крытия 0,9 м — для II и III зон и 0,75 м — для IV и V зон. Низ прослоек должен отстоять от го​ризонта подземных вод не менее чем на 0,2 м.

Для аэродромов, располагаемых в I дорожно-климатической зоне, в случае отсутствия вечно-мерзлых грунтов, а также при использовании вечномерзлых грунтов в качестве естественного основа​ния по принципу III (п. 4.25) минимальное воз​вышение поверхности аэродромного покрытия над уровнем подземных вод надлежит принимать как для II дорожно-климатической зоны.

За расчетный уровень подземных вод надлежит принимать максимально возможный осенний  (пе​ред замерзанием) уровень, а в районах, где наблю​даются частые продолжительные оттепели, — мак​симально возможный весенний уровень подзем​ных вод. При отсутствии необходимых данных за расчетный допускается принимать уровень, опре​деляемый по верхней линии оглеения грунтов.

6.10. Требуемую степень уплотнения грунтов на​сыпи следует предусматривать исходя из коэф​фициента уплотнения (отношения наименьшей тре​буемой плотности к максимальной при стандарт​ном уплотнении), значения которого приведены в табл. 6.6.

Т а б л и ц а  6.6
	Грунт
	Коэффициент уплотнения грунта основания

	
	при аэродромной одежде
	грунтовой части летного поля и полос безопасности

	
	капиталь​ного типа
	облегчен​ного типа


	

	Песок, супесь 
Суглинок 

Глина
	0,98 / 0,95
1,00 / 0,95
1,00 / 0,98
	0,95 / 0,95
0,98 / 0,95
0,98 / 0,95
	0,90

0,95

0,95


П р и м е ч а н и е . Перед чертой приведены значения коэффициента уплотнения грунта в зоне сезонного про​мерзания, после черты — ниже границы сезонного про​мерзания, а также для насыпей, возводимых в IV и V до​рожно-климатических зонах.
Если под аэродромной одеждой естественная плотность грунта ниже требуемой, следует преду​сматривать уплотнение грунта до норм, приведен​ных в табл. 6.6, на глубину 1,2 м для І—III дорожно-климатических зон и 0,8 м — для IV и V зон, считая от поверхности грунтового основания.

6.11. Наибольшая крутизна откосов насыпей дол​жна назначаться из условия обеспечения их устой​чивости в зависимости от высоты насыпи и вида грунта.

6.12 Основания на набухающих грунтах
6.12.1 Свойства набухания глинистых грунтов, используемых для основания, следует учитывать, если при замачивании водой или химическими растворами значение их относительного свобод​ного (без нагрузки) набухания єsw  ( 0,04.

Значение относительного набухания (отношение увеличения высоты образца грунта в результате его замачивания водой или другой жидкостью к начальной высоте образца грунта природной влаж​ности) определяется по ГОСТ 24143—80.
6.12.2 При проектировании оснований на набуха​ющих грунтах следует предусматривать конструк​тивные мероприятия, предотвращающие увлажнение природного грунта, а также замену набухающего грунта ненабухающим или устройство насыпи из ненабухающих грунтов таким образом, чтобы верх​няя граница набухающих грунтов находилась на глубине от верха аэродромного покрытия, м, не менее:

1,3 — для слабонабухающих грунтов  (0,04(єsw(0,08);

1,8 —   "    средненабухающих     "       (0,08 ( єsw ( 0,12);
2,3 —   "    сильнонабухающих     "       (єsw (0,12).
6.13 Основания на просадочных грунтах
6.13.1 Просадочные свойства грунтов, используе​мых в качестве основания, следует учитывать в пределах толщи грунта, где:

- суммарное сжимающее напряжение от собствен​ного веса грунта и аэродромной одежды  и эксплуатационной нагрузки  превышает началь​ное просадочное давление рsc
- влажность грунта w выше (или может стать вы​ше) начальной просадочной влажности wsc (мини​мальной влажности, при которой проявляются просадочные свойства грунта);

- относительная просадочность под действием внеш​ней нагрузки єс ( 0,01.

При проектировании оснований, сложенных про-садочными грунтами, следует учитывать возмож​ность повышения влажности грунтов, имеющих степень влажности Sr ( 0,5, из-за нарушения при​родных условий испарения вследствие устрой​ства аэродромного покрытия (экранирования по​верхности). Конечную влажность грунтов надлежит принимать равной влажности на границе раскатыва​ния wр.
Характеристики просадочных свойств грунтов определяют по ГОСТ 23161-78.
6.13.2 Грунтовые условия площадок, сложенных просадочными грунтами, в зависимости от воз​можности проявления просадки подразделяются на два типа:

I — просадка происходит в пределах сжимаемой толщи грунта (в основном в пределах ее верхней части) от действия эксплуатационной нагрузки, а просадка грунта от собственного веса отсутствует или не превышает 0,05 м;

II — помимо просадки грунта от эксплуатацион​ной нагрузки возможна просадка (преимуществен​но в нижней части просадочной толщи) от собствен​ного веса грунта, и размер ее превышает 0,05.

6.14 Мероприятия по устранению просадочных свойств грунта должны предусматриваться в за​висимости от выполнения условия

	
	(zp + (zg  ( psc,
	(6.1)

	где
	(zp - вертикальное сжимающее напряжение в грунте от эксплуатационной нагруз​ки, определяемое по обязательному приложению Л;

	
	(zg -  вертикальное сжимающее напряжение от собственного веса грунта и аэро​дромной одежды;

	
	psc - начальное просадочное давление (ми​нимальное давление, при котором про​являются просадочные свойства грунта при его полном водонасыщении), опре​деляемое по ГОСТ 23161-78.


Если условие (6.1) удовлетворено, следует преду​сматривать уплотнение верхнего слоя просадочного грунта в соответствии с требованиями п. 6.10.

Если (zp + (zg > psc , необходимо кроме уплот​нения верхнего слоя предусматривать мероприятия по устранению просадочных свойств грунта (пред​варительное замачивание, полную или частичную замену грунта подушками из песка, гравия, щебня и других непросадочных материалов) на глубину, обеспечивающую удовлетворение условия

	
	ssc  (  su ,
	(6.2)

	где
	ssc  — значение вертикальной деформации ос​нования, вызванной просадкой грунта, определяемое при влажности wp на границе раскатывания;

	
	su — предельное значение вертикальной де​формации, принимаемое по табл. 6.4


6.15 При проектировании элементов аэродрома, располагаемого на участках с грунтовыми усло​виями II типа по просадочности, наряду с устране​нием просадочных свойств грунтов основания сле​дует предусматривать устройство гидроизоляцион​ного слоя под аэродромной одеждой и на расстоя​нии 3 м в обе стороны от кромки покрытия, устрой​ство водонепроницаемых отмосток шириной не менее 2 м, а если начальная просадочная влажность wsc меньше влажности на границе раскатывания wp — устранение просадочных свойств грунта пред​варительным его замачиванием.

6.16 Для возведения низких насыпей (высотой до 1 м) на участках с грунтовыми условиями II ти​па по просадочности следует предусматривать применение недренирующих грунтов. Дренирующие грунты допускается применять при технико-эконо​мическом обосновании только на участках с грун​товыми условиями I типа по просадочности.

Для возведения насыпей высотой более 1м раз​решается применять дренирующие грунты, однако естественный грунт под насыпью и на расстоянии не менее 5 м в обе стороны от нее должен быть уплотнен на глубину не менее 0,5 м до плотности сухого грунта (d = 1,7 т/м3 или нижняя часть на​сыпи (высотой 0,5 м) должна быть выполнена из недренирующих грунтов.

6.17 Основания на торфах, заторфованных и слабых глинистых грунтах
6.17.1 При проектировании грунтовых оснований под аэродромные одежды, располагаемых на тор​фах, заторфованных и слабых глинистых грунтах, следует предусматривать:

- для оснований под аэродромные одежды, рас​считываемые на нормативные нагрузки в/к, I, II и III категорий, а под аэродромные одежды с ас​фальтобетонным покрытием, рассчитываемые и на нормативные нагрузки IV, V и VI категорий, замену торфа и заторфованных грунтов на всю глубину их залегания и замену слабых глинистых грунтов на глубину сжимаемой толщи (см. табл. 6.3);

- для оснований под аэродромные одежды облег​ченного типа, а также под аэродромные одежды с покрытием из сборных железобетонных плит, рассчитываемые на нормативную нагрузку IV ка​тегории, разрешается использовать торф, заторфо-ванные и слабые грунты в пределах сжимаемой толщи грунтового основания, при этом устройство аэродромной одежды следует предусматривать после предварительного обжатия торфа, заторфованного или слабого грунта весом насыпи до условной стабилизации осадок Ss, м, определяемой по формуле
	
	ss = stot - su ,
	(6.3)

	где
	stot — полная осадка, м, вычисляемая в соответствии с требованиями СНиП 2.02.01-83;

	
	su — предельная осадка аэродромного по​крытия, м, принимаемая по табл. 4.6.


6.17.2 Для повышения несущей способности насы​пи, возводимой на естественном основании из тор​фа, заторфованного и слабого грунтов, устойчиво​сти ее к воздействию эксплуатационных нагрузок, исключения местных просадок и проникания этих грунтов в тело насыпи, а также обеспечения воз​можности выполнения работ по устройству насыпи в период переувлажнения естественного грунта не​обходимо предусматривать укладку рулонных син​тетических материалов (например, «Дорнита-Ф-1») на поверхность торфа, заторфованного или слабого глинистого грунта.

6.18 Основания на засоленных грунтах
6.18.1 При проектировании оснований, предусмат​риваемых в районах распространения засоленных грунтов, особые свойства их надлежит учитывать, если солевой горизонт находится в пределах сжи​маемой толщи грунта (см. табл. 6.3).

Возможность использования грунтов различной степени засоления в качестве естественного основа​ния и в насыпях должна устанавливаться согласно табл. 6.7. При этом в случае неравномерного по глубине содержания солей степень засоления грун​тового основания следует принимать по средне​взвешенному содержанию солей.

Т а б л и ц а  6.7
	Грунт по степени 
засоления
	Среднее содержание легкорастворимых солей, % к массе сухого грунта,при соотношении содержания ионов 
[image: image2.wmf]l

C

¢

 и  
[image: image3.wmf]4

O

S

¢

¢


	Возможность использования в качестве основания

	
	хлоридное и сульфатно-хлоридное засоление
[image: image4.wmf]1

/

4

>

¢

¢

¢

O

S

l

C


	сульфатное, хлоридно-сульфатное и содовое засоление 
[image: image5.wmf]1

/

3

,

0

4

£

¢

¢

¢

£

O

S

l

C


	

	Слабо​засоленный

Засоленный

Cильнозасоленный

Избыточно засоленный
	От  0,3 до 1,0

Св.  1,0   „   5,0

„    5,0   „   8,0

Св. 8,0
	От 0,3 до 0,5

Св. 0,5  „  2,0

„   2,0  „  5,0

Св. 5,0
	Пригоден

,,

,,

Не пригоден


6.18.2 Грунты, содержащие гипс, допускается ис​пользовать в качестве естественного основания без ограничения, а в насыпях, возводимых во II-IV дорожно-климатических зонах, — при содер​жании гипса не более 30 % массы сухого грунта, в V зоне — не более 40 %.

Для аэродромов, расположенных в зоне искус​ственного орошения, или при глубине уровня подземных вод меньше глубины промерзания использование сильнозасоленных грунтов в качестве основания аэродромных одежд не допускается, а предельное содержание гипса в грунтах насыпей необходимо снижать на 10%.

6.18.3 Возвышение аэродромного покрытия над расчетным уровнем подземных вод следует прини​мать на 20 % больше, чем указано в табл. 6.5, а по поверхности основания, сложенного средне- и сильнозасоленными грунтами, необходимо преду​сматривать устройство гидроизолирующего слоя.

6.18.4 Коэффициент уплотнения насыпей, возводи​мых из засоленных грунтов, следует принимать не менее 0,98 при аэродромной одежде облегчен​ного типа и для грунтовой части летного поля, 1,00 — при аэродромной одежде капитального типа.

6.19 Основания на вечномерзлых грунтах
6.19.1 При проектировании аэродромов, размещае​мых в районах распространения вечномерзлых грунтов, следует принимать один из следующих трех принципов использования грунтов в качестве есте​ственных оснований аэродромных одежд:

I — грунты основания используются в мерзлом состоянии, сохраняемом в течение всего заданного периода эксплуатации аэродромных покрытий;

II — допускается частичное или полное оттаива​ние грунтов (сезоннооттаивающего слоя), которые оттаивали до устройства аэродромной одежды;

III — предусматривается предварительное оттаи​вание вечномерзлых грунтов с удалением или осу​шением переувлажненных слоев.

6.19.2 Принципы I и II использования вечномерз​лых грунтов в качестве основания аэродромной одежды должны применяться, если годовой темпе​ратурный баланс покрытия отрицателен (сумма отрицательных градусо-часов покрытия не меньше суммы положительных градусо-часов), т.е. при соблюдении условия
	
	
[image: image6.wmf]å

=

£

12

1

0

i

i

mp

t

t


	(6.4)

	где
	і  —  месяц года;

	
	tmp — среднемесячная температура поверхности покрытия, определяемая с учетом средне​ месячной температуры воздуха и средне-месячной солнечной радиации, принимае​мых в соответствии с требованиями СНиП 23-01-99;

	
	τi   —  продолжительность i-го месяца, ч.


Принцип I должен применяться, если естествен​ные грунты сезоннооттаивающего слоя в талом состоянии не обладают достаточной несущей способ​ностью или дают недопустимые осадки, при эконо​мически целесообразных затратах на мероприятия по сохранению вечномерзлого состояния.
Принцип II должен применяться при наличии в основании грунтов, деформация которых при сезон​ном оттаивании на расчетную глубину не превышает предельно допускаемых значений для аэродромов данного класса.

Принцип III должен применяться, если годовой температурный баланс покрытия положителен, при этом предварительное оттаивание вечномерзлых грунтов производится до горизонта непросадочных при оттаивании грунтов. Применение данного прин​ципа использования грунтов в качестве оснований аэродромных одежд должно обосновываться техно​логическими возможностями и экономической целесообразностью намечаемых способов оттаива​ния вечномерзлых грунтов.

6.19.3 Вертикальную планировку аэродромов с использованием грунтов естественного основания по принципам I и II следует осуществлять подсып​кой в виде теплоизолирующей насыпи без наруше​ния сложившегося торфомохового покрова.

В качестве основных материалов для насыпи следует применять грунты и материалы, не под​вергающиеся деформациям при промерзании или оттаивании.

6.19.4 Для уменьшения толщины теплоизолиру​ющей насыпи (при соответствующем технико-эко​номическом обосновании) следует предусматривать в ее теле слои из высокоэффективных теплоизоли-рующих материалов: полимерных (пенопластов); легких бетонов, в которых содержатся пористые заполнители (керамзит, аглопорит, измельченные частицы пенопласта и т.п.); золошлаковых смесей и др.

Требуемую толщину теплоизолирующего слоя следует определять на основании теплотехнических расчетов (см. обязательное приложение И) исходя из условия, чтобы для оснований, проектируемых по принципу I, расчетная глубина оттаивания нахо​дилась в пределах теплоизолирующей насыпи, а для оснований, проектируемых по принципу II, соблю​далось условие
	
	s f t ( su ,
	(6.5)

	где
	sft — значение ожидаемой деформации пучения сезоннооттаивающего слоя грунтов, опре​деляемое согласно обязательному при​ложению К;

	
	Su — предельное значение вертикальной де​формации, принимаемое по табл. 6.4.


6.19.5 При использовании грунтов в качестве оснований по принципу II, а также по принципу I, если в процессе производства земляных работ до​пускается временное оттаивание грунтов основания, необходимо предусматривать устройство дрениру​ющего слоя толщиной не менее 0,5 м из грунтов и материалов, имеющих коэффициент фильтрации не менее 7 м/сут.
6.19.6 При использовании грунтов в качестве оснований по принципу III величину ожидаемой осадки вечномерзлых грунтов st,, м, после их от​таивания следует определять по формуле

	
	
[image: image7.wmf]å

=

=

n

i

i

ti

t

t

є

s

1

,
	(6.6)

	где
	п — число слоев грунта, на которое разде​ляется оттаивающее основание в за​висимости просадочных свойств грун​та;

	
	єti — значение относительной осадки i-го слоя грунта, определяемое натурными испыта​ниями вечномерзлых грунтов путем от​таивания кернов под суммарным дав​лением от собственного веса грунта, аэродромной одежды и от эксплуата​ционной нагрузки или методом горя​чего штампа. Значения єti допускается определять расчетом в зависимости от природной влажности грунта w, коэффи​циента пористости е и числа пластичности Ip. Для уплотненного торфяного слоя значение єti допускается принимать рав​ным от 0,03 до 0,04, а для неуплотнен​ного слоя — 0,5;

	
	ti — толщина i-го слоя сжимаемого грунта в природном состоянии, м.


6.19.7 При назначении коэффициента морозного пучения и коэффициента постели следует основания, проектируемые по принципу I, относить к первому типу гидрогеологических условий, а проектируе​мые по принципам II и III — ко второму типу при обеспеченном водоотводе и к третьему типу, если отвод воды из оттаивающего слоя не обеспечен.

6.20 Основания на пучинистых грунтах
6.20.1 Пучинные свойства грунтов следует учиты​вать, если глинистые грунты к началу промерзания имеют показатель текучести IL > 0 или если уровень подземных вод находится ниже расчетной глубины промерзания, м, менее чем на:

1,0 — для песков мелких;

1,5—для песков пылеватых, супесей и супесей пылеватых;

2,5 — для суглинков, суглинков пылеватых, круп​нообломочных грунтов с глинистым заполнителем;

3,0 — для глин.

6.20.2 Основания на пучинистых грунтах должны удовлетворять условию
	
	sf ( su ,
	(6.7)

	где
	sf — равномерная деформация пучения по​верхности грунтового основания, опреде​ляемая в соответствии с обязательным приложением К;

	
	su —  предельное значение вертикальной дефор​мации пучения, принимаемое по табл. 6.4.



6.20.3 Для выполнения условия (6.7) следует преду​сматривать:

- понижение уровня подземных вод;

- устройство в основании стабильного слоя из не-пучинистых материалов с применением в отдельных случаях теплоизолирующих материалов для умень​шения глубины промерзания пучинистого грунта;

- мероприятия по уменьшению пучинистости грун​тов основания путем обработки их на расчетную глубину солями (NaCl, СаСl2, MgCl2 и др.), пони​жающими температуру замерзания, органическими и минеральными вяжущими, а также путем электро​химической обработки.

6.21 Возвышение поверхности покрытия над расчетным уровнем подземных вод должно быть не менее установленного в таблице 6.8.

Т а б л и ц а 6.8
	Грунт основания (насыпи)
	Минимальное возвышение поверхности покрытия, м, над уровнем подземных вод в дорожно-климатических зонах

	
	II
	III
	IV
	V

	Песок средней крупности
	1,1
	0,9
	0,8
	0,7

	Песок мелкий, супесь
	1,6
	1,2
	1,1
	1,0

	Глина, суглинок, песок и супесь пылеватые
	2,3
	1,8
	1,5
	1,3


В случае, когда выполнение настоящих требований технико-экономически нецелесообразно, в грунтовом основании, сооружаемом во II и III дорожно-климатических зонах, следует устраивать капилляропрерывающие, а в IV и V дорожно-климатических зонах - гидроизолирующие прослойки, верх которых должен располагаться на расстоянии от поверхности покрытия не менее 0,9 м для II и III зон и 0,75 м - для IV и V зон. Низ прослоек должен отстоять от горизонта подземных вод не менее чем на 0,2 м.
6.22 Для аэродромов, располагаемых в I дорожно-климатической зоне, в случае отсутствия вечномерзлых грунтов, а также при использовании последних в качестве естественного основания по принципу II (с предварительным оттаиванием, удалением или осушением переувлажненных слоев) минимальное возвышение поверхности покрытия над уровнем подземных вод надлежит принимать как для II дорожно-климатической зоны (таблица 6.5).

6.23 При наличии засоленных грунтов возвышение поверхности покрытия над расчетным уровнем подземных вод следует принимать на 20 % больше, чем указано в таблице 6.8, а по поверхности грунтового основания, сложенного средне- и сильнозасоленными грунтами, необходимо предусматривать устройство гидроизолирующего слоя или прослойки.

6.24 При реконструкции (усилении) покрытий в случаях, когда фактическое возвышение эксплуатируемого покрытия над уровнем подземных вод меньше установленного таблицей 6.8, допустимость сохранения такого положения после реконструкции должна решаться с учетом опыта эксплуатации существующего покрытия.

6.25 Требуемая степень уплотнения насыпных грунтов должна соответствовать коэффициентам уплотнения грунтов (отношение наименьшей требуемой плотности к максимальной при стандартном уплотнении), приведенным в таблице 6.9 и в п. 5.8.

Т а б л и ц а 6.9
	Грунт основания
	Коэффициент уплотнения грунта основания под аэродромным покрытием

	
	капитального типа
	облегченного типа

	Песок, супесь 
	0,98/0,95 
	0,95/0,95 

	Суглинок 
	1,00/0,98 
	0,98/0,95 

	Глина
	1,00/0,98
	0,98/0,95

	П р и м е ч а н и е - Перед чертой приведены значения коэффициента уплотнения грунта в зоне сезонного промерзания, за чертой - ниже границы сезонного промерзания, а также для насыпей, возводимых в IV и V дорожно-климатических зонах.


6.26 Если под аэродромным покрытием естественная плотность грунта ниже требуемой, следует уплотнять грунты до норм, приведенных в таблице 6.9: на глубину 1,2 м - для I-III дорожно-климатических зон и 0,8 м - для IV-V зон, считая от поверхности грунтового основания.
6.27 Коэффициент уплотнения грунтов насыпей, возводимых из засоленных грунтов, следует принимать не менее 0,98 при покрытии облегченного типа и для грунтовой части летного поля, 1,00 - при покрытии капитального типа.

6.28 Нормативные требования, которые надлежит выполнять и контролировать при производстве земляных работ, и методы контроля приведены в таблице 6.10.

Т а б л и ц а 6.10
	Конструктивный элемент, вид работ и контролируемый параметр
	Значения нормативных требований для категорий нормативных нагрузок
	Метод контроля

	
	в/к*, I, II и III
	IV, V и VI
	

	1
	2
	3
	4

	Грунтовое основание, ГВПП, грунтовые элементы ЛП
	 
	 
	 

	1. Толщина плодородного слоя
	Не более 5 %
	Не более 10 %
	Нивелирование

	
	значений могут иметь отклонения от проектных до минус 20 %, остальные - до минус 10 %
	 

	2. Высотные отметки по оси
	То же, до ( 30 мм,

остальные - до ( 20 мм
	«

	3. Продольные уклоны
	То же, до ( 0,002,

остальные - до ( 0,001
	Расчет по результатам исполнительной геодезической съемки

	4. Поперечные уклоны
	То же, до ( 0,008,

остальные - до ( 0,003
	То же

	5. Плотность грунтового слоя
	Не более 10 % результатов определений могут иметь отклонения
	ГОСТ 5180-84, допускается использовать ускоренные и полевые экспресс-методы и приборы

	
	до минус 2 %
	до минус 4 %
	

	
	остальные - должны быть не ниже проектных
	

	6. Ровность по оси (просвет под рейкой длиной 3 м):
	 
	 
	 

	на ГВП, грунтовых 
	Не более 2 %
	Не более 5 %
	По ГОСТ 30412-96

	элементах ЛП
	результатов определений могут иметь значения просветов до 60 мм, остальные - до 30 мм
	 

	на грунтовом основании
	То же, до 40 мм,

остальные - до 20 мм
	То же

	7. Алгебраическая разность высотных отметок точек по оси ГВПП с интервалами 5, 10 и 20 м
	Не более 5 % результатов определений могут иметь значения до
	Нивелирование и расчет

	
	60, 100, 160 мм
	75, 120, 200 мм
	

	
	остальные - до 30, 50, 80 мм
	

	_____________

* в/к - внекатегорийная нормативная нагрузка


7 Аэродромные покрытия

7.1 Общие указания

7.1.1 Аэродромные покрытия должны отвечать требованиям:

- безопасности и регулярности выполнения взлетно-посадочных операций воздушных судов;

- прочности, надежности и долговечности конструкции в целом и составных ее элементов (обеспечиваются расчетом прочности и выполнением требований к строительным материалам);

- ровности и шероховатости поверхности в соответствии с таблицей 7.1;

- охраны окружающей среды в соответствии с разделом 10.
Нормативные требования, которые следует выполнять и контролировать при строительстве и эксплуатации аэродромного покрытия, и методы контроля приведены в таблице 7.1.

7.1.2 Аэродромные покрытия по характеру сопротивления действию нагрузок от воздушных судов подразделяются на:

- жесткие (бетонные, армобетонные, железобетонные, а также асфальтобетонные покрытия на цементобетонном основании);

- нежесткие (из асфальтобетона; прочных каменных материалов подобранного состава, обработанных органическими вяжущими; из щебеночных и гравийных материалов, грунтов и местных материалов, обработанных неорганическими или органическими вяжущими; сборных металлических, пластмассовых или резиновых элементов).

П р и м е ч а н и я
1 Армобетонным считается покрытие из цементного бетона, армированного металлической сеткой, предназначенной для восприятия температурных напряжений.

2 Железобетонным считается армированное цементобетонное покрытие, в котором необходимую площадь сечения арматуры определяют расчетом на прочность и ширину раскрытия трещин.

7.1.3 Покрытия подразделяются по степени капитальности на:

- капитальные (с жестким и асфальтобетонным покрытиями);

- облегченные (с нежестким покрытием, кроме покрытия из асфальтобетона).

7.1.4 Проектный срок службы капитальных покрытий обеспечивающих эксплуатацию воздушных судов с заданной интенсивностью должен быть не менее 20 лет для жестких покрытий и 10 лет для нежестких покрытий и жестких, усиленных асфальтобетоном. Покрытия облегченного типа должны проектироваться на срок службы не менее 5 лет.

7.1.5 Покрытия на обочинах ИВПП, РД, МС, перронов, укрепляемых участках, примыкающих к торцам ИВПП, и покрытия концевых полос торможения следует предусматривать устойчивыми к воздействию газовоздушных струй от авиадвигателей, а также возможных нагрузок от транспортных и эксплуатационных средств.

7.1.6 Толщину покрытия на укрепляемых участках надлежит принимать по расчету, но не менее минимально допускаемой для конструктивного слоя из данного материала.

7.1.7 Во избежание повреждения воздушных судов при их случайных выкатываниях с ИВПП, на гражданских аэродромах с категориями нормативных нагрузок IV и выше сопряжения укрепляемых участков обочин РД, укрепляемых участков, примыкающих к торцам ИВПП, а также отмосток вокруг сооружений водосточно-дренажной сети (колодцев, закрытых канав, лотков и т.п.) с грунтовой поверхностью ЛП следует устраивать в виде пандуса с заглублением края покрытия (отмостки) в грунт на глубину, устанавливаемую расчетом. При этом крутизна пандуса должна быть не более 1:10.

Т а б л и ц а 7.1

	Конструктивный элемент, вид работ и контролируемый параметр
	Значения нормативных требований для категорий нормативных нагрузок
	Метод контроля

	
	в/к, I, II и III
	IV, V и VI
	

	1
	2
	3
	4

	В период строительства

	1. Все слои искусственных оснований и покрытий
	 
	 
	 

	
	
	
	

	1.1. Высотные отметки по оси каждого ряда
	Не более 5 %
	Не более 10 %
	Нивелирование

	
	результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений до ( 15 мм, остальные - до ( 5 мм
	

	1.2. Поперечный уклон каждого ряда
	То же, до ( 0,005, остальные - до ( 0,002 (но не выше норм годности)
	Расчет по результатам исполнительной геодезической съемки

	2. Основания, выравнивающие прослойки и покрытия (кроме сборных бетонных)
	 
	 

	2.1. Ширина ряда укладки:
	 
	 

	монолитных бетонных, армобетонных, железобетонных покрытий (оснований) и асфальтобетонных покрытий
	То же, до ( 10 см, остальные - до ( 5 см
	Измерение мерной лентой, рулеткой

	всех остальных типов оснований, покрытий и выравнивающих прослоек из пескоцементной смеси
	То же, до ( 20 см, остальные - до ( 10 см
	То же

	2.2. Прямолинейность 
	Не более 5 %
	Не более 10 %
	Измерение металлической линейкой по краю слоя

	продольных и поперечных швов покрытий
	результатов определений могут иметь отклонения от прямой линии до 8 мм, остальные - до 5 мм на 1 м (но не более 10 мм на 7,5 м)


	

	2.3. Ширина пазов деформационных швов всех типов покрытий
	Не менее проектной, но не более 35 мм
	Измерение щупом или штангенциркулем

	2.4 Толщина конструктивного слоя:
	 
	 
	Измерение металлической линейкой по краю слоя

	 цементобетонных
	Не более 5 %
	Не более 10 %
	

	оснований и всех типов покрытий
	результатов определений могут иметь отклонения о проектных значений до минус 7,5 %, остальные - до минус 5 %, но не более 10 мм
	

	всех остальных типов оснований и покрытий
	То же, до минус 7,5 %, остальные - до минус 5 %, но не более 20 мм
	То же

	2.5. Коэффициенты уплотнения конструктивных слоев асфальтобетона
	То же, до минус 0,003, остальные - до минус 0,02
	По ГОСТ 12801-98*

	2.6. Прочность бетона
	Не ниже расчетного сопротивления растяжению при изгибе, соответствующего проектному классу прочности
	По ГОСТ Р 53231-2008

	2.7. Морозостойкость бетона
	Не ниже проектной марки
	По ГОСТ 10060

	2.8. Неровность по оси ряда (просвет под рейкой длиной 3 м):
	 
	 
	 

	Искусственных оснований
	Не более 2 %
	Не более 5 %
	По ГОСТ 30412

	
	результатов определений могут иметь значения просветов до
	 

	
	10 мм
	14 мм
	 

	
	остальные до
	 

	
	5 мм
	7 мм
	 

	всех типов покрытий и  выравнивающих слоев
	То же, до
	То же

	
	6 мм
	8 мм
	 

	
	остальные до
	 

	
	3 мм
	5 мм
	 

	2.9. Алгебраическая разность высотных отметок покрытия по оси ряда (точек, отстоящих друг от друга на расстоянии 5, 10 и 20 м)
	Не более 5 % результатов определений могут иметь значения до
	Нивелирование и расчет

	
	10, 16, 24 мм
	14, 20, 28 мм
	 

	
	остальные до
	 

	
	5, 8, 16 мм
	8, 12, 16 мм
	 

	2.10. Повышение граней смежных плит в швах монолитных жестких покрытий:
	 
	 
	 

	поперечных
	Не более 10 %
	Не более 20 %
	Измерения металлической линейкой или штангенциркулем

	
	результатов определений могут иметь значения до 6 мм, остальные - до 3 мм
	

	продольных
	То же, до 10 мм, остальные - до 3 мм
	То же

	3. Сборные покрытия из предварительно напряженных железобетонных плит
	 
	 
	 

	3.1. Ровность (просвет под рейкой длиной 3 м)
	Не более 2 %
	Не более 5 %
	По ГОСТ 30412

	
	результатов определений могут иметь значения просветов до 10 мм, остальные - до 5 мм
	 

	3.2. Превышение граней смежных плит в швах сборных покрытий:
	 
	 
	 

	поперечных
	Не более 10 %
	Не более 20 %
	Измерения металлической линейкой или штангенциркулем

	
	результатов определений могут иметь значения до 6 мм, остальные - до 3 мм
	

	продольных
	То же, до 10 мм, остальные - до 5 мм
	То же

	4. Длина покрытий ВПП, РД, перрона и МС 
по их осям
	Не менее проектного значения
	Измерение мерной лентой

	5. Коэффициент сцепления колеса с покрытием ВПП
	Не менее 0,45
	По ГОСТ 30413 или измерение машиной АТТ-2 по мокрой поверхности покрытия

	В период эксплуатации

	6.1. несущая способность (классификационное число покрытия «PCN») 
	Не ниже значения классификационного числа воздушных судов «ACN», эксплуатируемых на покрытии
	По международному стандарту ИКАО (Приложение 14 к Конвенции о международной гражданской авиации, издание 5)

	6.2. неровности поверхности (изолированные отклонения поверхности, которые не лежат на линии равномерного уклона рассматриваемого участка)


	Минимальная допустимая длина неровности (м)
	

	
	3
	6
	9
	12
	15
	20
	30
	45
	60
	

	Высота или глубина неровности поверхности (см) 
	3,5
	5,5
	6,5
	7,5
	8
	9
	11
	13
	15
	

	7. Фрикционные свойства поверхности
	
	

	7.1. Коэффициент сцепления
	Не менее 0,3
	Измерение машиной АТТ-2 по мокрой поверхности

	7.2. Различия значений коэффициентов сцепления с обеих сторон от оси ВПП
	Не более 0,2
	


7.2 Искусственные основания

7.2.1 Для искусственных оснований и термоизоляционных слоев следует применять бетон тяжелый и мелкозернистый по ГОСТ 26633-91*, бетон легкий - по ГОСТ 25820-2000, жесткие бетонные смеси - по ТУ 218 РФ 620-90, асфальтобетон плотный, пористый и высокопористый - по ГОСТ 9128-2009, материалы щебеночные, гравийные и песчаные, не обработанные - по ГОСТ 25607-2009 и обработанные неорганическими - по ГОСТ 23558-94* и органическими вяжущими, щебень и гравий - по ГОСТ 3344-83**, ГОСТ 23845-86, песок - по ГОСТ 8736-93*, а также другие местные материалы.

7.2.2 Материалы всех слоев искусственных оснований должны обладать морозостойкостью, соответствующей климатическим условиям района строительства. Требования к морозостойкости приведены в таблице 7.2.

Т а б л и ц а 7.2

	Материал слоев искусственных оснований
	Морозостойкость материалов, не ниже, при среднемесячной температуре воздуха наиболее холодного месяца, (С

	
	ниже минус 15
	ниже минус 5 до минус 15 включительно
	минус 5 и выше

	Щебень и щебень из гравия 
	F 50
	F 25
	F 15

	Гравий 
	F 25
	F 15
	F 15

	Щебень, гравий, песчано-гравийные, грунтогравийные и грунтощебеночные смеси, укрепленные органическими вяжущими 
	F 25
	F 25
	F 15

	Щебень, обработанный неорганическими вяжущими 
	F 50
	F 25
	F 15

	Гравий, песчано-гравийные, грунтогравийные и грунтощебеночные смеси, укрепленные неорганическими вяжущими, пескоцемент и грунтоцемент в части основания: 
	 
	 
	 

	верхней 
	F 25
	F 25
	F 15

	нижней 
	F 15
	F 15
	F 10

	Песчано-гравийные, грунтогравийные и грунтощебеночные смеси 
	F 25
	F 15
	F 15

	Мелкозернистый бетон, керамзитобетон, шлакобетон, тощий бетон
	F 50
	F 50
	F 25

	П р и м е ч а н и е - К верхней части основания относятся слои, лежащие в пределах верхней половины глубины промерзания участков, к нижней - слои, лежащие в пределах нижней половины глубины промерзания, считая от поверхности покрытия.


7.2.3 При устройстве искусственных оснований из крупнозернистых материалов, укладываемых непосредственно на глинистые грунты, должна быть предусмотрена противозаиливающая прослойка, которая исключала бы возможность проникания грунта основания при его увлажнении в слой крупнопористого материала.

Толщина противозаиливающей прослойки должна быть не менее размера наиболее крупных частиц используемого зернистого материала, но не менее 5 см.

7.2.4 Для местности с гидрогеологическими условиями второго типа, когда грунтовое основание состоит из недренирующих грунтов (глин, суглинков и супесей пылеватых), в конструкциях искусственных оснований следует устраивать дренирующие слои из материалов с коэффициентом фильтрации не менее 7 м/сут. Толщина дренирующих слоев из песков крупных и средней крупности должна соответствовать данным таблицы 7.3.

Т а б л и ц а 7.3

	Грунт естественного основания
	Минимальная толщина дренирующего слоя для дорожно-климатических зон, см

	
	I
	II
	III
	IV

	Глина, суглинок 

Суглинок и супесь пылеватые
	35 

50
	30/35 

40/50
	20/25 

30/35
	15 

15/20

	П р и м е ч а н и е - Толщину слоя указанную перед чертой, следует принимать для районов, рас положенных в южной части дорожно-климатической зоны, за чертой - в северной части


Толщину дренирующих слоев из других материалов, в том числе с применением прослоек из синтетических нетканых материалов, следует определять расчетом.

7.2.5 Прочность несущих слоев искусственных оснований должна быть достаточной для восприятия нагрузок от построечного транспорта, используемого при строительстве искусственных покрытий.

7.3 Жесткие покрытия

7.3.1 Строительство жестких покрытий следует, как правило, выполнять однослойными из тяжелого бетона, отвечающего требованиям ГОСТ 26633-91* и настоящих норм.

Допускается применять двухслойные покрытия а также другие типы бетонов, отвечающие требованиям ГОСТ 26633-91*. 

7.3.2 Классы бетона по прочности на растяжение при изгибе необходимо принимать не ниже указанных в таблице 7.4.

Т а б л и ц а 7.4

	Аэродромное покрытие
	Минимальный класс бетона по прочности на 

	
	сжатие
	растяжение при изгибе

	Монолитное покрытие из бетона, армобетона, железобетона (с ненапрягаемой арматурой) 
	30
	Btb 4,0 

	Сборное из железобетонных предварительно напряженных плит, армированных: 
	 

	проволочной арматурой или арматурными канатами 
	30
	Btb 4,0

	стержневой арматурой
	25
	Btb 3,6

	П р и м е ч а н и я 

1. Для покрытий, рассчитанных на внекатегорийную нагрузку (табл. 7.8) следует применять бетон, класса не ниже Btb 4,4 (B40) 

2. Для сборных предварительно напряженных железобетонных плит должно быть обеспечено дополнительное требование к минимальному проектному классу прочности бетона на сжатие: В 30 - для плит, армированных проволочной арматурой или арматурными канатами, и В 25 - для плит, армированных стержневой арматурой. 

3. Для покрытий, рассчитанных на нагрузки с давлением воздуха в пневматиках колес не более 0,6 МПа, допускается при соответствующем технико-экономическом обосновании применять бетон класса Btb 3,2 (B25).


7.3.3 Марку бетона по морозостойкости для покрытий следует назначать в соответствии с картой на рисунке 7.1.

Для аэродромов, расположенных на границе районов, указанных на карте, следует принимать большую марку по морозостойкости.

	[image: image8.png]



	Рисунок 7.1 - Районирование территории СНГ по требуемой морозостойкости бетона для однослойных и верхнего слоя двухслойных покрытий 


7.3.4 Вид и класс арматуры следует устанавливать в зависимости от вида покрытия, назначения арматуры, технологии приготовления арматурных элементов и способов их использования (ненапрягаемая и напрягаемая арматура).

Характеристики арматурных сталей надлежит устанавливать в соответствии с требованиями СП 63.13330.2010.

7.3.5 Требуемую толщину монолитных жестких слоев следует определять расчетом.

Максимальную и минимальную толщину слоя жестких покрытий следует назначать с учетом технической возможности бетоноукладочных комплектов и принятой технологии строительства.

7.3.6 Сборные покрытия из типовых плит ПАГ-14 следует применять для нагрузок на колесо не более 100 кН для многоколесной опоры и не более 170 кН для одноколесной опоры, ПАГ-18 - не более 140 кН для многоколесной опоры и не более 200 кН для одноколесной опоры, ПАГ-20 - не более 180 кН и 250 кН соответственно. Плиты должны удовлетворять требованиям ГОСТ 25912.0 - ГОСТ 25912.4.

7.3.7 Между плитами жестких монолитных покрытий и искусственными основаниями, а также между слоями двухслойных монолитных покрытий необходимо предусматривать конструктивные мероприятия, обеспечивающие независимость горизонтальных перемещений слоев (разделительные прослойки из пергамина, пленочных полимерных и других материалов). Применение пескобитумного коврика не допускается.

При устройстве двухслойных покрытий методом сращивания разделительная прослойка не устраивается.

7.3.8 Сборные покрытия из предварительно напряженных железобетонных плит, устраиваемых на основаниях всех типов, кроме песчаных, следует укладывать по выравнивающей прослойке из пескоцементной смеси толщиной 3-5 см. Разделительную прослойку в этом случае не устраивают.

7.4 Деформационные швы в жестких покрытиях 
7.4.1 Жесткие монолитные покрытия следует разделять на отдельные плиты деформационными швами. Размеры плит должны устанавливаться в зависимости от местных климатических условий, а также в соответствии с намеченной технологией производства строительных работ.

7.4.2 Расстояния между деформационными швами сжатия (длина плит) не должны превышать, м, для монолитных покрытий: 

- бетонных толщиной менее 30 см…………25-кратной толщины слоя (допускается округление до целых метров)

- бетонных толщиной 30 см и более……………………………………………..…7,5 

- железобетонных с арматурой в одном уровне……………………………………7,5 

- железобетонных с арматурой в двух уровнях……………………………………20 

- армобетонных при годовой амплитуде среднемесячных температур, (С:

- 45 и выше……………………………………………………………….…10 

- менее 45……………………………………………………………………15

П р и м е ч а н и е - Годовую амплитуду среднемесячных температур вычисляют как разницу средних температур воздуха наиболее жаркого и наиболее холодного месяцев, определяемых в соответствии с требованиями СНиП 23-01-99*.

7.4.3 В районах со сложными инженерно-геологическими условиями расстояния между деформационными швами сжатия для армобетонных и железобетонных покрытий не должны превышать 10 м.

7.4.4 В монолитных покрытиях технологические швы. как правило, следует совмещать с деформационными швами. Для смежных полос покрытия одинаковой конструкции поперечные швы следует совмещать.

К технологическим относятся швы, устройство которых обусловливается шириной захвата бетоноукладочных машин и возможными перерывами в строительном процессе.

7.4.5 Швы расширения как правило необходимо устраивать при примыкании покрытий к другим сооружениям, а также при примыкании РД к ВПП и перрону, криволинейных участков к прямолиненйным.

7.4.6 В сборных покрытиях из предварительно напряженных плит со стыковыми соединениями, препятствующими горизонтальной подвижке плит, следует устраивать деформационные швы.

7.4.7 Расстояния, м, между поперечными деформационными швами, а также между продольными деформационными швами сборных покрытий на перронах, МС и площадках специального назначения не должны превышать при годовой амплитуде среднемесячных температур, °С: 

св. 45................................................. 12 

от 30 до 45 ....................................... 18 

менее 30............................................ 24 

7.4.8 Продольные деформационные швы в сборных покрытиях ИВПП и РД не устраиваются.

7.4.9 В основаниях из тощего бетона, керамзитобетона, песчаного (мелкозернистого) бетона, а также шлакобетона следует устраивать швы сжатия, расстояние между которыми должно быть не более 15 м.

П р и м е ч а н и е - Если предусматривается перерыв в строительных работах на зимний период, расстояния между деформационными швами в нижних слоях двухслойных покрытий и основаниях следует принимать как для бетонных покрытий в соответствии с требованиями 7.4.2.

7.4.10 В деформационных швах покрытий необходимо применять стыковые соединения, обеспечивающие передачу нагрузки с одной плиты на другую. Вместо устройства стыковых соединений допускается усиливать краевые участки плит либо армированием, либо увеличением толщины плиты, обоснованным расчетом.
7.4.11 Двухслойные покрытия, как правило, следует устраивать с совмещением швов в слоях. В отдельных случаях допускается устраивать двухслойные покрытия с несовмещением швов (с несовмещенными швами считаются покрытия, в которых продольные и поперечные швы в верхнем и нижнем слоях взаимно смещены более чем на 2tsup, где tsup - толщина верхнего слоя).

7.4.12 Двухслойные покрытия с совмещенными швами следует, как правило, устраивать со стыковыми соединениями в продольных и поперечных швах. Допускается устраивать стыковые соединения только в верхнем слое.

7.4.13 В двухслойных покрытиях с несовмещенными швами нижнюю зону плит верхнего слоя надлежит армировать над швами нижнего слоя в соответствии с расчетом. Допускается заменять армирование увеличением толщины верхнего слоя.

7.4.14 Деформационные швы жестких покрытий должны быть защищены от проникновения поверхностных вод и эксплуатационных жидкостей, а также от засорения их песком, щебнем и другими твердыми материалами. В качестве заполнителей швов должны использоваться специальные герметизирующие материалы горячего и холодного применения. 
7.5 Нежесткие покрытия

7.5.1 Нежесткие покрытия устраивают многослойными. Требуемую толщину слоев обосновывают расчетом. Минимально допускаемую толщину конструктивного слоя (в уплотненном состоянии) принимают согласно таблице 7.5.

7.5.2 Общая толщина асфальтобетонных слоев на основаниях из материалов, обработанных неорганическими вяжущими, должна быть не менее приведенной в таблице 7.6.

Т а б л и ц а 7.5

	Материал конструктивного слоя нежесткого покрытия и искусственного основания
	Минимальная толщина слоя, см

	Асфальтобетон при внутреннем давлении воздуха в пневматиках колес воздушных судов, МПа (кгс/см2): 
	 

	менее 0,6 (6) 
	5

	от 0,6 (6) до 0,7 (7) 
	7

	св. 0,7 (7) « 1,0 (10) 
	9 

	« 1,0 (10) 
	12 

	Щебень, гравий, грунты, обработанные вяжущими 
	8 

	Щебень, обработанный органическими вяжущими по способу пропитки 
	8 

	Грунты и малопрочные каменные материалы, обработанные минеральными вяжущими 
	15 

	Щебень или гравий, не обработанные вяжущими и укладываемые на песчаное основание
	15

	П р и м е ч а н и я 

1 Максимальный размер зерна крупной фракции, применяемого в слое минерального материала, должен быть не менее чем в 1,5 раза меньше толщины конструктивного слоя. 

2 Допускается устройство асфальтобетонных слоев толщиной 9-12 см в два слоя из смеси того же качества при условии обеспечения сцепления между ними.


Т а б л и ц а 7.6

	Среднемесячная температура воздуха наиболее холодного месяца, ( С
	Общая минимальная толщина асфальтобетонных слоев, см, на основаниях из материалов, обработанных неорганическими вяжущими, и покрытиях из цементобетона

	
	на ИВПП, 
магистральной РД
	на остальных участках аэродрома

	
	при категории нормативных нагрузок

	
	в/к, 

I, II
	III, 
IV
	V, 
VI
	в/к, 

I, II
	III, 
IV
	V, 
VI

	Минус 5 и выше 
	9 
	7 
	7 
	9 
	7 
	6

	Ниже минус 5 до минус 15 
	12 
	9 
	7 
	9 
	7 
	6

	Ниже минус 15, или число переходов температуры через 0 (С свыше 50 раз в год
	16
	13
	7
	12
	9
	7


7.5.3 Асфальтобетонные покрытия необходимо устраивать из асфальтобетонных смесей, отвечающих требованиям ГОСТ 9128-2009, или полимер-асфальтобетонных смесей в соответствии с ТУ 35-1669.

7.5.4 Верхние слои асфальтобетонных покрытий следует устраивать из плотных смесей, нижние - из плотных или пористых смесей. Применение пористых асфальтобетонных смесей на основаниях, представляющих собой водоупорный слой, не допускается.

7.5.5 Под нагрузки III нормативной категории и выше в верхних слоях нежестких покрытий следует применять плотные асфальтобетонные (или полимер-асфальтобетонные) смеси марки I, под нагрузки IV категории - марки не ниже II, под нагрузки V и VI категорий - не ниже III марки по прочности.

7.5.6 Холодные асфальтобетонные смеси допускается применять при соответствующем технико-экономическом обосновании только на РД, перронах и МС под нагрузки IV категории и ниже.

7.5.7 Тип асфальтобетонной смеси и соответствующую марку битума надлежит принимать с учетом климатических условий в соответствии с ГОСТ 9128-2009 и ГОСТ 22245-90*.

7.5.8 Под нагрузки IV нормативной категории и выше асфальтобетонные покрытия следует устраивать на искусственных основаниях из материалов, обработанных вяжущими.

7.6 Усиление существующих покрытий

7.6.1 Необходимость и методы усиления существующих покрытий при реконструкции аэродромов следует устанавливать с учетом назначаемого класса аэродрома и категории нормативной нагрузки, а также в зависимости от состояния существующего покрытия, естественного и искусственного оснований и водосточно-дренажной сети, местных гидрогеологических условий, характеристик материалов существующего покрытия и основания, высотного положения поверхности покрытия.

7.6.2 Требуемая толщина слоя усиления должна устанавливаться расчетом с учетом фактической несущей способности и остаточного ресурса существующего покрытия. При этом расчетные характеристики существующего покрытия и основания следует, как правило, определять на основе данных испытаний.

П р и м е ч а н и е - В тех случаях, когда проведение испытаний не представляется возможным, допускается расчетные характеристики конструктивных слоев существующего покрытия определять по данным проекта с учетом категории разрушения, устанавливаемой на основании статистической обработки массовых данных о техническом состоянии аэродромных покрытий различных типов и видов.

7.6.3 Категорию   разрушения   существующих жестких покрытий следует устанавливать в соот​ветствии с таблицей 7.7.

Т а б л и ц а  7.7

	Категория разрушения плит существующих жестких покрытий
	Число плит, %, имеющих

	
	Шелушение глубиной св. 1 см.
	Отколы кромок в местах швов
	Сквозные трещины (продольные или поперечные)
	Отколы углов, диагональные сквозные трещины наряду со сквозными продольными и поперечными

	I

II

III

IV
	Менее 10

От 10 до 30
Св.30
	-

Менее 30

30 и более
	-

Менее 20

От 20 до 30
Св.30
	-

-

Менее 20

20 и более

	
	Не нормируется
	
	

	П р и м е ч а н и я
1 Категорию разрушения устанавли​вают по признаку, дающему наиболее высокую категорию разрушения.

2 Сквозные трещины учитываются, если среднее рас​стояние между ними менее 5 м и они не допускаются расчетным предельным состоянием.

3 При определении процентного содержания разрушен​ных плит следует принимать: для ИВПП — среднюю полосу шириной, равной половине ширины ВПП по всей ее длине;

для РД и других элементов покрытия — ряд плит, подвер​гающихся воздействию нагрузок от основных опор воздуш​ных судов; для МС и перронов — всю рабочую площадь.


7.6.3 При усилении покрытий следует предварительно устранить дефекты существующей конструкции, а также восстановить водосточно-дренажную сеть; в случае отсутствия сети - решить вопрос о необходимости ее устройства.
7.6.4 Жесткие покрытия могут усиливаться всеми типами жестких покрытий и асфальтобетоном исходя из наиболее эффективного использования несущей способности существующего покрытия с учетом конкретных условий.

Верхний несущий слой (слои) жестких монолитных покрытий, относящихся к III и IV категориям разрушения (таблица 7.7), как правило, перед усилением следует подвергать разборке. Следует рассматривать вариант усиления путем замены покрытий на центральных участках с одновременным устранением дефектов на других участках посредством выполнения ремонтных работ.

7.6.5 При усилении сборных покрытий сборными плитами швы слоя усиления по отношению к швам существующего покрытия следует смещать не менее чем на 0,5 м для продольных и на 1 м для поперечных швов.

7.6.6 При усилении монолитных жестких покрытий монолитным бетоном, армобетоном или железобетоном должны быть удовлетворены требования к двухслойным покрытиям согласно 7.3.7, 7.4.13 - 7.4.15. При числе слоев более двух нижним следует считать слой, расположенный непосредственно под верхним, а остальные слои - рассматривать как искусственные основания. 
7.6.7 Для обеспечения контакта плит с основанием при усилении жестких покрытий сборными предварительно напряженными железобетонными плитами между существующим покрытием и сборными плитами следует обязательно, независимо от ровности существующего покрытия, устраивать выравнивающий слой из пескоцемента средней толщиной не менее 3 см; разделительную прослойку в этом случае не устраивают.

7.6.8 Общая минимальная толщина слоев асфальтобетона при усилении жестких покрытий должна соответствовать требованиям таблицы 7.6. Для усиления жестких покрытий асфальтобетоном во всех слоях должны применяться только плотные асфальтобетонные смеси.

7.6.9 Усиление нежестких покрытий может быть выполнено нежесткими и жесткими покрытиями всех типов.

7.6.10 При усилении существующих жестких покрытий асфальтобетоном следует применять конструктивные мероприятия (армирование, нарезку деформационных швов в асфальтобетоне и др.), направленные на снижение вероятности образования отраженных трещин в слое усиления и выравнивающем слое. Допускается производить фрагментацию верхнего слоя существующих жестких покрытий.
7.7 Основные принципы расчета прочности покрытий

7.7.1 Покрытия аэродромов, включая слои искусственных оснований, надлежит рассчитывать по методу предельных состояний на многократное воздействие вертикальных нагрузок от воздушных судов как многослойные конструкции, лежащие на упругом основании.

Асфальтобетонные покрытия, кроме того, следует рассчитывать на восприятие аэродинамических нагрузок от газовоздушных струй авиадвигателей, если средняя скорость струи в зоне контакта с покрытием равна или более 100 м/с.

Расчетными предельными состояниями жестких покрытий являются:

- бетонных и армобетонных - предельное состояние по прочности;

- железобетонных с ненапрягаемой арматурой - предельные состояния по прочности, раскрытию трещин и давлению на грунтовое основание;

- железобетонных с напрягаемой арматурой - предельное состояние по образованию трещин и давлению на грунтовое основание.

Расчетными предельными состояниями нежестких покрытий являются:

- для покрытий капитального типа - предельные состояния по относительному прогибу всей конструкции и по прочности слоев из асфальтобетона;

- для покрытий облегченного типа - предельное состояние по относительному прогибу всей конструкции.

7.7.2 Конструкции покрытий аэродромов гражданской авиации следует рассчитывать на нормативные нагрузки, категории и параметры которых приведены в таблицах 7.7 (для самолетов) и 7.8 (для вертолетов).

Допускается рассчитывать покрытия на воздействие нагрузок от воздушного судна конкретного типа.

Покрытия аэродромов других ведомств должны рассчитываться на нагрузки, параметры которых устанавливаются иными нормативными документами.

7.7.3 При расчете прочности покрытий воздействие нагрузок от различных типов воздушных судов следует приводить к эквивалентному воздействию расчетной нагрузки. В качестве расчетного должно приниматься воздушное судно (категория нормативной нагрузки), оказывающее максимальное воздействие на покрытие.

7.7.4 Данные о прочности покрытий аэродромов гражданской авиации следует представлять классификационными числами искусственных покрытий (PCN) в соответствии с классификацией, установленной Международной организацией гражданской авиации (ИКАО).

В случаях отклонений характеристик покрытий от проектных, подтвержденных данными операционного контроля при строительстве, классификационное число PCN следует определять на основе данных испытаний покрытий и оснований пробными нагрузками.

7.7.5 Покрытия аэродромов по степени воздействия нагрузок воздушных судов и несущей способности подразделяются на группы участков в соответствии с рекомендуемым приложением П. Приведенные на нем схемы могут уточняться в зависимости от назначения и ведомственной принадлежности аэродромов, при этом участки покрытий, предназначенные для систематического руления воздушных судов, следует относить к группе А и подгруппе А1. 
Расчет на прочность покрытий вертодромов следует выполнять в соответствии с требованиями для участков группы А (рисунок Н.1).

Конструкции (фермы, балки, прогоны и др.) вертолетных взлетно-посадочных площадок, распо​лагаемых на буровых платформах, зданиях и других сооружениях, следует рассчитывать на сосредоточен​ную нагрузку от максимальной взлетной массы вер​толета с коэффициентом перегрузки 1,5. 

Толщину покрытий отмосток и укрепляемых участков, примыкающих к торцам ИВПП, следует рассчитывать как для участков группы В, подгруппы В3 (рисунки П.1, П.2 приложения П).с учетом примечания 3 к таблице 7.8.

Т а б л и ц а 7.8 

	Категория нормативной нагрузки для аэродромов
	Нормативная нагрузка Fn , на основную (условную) опору самолета, кН
	Внутреннее давление воздуха в пневматиках колес Ра , МПа
	Основная опора

	в/к 
	850 
	1,5
	Четырехколесная

	I
	700 
	1,0
	

	II
	550 
	
	

	III
	400 
	
	

	IV
	300
	
	

	V 
	80 
	0,6 
	Одноколесная

	VI
	50
	0,4
	

	П р и м е ч а н и я
1 Расстояния между пневматиками четырехколесной опоры приняты равными 70 см между смежными колесами и 130 см - между рядами колес. 

2 Нормативные нагрузки III и IV категорий допускается заменять нагрузками на одноколесную основную опору и принимать соответственно 170 и 120 кН, а давление в пневматиках колес для нормативных нагрузок V и VI категорий - равным 0,8 МПа. 

3 Для покрытий отмосток и укрепляемых участков, примыкающих к торцам ИВПП, нормативная нагрузка умножается на коэффициент 0,5.


Т а б л и ц а 7.9

	Категория вертолетов по взлетной массе
	Нормативная нагрузка Fn , на основную (условную) опору, кН
	Внутреннее давление воздуха в пневматиках колес Ра, МПа

	Тяжелые 

Средние 

Легкие
	170 

60 

20
	0,7 

0,6 

0,4

	П р и м е ч а н и я
1 Основная опора - одноколесная. 

2 При назначении конструктивных требований к вертодромам и их элементам нагрузки тяжелых вертолетов (со взлетной массой св. 15 т) приравниваются к III категории нормативной нагрузки, средних (от 5 до 15 т) - к V категории, легких (менее 5 т) - к VI категории.


7.7.6 При расчете аэродромных покрытий на прочность коэффициенты динамичности kd и раз​грузки γf (учитывающий движение по покрытию воздушных судов с большими скоростями) для всех групп участков аэродрома следует принимать в соответствии с таблицей 7.10.

Т а б л и ц а 7.10

	Группа

участков

аэродромных 

покрытий
	Коэффициент разгрузки γf

	Коэффициент динамичности kd при внутреннем давлении воздуха в пневматиках колес, МПа (кгс/см2) 

	
	
	1,0 (10)

и менее
	св. 1,0 (10)

до 1,5 (15)
	св.

1,5 (15)

	А

Б

В и Г
	1

1

0,85
	1,2

1,1

1,1
	1,25

1,15

1,1
	1,3

1,2

1,1

	П р и м е ч а н и е – При расчете нежестких покрытий для всех участков и давлений воздуха в пневматиках колес коэффициент динамичности принимают равным 1,1


7.8 Расчет жестких аэродромных покрытий

7.8.1 При расчете жестких аэродромных покры​тий по прочности и образованию трещин должно удовлетворяться условие
	
	md ( mu ,
	(7.1)

	где
	тd — расчетный изгибающий момент в рассмат​риваемом сечении плиты покрытия,опре​деляемый в соответствии с п. 7.8.2;

	
	тu — предельный изгибающий момент в рас​сматриваемом сечении плиты покрытия, определяемый в соответствии с п. 7.8.4.


7.8.2 Расчетные значения изгибающих моментов тd, кН ( м/м, на единицу ширины сечения однослойных жестких покрытий всех типов следует определять по формуле

	
	md = mc, max kkN kx (y) ,
	(7.2)

	где
	тc,max — максимальный изгибающий момент при центральном загружении плиты,      кН ( м/м,  который вычисляется как наибольший суммарный момент, соз​даваемый колесами опоры воздуш​ного судна в расчетных сечениях плиты,  перпендикулярных осям х или у (рисунок 7.2), при этом должны исключаться ряды колес, дающие в сумме отрицательное значение изги​бающего момента в расчетном сече​нии:


	
	
[image: image9.wmf]i

)

y

(

x

n

i

max

,

c

m

m

m

k

å

=

+

=

2

1

,
	

	где
	k — переходный коэффициент от изгибающего момента при центральном за​гружении к моменту при краевом загружении плиты, принимаемый равным: для бетонных и армобетонных покрытий со стыковыми соеди​нениями или конструктивным крае​вым армированием — 1,2; для бе​тонных и армобетонных покрытий, устраиваемых без стыковых соедине​ний и краевого армирования плит, — 1,5; для сборных покрытий из предварительно напряженных железо​бетонных плит — 1,0; для железо​бетонных покрытий с ненапрягаемой арматурой — по рисунку М.1;

	
	kN — коэффициент, учитывающий  на​копление остаточных прогибов в основании из материалов, не обра​ботанных вяжущими, и принимае​мый равным 1,1 для участков груп​пы А и перронов; для оснований из материалов, обработанных вяжу​щими, а также для участков групп Б (кроме перронов), В и Г незави​симо от вида оснований следует принимать kN =1,0;



	
	kx(y) — коэффициент, учитывающий перерас​пределение внутренних усилий в ортотропных плитах покрытий с раз​личной жесткостью Bx и By в про​дольном и поперечном направлениях и принимаемый по графику рисунка М.2; для бетонных, армобетонных и железо​бетонных покрытий с ненапрягаемой арматурой kx(y) = 1;

	
	m1— изгибающий момент от действия колеса, центр отпечатка которого совпадает с расчетным сечением, кН ( м/м:


	
	m1=Fdf(α),
	

	где
	nk — число колес на опоре;

	
	mx(y)i — изгибающий  момент,  создаваемый действием i-го колеса, расположенного за пределами расчетного сечения плиты, кН(м/м:


	
	
[image: image10.wmf]d

i

y

x

i

y

x

F

m

m

)

(

)

(

=

,
	

	где
	Fd — расчетная нагрузка на колесо, кН:


	
	Fd=
[image: image11.wmf]k

n

n

F

kd γf,
	

	где
	f(α) — функция, значение которой приве​дено в таблице М.1:


	
	f(α) = f
[image: image12.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

l

R

e

,
	

	где
	Re — радиус круга, равновеликого пло​щади  отпечатка  пневматика  ко​леса, м:


	
	
[image: image13.wmf]a

d

e

p

F

R

p

=

,
	

	где
	pa — внутреннее давление  воздуха в пневматиках колес, МПа;

	
	l — упругая характеристика плиты, м:


	
	
[image: image14.wmf]4

s

K

B

l

=

,
	

	где
	Fn—нормативная нагрузка на основную опору расчетного воздушного судна, кН;

	
	kd, γf — коэффициенты соответственно динамич​ности и разгрузки, определяемые по таблице 7.10;

	
	Ks — расчетный коэффициент постели одно​родного грунтового основания, МН/м3, определяемый в соответствии с приложением Е. Для многослойного грунтового основания, а также для искусственного основания, не обработанного вяжущим, в расчет вводится  значение  эквивалентного коэффициента постели Кse, определяе​мого в соответствии с приложением Ж;

	
	
[image: image15.wmf]xi

m

,
[image: image16.wmf]yi

m

 — единичные  изгибающие  моменты, действующие в расчетном сечении плиты, от воздействия i-го колеса опоры воздушного судна, опреде​ляемые по таблице М.2 в зависимости от координат ξ=
[image: image17.wmf]l

y

i

 и     η = 
[image: image18.wmf]l

x

i

, где yi, xi - координаты приложения силы Fd, считая за начало координат пересечение рассматриваемых сечений (см. рисунок 7.2)

	
	В — жесткость сечения плиты покрытия,    кН ( м2/м,  отнесенная  к единице ширины ее сечения и определяемая в соответствии с п. 7.8.3.


П р и м е ч а н и е – Для многоколесных опор необходимо путем пробных расчетов найти колесо, под центром отпе​чатка которого возникает максимальный изгибающий момент. 
[image: image19.png]@ AutoCAD 2008 \AaponpoekT\AkTyanuaauus CHuMMon pe aakups CHUTT\PucysimiAcadiPuc
TR Owfin Mpaska Baa Berama Gopiar Cepenc Picoarme Pasuepei Peaactvpopars Ot Crpaska NUPA FECEIBEE
DWE2RD Y «D0 s # wxa nEnauE alls Y El &
B HB LMD YN Rn — —_— < 0aumm
5 =
Z a2
Her Hafiopa | @R % o Y
= A
T — T = 2
e | = 8
At B r +
Boc i emm— locoro @ [0}
O - 2
Marepian  Mocsoro & n
OToBpakerH. .. OTEpaCkIBaENan v p. © i
o =4
Wamera  Loyoutt = 0
Hafiop napam... <Her> ) -0
= r
) #
Thn cTanedin... HeaocTymo =
A ®
e ®
PR =
Tome 1D
e @D el
EE o LL PacueTHble ceveHuns
SEREEn 18 i), Lo (Tl @ o

1081328, 00000

i cerod oero areron R sTooseT A Al ] |15





Рисунок 7.2 - Расчетная схема параметров загружения опор воздушного судна

7.8.3 Жесткость сечений плит покрытия В надле​жит определять на единицу ширины сечения по формулам:

для сечений бетонных, армобетонных и предвари​тельно напряженных железобетонных плит

	
	В = 0,085 E b t3,
	(7.3)


для сечений железобетонных плит с ненапрягае​мой арматурой
	
	
[image: image20.wmf])

)(

3

(

0

0

x

h

x

h

A

E

B

b

s

s

-

-

=

y

,
	(7.4)

	где
	Es — модуль упругости арматуры, МПа, при​нимаемый согласно СП 63.13330.2010;

	
	Eb — начальный  модуль  упругости бетона, МПа, принимаемый по таблице Л.1;

	
	Аs — площадь  сечения  растянутой арматуры на единицу ширины сечения плиты, м2 /м;

	
	ψb — коэффициент, учитывающий работу бетона между трещинами в растянутой зоне и принимаемый равным при расчете по прочности — 0,2, по рас​крытию трещин — 1;

	
	h0 — рабочая высота сечения (расстояние от сжатой грани сечения до центра тяжести растянутой арматуры), м:


	
	h0 = t - tpr - d,
	

	где
	t — толщина плиты, м;

	
	х — высота сжатой зоны бетона в сечении, м:


	
	
[image: image21.wmf]0

2

0

0

)

2

(

h

x

q

q

q

+

+

-

=

,
	

	
	
[image: image22.wmf]m

y

y

q

b

c

b

s

E

E

=

0

,
	

	где
	d — номинальный диаметр арматурных стержней, м;

	
	Ψс—коэффициент, учитывающий неравно​мерность распределения деформаций крайнего волокна сжатой зоны сечения на участке между трещинами и прини​маемый в зависимости от отношения шага арматуры /s, параллельной рас​сматриваемому сечению, к толщине плиты t:

[image: image23.wmf]t

l

s


0,5

0,75

1

1,25

1,5 и более

Ψс
0,79

0,67

0,59

0,53

0,48

Для сечений с ненапрягаемой арматурой в предварительно напряженных плитах коэффициент Ψс следует принимать равным 0,6;

	
	μ— коэффициент армирования:


	
	
[image: image24.wmf]0

h

A

s

=

m

,
	

	
	tpr — толщина защитного слоя, м

	
	


7.8.4 Предельный изгибающий момент mu,   кН ( м/м, на единицу ширины сечения следует опре​делять по формулам:

для бетонных и армобетонных покрытий
	
	
[image: image25.wmf]r

u

btb

c

u

k

k

t

R

m

6

2

g

=

,
	(7.5)


для железобетонных покрытий с ненапрягаемой арматурой

	
	
[image: image26.wmf])

3

(

0

x

h

R

A

m

s

s

c

u

-

=

g

,
	(7.6)


для железобетонных предварительно напряжен​ных плит
	
	
[image: image27.wmf])

6

(

2

,

r

u

ser

btb

c

u

m

k

t

R

m

+

=

g

,
	(7.7)

	где
	γc — коэффициент условий рабо​ты покрытий, принимаемый по таблице 7.11;

	
	Rbtb,Rbtb,ser — расчетные сопротивления бе​тона растяжению при изгибе, МПа,  принимаемые  по таблице Л.1;

	
	Rs — расчетное сопротивление ар​матуры растяжению, МПа;

	
	ku — коэффициент, учитывающий число Ud приложений колесных нагрузок воздушных судов за проектный срок службы покрытия, который следует принимать равным 20 годам: 


	
	
[image: image28.wmf]d

u

U

k

lg

167

,

0

2

×

-

=

,
	

	
	mr — момент, кН ( м/м, равнодей​ствующей усилий NF в ниж​ней и верхней напрягаемой арматуре на единицу шири​ны сечения относительно оси, проходящей через ядро​вую точку, наиболее удален​ную от зоны сечения, трещинообразование которой про​веряют; тr определяют по СП 63.13330.2010.

	
	kr — коэффициент, учитывающий износ покрытия в период эксплуатации, принимаемый по таблице П.1, приведенной в приложении П.


Т а б л и ц а  7.11
	Аэродромные покрытия
	Коэффициент (с условий работы жестких покрытий 

при расположении аэродромов

	
	севернее 500
северной широты
	между 43 и 500
северной широты
	южнее 430 

северной широты

	
	для групп участков

для гр

упп участ

ков



	
	А


	Б, В


	Г


	А


	Б, В


	Г


	А


	Б, В

	Г



	Бетонные

Армобетонные

Железобетонные с ненапрягаемой

арматурой

Из сборных железобетонных пред​-

варительно напряженных плит
	0,80

0,90

1,00

1,20


	0,90

1,00

1,00

1,30


	1,10

1,20

1,30

1,40


	0,75

0,85

0,95

1,20


	0,85

0,95

0,95

1,30


	1,05

1,15

1,25

1,40


	0,70

0,80

0,90

1,20


	0,80

0,90

0,90

1,30


	1,00

1,10

1,20

1,40




7.8.5 Расчетное число приложений нагрузки Ud следует определять по формуле
	
	
[image: image29.wmf]ei

n

i

d

U

U

j

å

=

=

1

,
	(7.8)

	где
	Uei — эквивалентное число приложений на​грузки от опоры i-го воздушного судна, приведенное к приложению нагрузки от опоры расчетного воздушного судна:


	
	
[image: image30.wmf]ï

ï

þ

ï

ï

ý

ü

ï

ï

î

ï

ï

í

ì

ú

ú

ú

ú

û

ù

ê

ê

ê

ê

ë

é

÷

÷

÷

÷

ø

ö

ç

ç

ç

ç

è

æ

-

+

×

=

1

12

lg

10

cd

ci

i

ci

cd

ei

m

m

U

m

m

U

;
	(7.9)


	
	
	

	
	ηj — число учитываемых типов воздушных судов;

	
	mci,mcd— центральные моменты соответственно от  нагрузок і-го и расчетного воздуш​ных судов, определяемые в соответ​ствии с п.7.8.2;

	
	Ui=naNi, — число приложений нагрузки от опоры i-го воздушного судна;

	
	na — число осей на основной опоре воздуш​ного судна;

	
	Ni — число взлетов воздушного судна за проектный срок службы покрытия.


 7.8.6 При расчете железобетонных покрытий с ненапрягаемой арматурой по раскрытию трещин надлежит выполнять условие
	
	acrc ( 0,3,
	(7.10)

	где
	аcrc — ширина раскрытия трещин в расчетном сечении плиты, мм, определяемая в соответствии с п. 7.8.7.


7.8.7 Ширину раскрытия трещин acrc, в расчетном сечении плиты, армированной ненапря​гаемой арматурой, следует определять по формуле
	
	
[image: image31.wmf]c

s

s

crc

a

E

a

s

1000

=

,
	(7.11)

	где
	(s — величина напряжения в растянутой арма​туре, МПа:


	
	
[image: image32.wmf])

3

(

0

x

h

A

m

s

d

s

-

=

s

,
	

	где
	ac — расстояние между трещинами, м;


	
	
[image: image33.wmf]1

h

b

s

s

s

c

c

E

E

U

A

k

a

=

,
	

	где
	Us — периметр сечения арматуры, приходя​щейся на единицу ширины сечения пли​ты, м;


	
	
[image: image34.wmf]2

)

3

(

5

,

3

2

-

-

=

s

o

s

b

c

E

x

h

A

E

t

k

,
	

	где
	η1 — коэффициент, принимаемый равным: для стержневой арматуры периодичес​кого профиля - 0,7; для сварных сеток из холоднотянутой проволоки — 1,25.


7.8.8 При расчете двухслойных покрытий должно удовлетворяться условие (7.1) для плит верхнего и нижнего слоев.

Предельный изгибающий момент mu определяют по формуле (7.5), при этом предельный изгибаю​щий момент в плитах нижнего слоя, вычисленный по этой формуле, следует умножать на поправочный коэффициент km , определяемый по графику рисунка М.4.

Расчетные изгибающие моменты в плитах верх​него и нижнего слоев двухслойного покрытия md,sup(inf), кН ( м/м, на единицу ширины сечения плиты следует определять по формулам:

- в плитах верхнего слоя покрытий с совмещен​ными швами
	
	
[image: image35.wmf]sup

inf

max

,

sup

,

1

'

B

B

m

k

m

c

d

+

=

,
	(7.12)


- в плитах нижнего слоя покрытий с совмещен​ными швами
	
	md, inf  = k’mc, max  -  md, sup,
	(7.13)


- в плитах верхнего слоя покрытий с несовмещенными швами
	
	
[image: image36.wmf]sup

inf

max

,

1

sup

,

1

B

B

m

k

m

c

d

+

=

,
	(7.14)


- в плитах нижнего слоя покрытии с несовмещен​ными швами
	
	
[image: image37.wmf]inf

sup

max

,

inf

,

1

B

B

m

m

c

d

+

=

,
	(7.15)

	где
	mc,max —  максимальный изгибающий мо​мент, кН ( м/м, при центральном загружении однослойной плиты жест​костью Binf  + Bsup , вычисляемый согласно п. 7.8.2;

	
	Bsup, Binf  —  жесткость  плит соответственно верхнего и нижнего слоев, отне​сенная к единицам ширины их сечений и вычисляемая согласно  п. 7.8.3;

	
	k' — коэффициент, принимаемый рав​ным: 1,5 — при отсутствии стыко​вых соединений в верхнем и ниж​нем слоях; 1,4 — при устройстве стыковых соединений только в нижнем слое; 1,2— при устройстве стыковых соединений в верхнем и нижнем слоях или только в верхнем слое, но с параметрами, приняты​ми по толщине покрытия, вычис​ленной по суммарной жёсткости слоев;

	
	k1 - коэффициент, учитывающий кон​центрацию изгибающих моментов в верхнем слое двухслойного покры​тия над краями и углами плит нижнего слоя, принимаемый рав​ным:

[image: image38.wmf]sup

inf

B

B


k1

[image: image39.wmf]sup

inf

B

B


k1
0

0,15

1

2

3

1,20

1,04

1,25

1,50

1,75

4

5

6

7

8

2,00

2,25

2,50

2,75

3,00




  7.8.9 Расчет, толщины искусственных оснований следует производить в соответствии с рекомен​дуемым приложением Ж, если слой основания предусматривают из неукрепленных материалов, и в соответствии с рекомендуемым приложением Р, если слой основания предусматривают из материа​лов, укрепленных вяжущими.

7.9 Расчет нежестких аэродромных покрытий

7.9.1 При расчете нежестких аэродромных покры​тий по предельному относительному прогибу всей конструкции должно удовлетворяться условие

	
	λd ( γc λu,
	(7.16)

	где
	λd —расчетный относительный прогиб покры​тия от нагрузки, определяемый в соот​ветствии с п. 7.9.2;

	
	γc —   коэффициент условий работы, принимае​мый для групп участков аэродромных покрытий (см. рис. П.1, приведенный в приложении П): А - 1; Б и В - 1,05;  Г - 1,1;

	
	λu — предельный относительный прогиб покры​тия, определяемый в соответствии с п. 7.9.3.


Если в результате расчета общая толщина нежест​кой конструкции превышает 50 см, модули упру​гости  связных   грунтов,   равные  24  МПа (240 кгс/см2) и менее, следует повысить: на 5 % — при толщине конструкции от 51 до 75 см, 10 — при толщине от 76 до 100 см, 15 — при толщине от 101 до 125 см  и  на 20 % — при толщине свыше 125 см.

7.9.2 Расчетный относительный прогиб покрытия от нагрузки определяют по формуле
	
	
[image: image40.wmf]ed

a

d

E

p

9

,

0

=

l

,
	(7.17)

	где
	Рa — внутреннее давление воздуха в пневматиках колес, МПа;

	
	Eed — эквивалентный модуль упругости нежесткой конструкции, включая грунтовое основание, МПа:


	
	Eed = Emt Ψk,
	

	где
	Emt — средний модуль упругости, МПа, многослойной конструкции (вклю​чая покрытие, искусственное осно​вание и насыпь) из п слоев в пре​делах сжимаемой толщи:


	
	
[image: image41.wmf]tot

n

n

mt

t

t

E

t

E

t

E

E

+

+

+

=

...

2

2

1

1

,
	

	где
	(k — коэффициент, определяемый по номограмме рисунка М.5:


	
	
[image: image42.wmf])

;

(

e

tot

mt

k

D

t

E

E

f

=

y

,
	

	где
	E1, E2, …,En — расчетные модули упругости от​дельных конструктивных слоев, МПа;

	
	t1,t2,…,tn — толщина отдельных конструктив​ных слоев, м;

	
	ttot — суммарная толщина конструктив​ных слоев, м;

	
	Е — модуль упругости грунта естественного основания, МПа;

	
	De — диаметр круга, м, равновеликого площади отпечатка  пневматика одноколесной эквивалентной на​грузки, определяемый в соответ​ствии с п.7.9.5.


7.9.3 Предельный относительный прогиб покры​тия λu принимают по графикам рисунка Н.6 обязатель​ного приложения Н в зависимости от вида грунта, давления воздуха в пневматиках колес и приведен​ной повторяемости приложения нагрузки Νr, вы​числяемой в соответствии с п.7.9.6.

Величины предельных относительных прогибов, принимаемые по графикам рисунка М.6, следует увеличивать на 20 % для покрытий облегченного типа из прочных каменных материа​лов подобранного состава, обработанных органиче​скими или минеральными вяжущими.

7.9.4 Прочность асфальтобетонных слоев нежест​кой конструкции аэродромного покрытия должна удовлетворять условию
	
	
[image: image43.wmf]d

c

r

R

l

£

s

,
	(7.18)

	где
	σr — наибольшее растягивающее напряжение при изгибе в рассматриваемом слое от рас​четной нагрузки, МПа:


	
	
[image: image44.wmf]a

r

r

p

s

=

s

,
	

	где
	γc —  коэффициент условий работы для асфаль​тобетона, принимаемый равным для групп участков аэродромных покрытий: А-1; Б и В- 1,1; Г-1,2;

	
	Rd — расчетное сопротивление растяжению при изгибе асфальтобетона, МПа, принимаемое согласно Л.2;

	
	
[image: image45.wmf]r

s

— удельное растягивающее напряжение при изгибе, определяемое по номограмме рисунка М.7:


	
	
[image: image46.wmf])

D

t

;

E

E

(

f

e

ab

e

ab

r

1

=

s

,
	

	где
	Eab — средний модуль упругости асфальтобетон​ных слоев, МПа, вычисляемый аналогично Emt (см. п.7.9.2);

	
	Ee —  эквивалентный модуль упругости осно​вания под асфальтобетоном, включая грунтовое основание, МПа:


	
	Ee = Em Ψk,
	

	где
	Еm — средний модуль упругости слоев основа​ний под асфальтобетоном (без учета грунтового основания), МПа, определяе​мый согласно п.7.9.2;



	
	Ψk — коэффициент, определяемый по номо​грамме рисунка М.5, принимая вместо величин Еmt и Eed  соответственно величины Em и Ee:


	
	
[image: image47.wmf]);

D

t

;

E

E

(

f

e

tot

m

k

=

y

,
	

	где
	De1—диаметр круга, м, равновеликого площа​ди отпечатка пневматика одноколесной эквивалентной нагрузки для асфальто​бетонного слоя (слоев), определяемый в соответствии с п.7.9.5.


При расчете прочности двух- или трехслойного асфальтобетонного покрытия следует рассчитывать на растяжение при изгибе только нижний слой, пред​варительно приведя многослойный асфальтобетон к однослойному со средним модулем упругости Еab.
7.9.5 Диаметр круга, равновеликого площади отпечатка пневматика одноколесной эквивалентной нагрузки, вычисляют по формуле
	
	
[image: image48.wmf]a

e

ei

F

D

pr

=

2

,
	(7.19)

	где
	Fe — одноколесная эквивалентная на​грузка, кН, заменяющая силовое воздействие многоколесной опор​ной нагрузки, которую принимают равной Fd при 
[image: image49.wmf]2

a

t

tot

£

, Fn при ttot ( 2ad , а в остальных случаях определяют по формуле


	
	
[image: image50.wmf]d

tot

d

k

F

lg

a

t

lg

a

a

lg

n

lg

e

F

+

=

2

4

10

,
	

	где
	Fd,nk  — см. п. 5.52;

	
	pa, Fn — см. п. 5.47;



	
	a — минимальное расстояние между ближайшими колесами главной опоры в свету, м:


	
	
[image: image51.wmf]a

d

t

F

a

a

pr

4

,

1

2

-

=

,
	

	где
	at, ad — соответственно расстояние между осями ближайших колес в опоре и максимальное расстояние между колесами в главной опоре, м, принимаемые  рисунку М.8 в зависи​мости от схемы расстановки колес в опоре;

	
	ttot — суммарная толщина слоев нежест​кой конструкции, м, для которых определяется Fe 


7.9.6 При расчете прочности покрытия воздей​ствие нагрузок от различных типов воздушных судов следует приводить к эквивалентному воз​действию расчетной нагрузки через приведенную повторяемость приложения нагрузки Nr. При этом надлежит учитывать только те воздушные суда, у которых нагрузки на главную опору больше или равны половине величины нагрузки на главную опору расчетного воздушного судна.

 Значение Nr определяют по формуле
	
	
[image: image52.wmf]n

a

i

n

i

r

k

n

N

N

j

å

=

=

1

,
	(7.20)

	где
	Ni — среднесуточное число взлетов i-го воздушного судна;

	
	nj — число типов воздушных судов, включая расчетное;

	
	na — число осей в расчетной опоре; в расчете прочности по предельному относительному прогибу принима​ют na =1;

	
	kn — коэффициент приведения нагрузок


	
	
[image: image53.wmf])

1

55

.

2

(

51

.

0

+

×

×

÷

÷

÷

ø

ö

ç

ç

ç

è

æ

×

÷

÷

÷

ø

ö

ç

ç

ç

è

æ

=

a

a

a

a

п

d

d

e

D

D

P

P

k

i

i

e

,
	(7.21)

	где
	a - постоянная, характеризующая усталостные свойства материалов (в среднем она равна 5,5 для горячего асфальтобетона, 19 – для цементогрунта и 2,5 – для холодных битумно-дегтевых смесей);               

	
	
[image: image54.wmf]i

P

a

, 
[image: image55.wmf]d

P

a

- внутреннее давление воздуха в пневматиках колес соответственно і-го и расчетного воздушных судов;

	
	
[image: image56.wmf]i

e

D

,
[image: image57.wmf]d

e

D

- диаметры кругов, равновеликих  площадям отпечатков эквивалент​ных одноколесных нагрузок, соот​ветственно i-го и расчетного воз​душных судов. Значения Dei и Ded определяют по формуле (7.19) от​дельно при расчете асфальтобетон​ных слоев на растяжение при из​гибе и при расчете прочности кон​струкции по предельному относи​тельному прогибу.


7.10 Расчет усиления существующих покрытий при реконструкции аэродромов

7.10.1 При расчете жесткого слоя усиления жест​ких аэродромных покрытий должно выполняться условие
	
	md,sup,( mu, sup,
	(7.22)

	где
	тd, sup , mu, sup — соответственно расчетный и предельный   изгибающие моменты в верхнем слое (слое усиления) на едини​цу ширины сечения.


7.10.2 Расчетные изгибающие моменты md,sup в слое усиления определяют по формулам:
при усилении сборных предварительно напряжен​ных и монолитных бетонных и армобетонных по​крытий сборными предварительно напряженными железобетонными плитами
	
	
[image: image58.wmf]sup

inf

max

,

1

sup

,

1

B

B

m

k

k

m

c

x

d

+

=

,
	(7.23)


при усилении существующего железобетонного покрытия слоем из монолитного железобетона

	
	
[image: image59.wmf]sup

inf

max

,

1

,sup

1

B

B

m

k

k

m

c

d

+

=

,
	(7.24)

	где
	mc, max — наибольший изгибающий мо​мент, кН ( м/м, в бесконечной плите с суммарной жесткостью, определяемой по п.7.8.2;

	
	k1 — коэффициент, определяемый по п.7.8.8;

	
	kx — коэффициент, учитывающий перераспределение  внутренних усилий в ортотропных плитах и принимаемый по рисунку М.2;

	
	Binf, Bsup — жесткость соответственно ниж​него (существующего) и верх​него слоев покрытия, определя​емая для средней зоны плит;

	
	k  —  коэффициент, определяемый по рисунку М.1.


При усилении монолитного железобетонного по​крытия слоем из монолитного бетона или армобетона существующее железобетонное покрытие следует при расчете учитывать как армобетонное.

При усилении монолитных бетонных или армо​бетонных покрытий слоем из монолитного бетона или армобетона необходимо руководствоваться указаниями п. 7.8.8 по расчету двухслойных покры​тий с несовмещенными швами.

7.10.3 При определении жесткости и предельного изгибающего момента бетонных и армобетонных слоев усиления покрытий расчетную толщину их tpd  следует принимать в зависимости от категории разрушения, устанавливаемой по таблице 7.7, и тол​щины tex существующего покрытия при категории разрушения:

I………………..  tpd=tex
II…………….…  tpd=0,9tex
III………………  tpd=0,8tex
Существующие жесткие покрытия IV категории разрушения в расчете надлежит учитывать как ис​кусственные основания с коэффициентом постели Ks =600МПа/м3 (60 кгс/см3).
7.10.4 Толщину слоя асфальтобетона tab, необхо​димого для усиления существующего жесткого покрытия, следует определять по формуле
	
	
[image: image60.wmf]min

,

3

)

(

ab

ed

en

ab

b

ab

t

t

t

E

E

t

³

-

=

,
	(7.25)

	где
	ten - требуемая для заданной расчетной на​грузки толщина однослойного бетон​ного покрытия, м;

	
	ted  - толщина бетонного покрытия, эквива​лентного по несущей способности су​ществующему покрытию, принимаемая равной для покрытий:

бетонных  ted = tpd;
армобетонных ted = 1,1tpd;

железобетонных   с   ненапрягаемой

арматурой при проценте армирования:

0,25………………………. ted  = 1,10tpd
0,30………………….…… ted  = 1,21tpd
0,35………………….….... ted  = 1,32tpd
0,40…………………….… ted  = 1,41tpd 
сборных и монолитных предварительно напряженных ted  =1,6tpd ;

	
	tab, min  — минимальная толщина слоя усиления из асфальтобетона, принимаемая по таблице 7.6;

	
	E, Eab — модули упругости бетона и асфальто​бетона, принимаемые по таблицам Л.1 и Л.2.


7.10.5 При определении толщины требуемого однослойного бетонного покрытия следует:

характеристики материалов, типы швов и сты​ковых соединений принимать как для существую​щего покрытия;

значение коэффициента динамичности kd умень​шать на 15 % по сравнению с данными, приведен​ными в таблице 7.10, но принимать не менее 1;

коэффициент условий работы γc устанавливать с учетом поправочного коэффициента km, опреде​ляемого по графику рисунка М.4.

7.10.6 Расчет усиления нежестких покрытий над​лежит выполнять как для вновь проектируемых покрытий, учитывая конструктивные слои сущест​вующих покрытий и оснований и их состояние.

При усилении существующих нежестких покры​тий жестким слоем существующее покрытие следу​ет рассматривать как искусственное основание.

7.10.7 Техническое обслуживание аэродромных покрытий следует проводить в течение всего периода эксплуатации с целью обеспечения требований упомянутых в пункте 6.13.
7.10.8 Возникшие дефекты (например трещины, сколы, шелушение бетона) должны устраняться по мере их появления методами технического ремонта, поврежденная герметизирующая конструкция в деформационных швах должна восстанавливаться после обязательной их прочистки. Необходимо оценивать чистоту швов на всю толщину плит с помощью контрольного бурения кернов в осенне-зимний период при неудовлетворительной оценке слдедует предусматривать устройство дополнительных компенсационных швов. Конструкцию швов и их количество назначают на основе расчета. 

7.10.9 Через каждые 5 лет следует определять численные фактические значения критериев эксплуатационной пригодности аэродромных покрытий:

- прочности

- ровности

- сцепных качеств.

Необходимо отслеживать динамику изменений этих критериев с тем, чтобы планировать необходимые мероприятия по техническому обслуживанию и реконструкции.

8 Водоотводные и дренажные системы
8.1 Водоотводные системы следует предусматривать для участков аэродромов с плохо фильтрующими (глинистыми, суглинистыми, пылеватыми суглинистыми) грунтами, а также для участков, располагаемых в условиях опасного размыва (при наличии грунтов, подверженных эрозии, значительных уклонов местности, осадков ливневого характера).

Для участков с хорошо фильтрующими грунтами, а также в V дорожно-климатической зоне водоотводные системы надлежит предусматривать выборочно.

П р и м е ч а н и е – Требования настоящего раздела распространяются также на проектирование вертодромов.

8.2 При наличии дренирующего слоя в основании аэродромного покрытия следует проектировать закромочные дрены.

Глубинные дрены при необходимости допускается использовать и для отвода воды из дренирующих слоев оснований.

В случае поступления подземных вод или верховодки со смежных с покрытием территорий вдоль кромок покрытий следует предусматривать экранирующие дрены.

8.3 Размеры поперечных сечений элементов водоотводных и дренажных систем и их проектные уклоны необходимо принимать по результатам гидравлических расчетов, приведенных в приложении С.

8.4 Выбор принципиальной схемы водоотводных и дренажных систем следует осуществлять в зависимости от дорожно-климатической зоны расположения аэродрома, типа местности по характеру поверхностного стока и степени увлажнения, вида грунта, топографических и других местных условий. Следует принимать одну из принципиальных схем, приведенных на рис. 8.1. Допускается принимать сочетание указанных схем или вносить в них изменения применительно к конкретным инженерно-геологическим и гидрогеологическим условиям района расположения аэродрома.

[image: image61.png]E//{{////I/II//_ ’
¥

L]

,,,,III’I’II’,,/’I’, b}
Rt T

S ETTI T LELEPY TS





1 — тальвежный колодец; 2 — грунтовый лоток; 3 — отмостка; 4 — покрытие; 5 — лоток в кромке покрытия; 6 — смотровой колодец; 7 — основание с дренирующим слоем; 8 — дождеприемный колодец; 9 — перепуск; 10 — коллектор; 11 - закромочная дрена; 12 — основание без дренирующего слоя

Рисунок 8.1 - Схемы водоотводных и дренажных систем аэро​дромов (поперечный профиль и план)

8.5 Схему 1 следует применять для аэродромов, располагаемых во II и III дорожно-климатических зонах, а также в I зоне при отсутствии в районе строительства вечномерзлых грунтов; при наличии в естественном основании глинистых или пылеватых грунтов, склонных к пучению; при ширине склона покрытия ИВПП или площадок (специального назначения, МС и др.) свыше 40 м.

Схему 2 следует применять для аэродромов: располагаемых во II и III дорожно-климатических зонах при песчаных и супесчаных грунтах, а также в IV зоне при глинистых и суглинистых грунтах естественного ос​нования; с жестким покрытием из сборных плит.
Схему 3 следует применять для аэродромов, располагаемых: во II и III, а также I (при отсутствии в районе строительства вечномерзлых грунтов) дорожно-климатических зонах, в которых естественные основа​ния сложены песчаными грунтами, несклонными к эрозии; в IV и V дорожно-климатических зонах при всех видах грунтов естественного осно​вания, несклонных к эрозии, просадке и набуханию.

8.6 Водоотводные и дренажные системы следует проектировать с учетом перспективы развития элементов аэродрома и соблюдением следующих правил:

- протяженность линейных сооружений водоотвода и дренажа должна быть минимальной;

- прокладка коллекторов под аэродромными покрытиями допускается в виде исключения;

- сброс воды из водоотводных и дренажных систем  должен  производиться в  естественный водоем или на поверхность рельефа,  при этом должны выполняться требования охраны окружающей природной среды, изложенные в разделе 10.

Элементы водоотводных и дренажных систем

8.7 Лотки, располагаемые по кромкам искусственных  покрытий, следует проектировать  как открытыми треугольного поперечного профиля, так и закрытыми. Ширину открытых лотков следует принимать в соответствии с  шириной лотковых плит, а глубину лотка по оси определять гидравлическим расчетом, но принимать не менее 8 см.

8.8 Грунтовые лотки следует проектировать открытыми треугольного профиля. В случаях, если продольный уклон грунтового лотка менее 0,005, допускается предусматривать трубчатые осушители, располагаемые по оси лотка.

Ось грунтового лотка должна быть расположена на расстоянии от кромок покрытий ИВПП не менее 25 м. РД - не менее 10 м.

8.9 По оси открытых лотков, располагаемых по кромкам искусственных покрытий, следует предусматривать дождеприёмные колодцы, а по оси грунтовых лотков - тальвежные колодцы, обеспечивающие прием и отвод воды по перепускам в коллекторы.

Расстояния между соседними дождеприемными, а также тальвежными колодцами следует устанавливать по табл. 8.1 и 8.2 и уточнять в соответствии с гидравлическими расчетами.

8.10 Коллекторы следует располагать вдоль  кромок аэродромных покрытий на расстоянии от 10 до 15 м от них.

Т а б л и ц а 8.1

	Элементы аэродрома, с которых происходит сток воды в лотки


	Расстояния между дождеприемными колодцами, м, при продольных уклонах дна лотка



	
	от 0,003 до 0,005
	св. 0,005

	Двухскатные ИВПП и площадки с


	
	

	шириной покрытий менее 50 м


	От 100 до 150


	Св. 150 до 200



	Односкатные ИВПП и площадки с


	
	

	шириной покрытий от 50 до 60 м при 

А,      мм/мин:


	
	

	от 2 до 3


	От 100 до 125


	Св.125 до 175



	от 3 до 4


	От   75 до 125


	Св.125 до 150



	П р и м е ч а н и е – А – метеорологический параметр, характеризующий интенсивность расчетных дождей принятой повторяемости в районе проектируемого аэродрома и определяемый по рекомендуемому приложению С.


Т а б л и ц а 8.2

	Элементы аэродрома, с которых происходит сток воды в грунтовые лотки


	Расстояния между тальвежными колодцам, м, при продольных уклонах дна грунтового лотка



	
	от 0,005 до 0,008


	св. 0,008 до 0,015



	Двухскатные ИВПП и площадки с шириной покрытий до 60 м, грун​товые обочины шириной 25 м


	От 100 до 150

" 150    " 200


	От 100 до 125

" 200   " 250



	Односкатные ИВПП и площадки с шириной покрытий до 60 м, грунтовые обочины шириной 25 м при А, мм/мин: 

от 2 до 3

от 3 до 4


	От 125 до 150

" 150 " 250

От 100 до 125

" 150  " 250


	От 100 до 125

" 200 " 250

От 75 до 100

" 200 " 300



	Двухскатные и односкатные РД, площадки шириной до 25 м, грунтовые обочины шириной менее 25 м 


	От 150 до 200

" 150 " 250
	От 100 до 150

" 200 " 300

	П р и м е ч а н и я
 1 Над чертой указаны расстоянии при песчаных и супесчаных грунтах, под чертой – при глинистых и суглинистых.

2 При проектировании лотка в лотке или осушителей, располагаемых по оси лотков, а также при продольных уклонах менее 0,005 расстояния между тальвежными колодцами следует принимать от 75 до 100 м.


Глубину укладки труб (расстояние от поверхности грунта до верха трубы) коллекторов надлежит принимать не менее глубины промерзания грунтов при поверхности, свободной от снега, и достаточной по условиям прочности труб при воздействии эксплуатационных нагрузок.

В районах с глубиной промерзания грунта свыше 1,5м допускается укладывать трубы коллектора в зоне промерзания, при этом следует предусматривать максимально возможное по условиям местности число сбросов воды в водоприемники, а также теплоизоляцию труб.

8.11 Смотровые колодцы следует предусматривать в начале коллекторов, в местах изменения их направления и уклонов, подключения к коллекторам перепусков или других водоотводных линий, а также на прямых участках коллекторов на расстояниях, м, при диаметре труб коллектора:

менее 250 мм ......…... 50

от 250 до 400 мм ....... 75

св. 400 до 600 мм....... 100

св. 600 мм .......……... 125

8.12 При проектировании закромочных водоотводных дрен и осушителей дренажных систем, предназначенных для перехвата и отвода подземной и поверхностной воды на участках с необеспеченным стоком, а также для сбора и отвода воды из пористых оснований искусственных покрытий, следует:

- диаметр дрен и осушителей принимать не более 150 мм;

- длину дрен и осушителей принимать от 50 до 125 м;

- предусматривать фильтрующую обмотку зазоров между трубами или отверстий в трубах водопроницаемыми геотекстильными ( неткаными, ткаными, плетеными) и другими материалами;

- фильтрующую обсыпку вокруг дрен и осушителей осуществлять по принципу обратного фильтра;

- минимальное заглубление  труб устанавливать расчетом на прочность, а глубинных дрен, предназначенных для понижения уровня подземных вод, - гидрологическим расчетом из условия снижения этого уровня до величин, указанных в табл.21.

8.13 Диаметр труб перепусков от дождеприемных и тальвежных колодцев к коллектору должен быть не менее 200 мм.

8.14 Соединения труб коллекторов с оголовками следует предусматривать эластичные.

Превышение отметки лотка трубы коллектора над отметкой дна водоотводной канавы должно быть не менее 30 см.

Перед входными оголовками коллекторов с трубами диаметром до 500 мм следует предусматривать  устройство  колодцев-отстойников с крышкой-решеткой.

Откосы водоотводных канав, примыкающих к оголовкам, следует укреплять на длину от 3 до 10 м.

8.15 Водоотводные канавы следует располагать за пределами летного поля аэродрома, как правило, по кратчайшим расстояниям от выходных оголовков коллекторов до водоприемников.

Радиус закругления канав на углах поворота надлежит принимать равным 20-кратной ширине канавы по дну, на примыкании канавы к канаве - не менее 10-кратной ширины канавы по дну.

Дно водоотводной канавы в месте примыкания ее к водоприемнику должно быть на 0,3 - 0,5 м выше уровня наивысшего горизонта паводковых вод в водоприемнике при повторяемости паводка один раз в 5 лет.

При отсутствии в районе расположения аэродрома естественных водоприемников допускается проектировать водоприемные испарительные бассейны.

8.16 Для перехвата и отвода поверхностных вод, поступающих со смежных с аэродромом водосборных площадей, надлежит проектировать нагорные канавы, располагаемые на расстоянии не менее 30 м от внешних границ спланированной части летной полосы, а также от кромок искусственных покрытий МРД, РД, МС, перронов и спецплощадок. 

8.17 Для защиты территории аэродрома от затопления при подъеме уровня воды в соседних водоемах следует предусматривать устройство ограждающих дамб высотой не менее чем на 0,5 м выше расчетного уровня высокой воды с учетом высоты волны и высоты набега ее на откос дамбы.

8.18 Расчетный уровень высокой воды при необходимости защиты аэродрома от затопления паводковыми водами следует принимать с вероятностью превышения 1:100 для аэродромов, предназначенных для эксплуатации воздушных судов II категории нормативной нагрузки и выше, и 1:50 – для остальных аэродромов.

8.19 Скорость движения воды в грунтовых лотках, водоотводных и нагорных канавах, имеющих неукрепленную поверхность, не должна пре​вышать, м/с, для:

песков мелких и средней крупности, супесей ............. 0,4

песка крупного ......……………………………………...0,8

суглинка пылеватого ...………………………………....0,7

суглинка ..........…………………………………………..1,0

глины ......………………………………………….....…. 1,2

При больших скоростях движения воды поверхность грунтовых лотков, водоотводных и нагорных канав следует укреплять одерновкой, обработкой грунта вяжущими, армированием геосетками, мощением или бетонированием, а также предусматри​вать при необходимости быстротоки и перепады.

8.20 Продольные уклоны линейных элементов водоотводных и дренажных систем следует принимать, не менее, для:

- открытых лотков, располагаемых по кромкам искусственных покрытий; коллекторов, укладываемых вне зоны промерзания грунтов ……………................. 0,003

- открытых грунтовых лотков; трубчатых осушителей, располагаемых по оси

грунтовых лотков; труб закромочных дрен и дренажных систем ......………... 0,005

- перепусков к коллектору от дождеприемных колодцев ………..от 0,020 до 0,030

- то же, от тальвежных колодцев ……………………….………….. от 0,005 до 0,030

- водоотводных канав ...........…..……………………………………………….…0,002

Трубы коллектора и перепусков, укладываемые в зоне промерзания грунта, должны иметь уклон не менее критического, принимаемый в за​висимости от диаметра трубы, мм:

до 750 ........………..…0,008

от 1000 до 1250 ........ .0,007

1500 ............………… 0,006

П р и м е ч а н и е – Продольный уклон водоотводных канав допускается принимать менее 0,002, если гидравлический расчет подтверждает незаиливаемость канав.

8.21 Особенности проектирования  водоотводных и дренажных систем для аэродромов, располагаемых в сложных инженерно-геологических условиях

8.21.1 При проектировании водоотводных и дренажных систем аэродромов, располагаемых в I дорожно-климатической зоне, следует:

- при сплошной сливающейся низкотемпературной мерзлоте (температура на горизонте нулевых амплитуд ниже минус 3(С) проектировать водоотводные системы. Устройство дренажных систем,  как правило, не допускается;
- при островной мерзлоте и сплошной сливающейся высокотемпературной мерзлоте (температура на горизонте нулевых амплитуд минус 3(С и выше) проектировать водоотводные и дренажные системы на основе результатов соответствующих инженерно-геологических и  инженерно-геокриологических исследований;

- при несливающейся мерзлоте и слое сезонного промерзания и оттаивания, сложенного грунтами с льдистостью ii ≤ 0,4, а также на участках, где отсутствуют вечномерзлые грунты, водоотводные и дренажные системы проектировать как для II дорожно-климатической зоны.

8.21.2 Водоотводные системы аэродромов при сплошной низкотемпературной мерзлоте должны состоять из следующих основных элементов:

- нагорных канав или водоотводных валов,  предназначенных для за​щиты термоизоляционных насыпей ВПП,  РД,  МС от подтопления талыми и поверхностными водами;

- грунтовых лотков  или водоотводных канав для перехвата и отвода поверхностной воды, стекающей с поверхности покрытий ИВПП, РД и МС, а также грунтовых участков, расположенных между ними;

- водоотводных лотков, предупреждающих размыв склонов и оврагообразование;

- водозащитных сооружений для перехвата  и  отвода надмерзлотных подземных вод;

- перепусков воды под термоизоляционными насыпями ВПП, РД и MС и сброса ее в естественные водоемы или на поверхность рельефа.

8.21.3 Нагорные канавы, водоотводные валы, канавы и лотки следует располагать параллельно термоизоляционным насыпям на расстоянии от  них, м, при грунтах:

- крупнообломочных слабольдистых ( ii  < 0,20 )  вечномерзлых  - от 2 до 3;

- песчаных слабольдистых и льдистых (ii  (  0,4) - от 10 до 15;

- песчаных, суглинистых и глинистых сильнольдистых (ii  > 0.4) – 50

Для крутых склонов (с уклоном свыше 1:5) и  большой водосборной площади следует проектировать два ряда нагорных канав или водоотвод​ных валов.

При сильнольдистых супесях, суглинках и глинах допускается предусматривать устройство лотков, располагаемых вдоль земляных  берм, примыкающих к термоизоляционным насыпям.

8.21.4 Водоотводные лотки (сборные бетонные и  железобетонные), предупреждающие размыв склонов и оврагообразование, следует располагать, как правило, в тальвегах и пониженных местах рельефа местности, прилегающей к термоизоляционным насыпям ВПП, РД и МС.

8.21.5 Размеры поперечного сечения лотков, водоотводных и нагорных канав следует определять по результатам гидравлических расчетов на сток талых вод, при этом заглубление дна канав должно быть не более половины глубины сезонного протаивания грунта в естественном залегании.

Увеличение поперечного сечения канав (в случае необходимости,  подтвержденной результатами гидравлического расчета) надлежит производить за счет их уширения по дну и уменьшения  крутизны откосов  или увеличения глубины канав путем отсыпки кавальеров с низовой стороны или с низовой и верховой сторон канав.

Дно и откосы канав, бермы, а также откосы водоотводных валов следует укреплять одерновкой, армированием геосетками, мощением,  бетонными плитами по слою мха, синтетических и других теплоизоляционных материалов.

8.21.6 Водозащитные сооружения для перехвата надмерзлотных вод следует проектировать в виде водонепроницаемых экранов, располагаемых по кромкам термоизоляционных насыпей или искусственных покрытий. Водонепроницаемые экраны надлежит создавать за счет поднятия уровня вечномерзлых грунтов до дневной поверхности путем укладки по трассе экрана слоя термоизоляционных материалов (пенопласта типа пенополистирола, полиуретана и т.п.), заглубленного на 20-30 см (мерзлотного валика), толщиной до 20 см и шириной, устанавливаемой теплотехническим расчетом.

Для устройства экрана допускается применять пластичные глины, песчаные грунты, обработанные органическими вяжущими или полиэтиленовый пластикат.

8.21.7 Перепуски воды под термоизоляционными насыпями ИВПП, РД и МС следует проектировать в виде не заглубленных в вечномерзлый грунт железобетонных труб с открытыми оголовками воротникового типа, имеющими в верхнем бьефе защитные устройства для предотвращения  попадания в трубы снега и льда.

Основание перепусков надлежит предусматривать железобетонное с термоизоляционным слоем из  пенопластов и других теплоизоляционных синтетических материалов, располагаемым по ненарушенной поверхности вечномерзлого грунта. Толщина железобетона и термоизоляционного слоя должна определяться по результатам прочностного и теплотехнического расчетов.

8.21.8 Гидравлический  расчет  перепускных труб под покрытиями следует производить из условия пропуска талых вод без аккумуляции их перед входным оголовком трубы. Степень наполнения труб должна быть не более 0,75 диаметра трубы. При этом надлежит учитывать возможность уменьшения сечения труб за счет образования наледи в период таяния снега.

Диаметр труб перепусков следует принимать по гидравлическому расчету, но не менее:

750 мм   - при длине трубы до 25 м;

1000 мм -  "    "     "     "     "   св. 25 до 50 м;

1250 мм -  "    "     "    "     "     "  50 "  75 м;

1500 мм -  "    "     "    "     "     "  75" 100 м.

8.21.9 Для аэродромов, располагаемых на участках с пучинистыми грунтами, следует проектировать водоотводные, а при необходимости - и дренажные системы. Водоотвод надлежит проектировать, как правило, по схеме 1 (см. п.8.5). При этом:

- следует предусматривать укладку дренирующей прослойки из синтетического нетканого материала на спланированное и уплотненное грунтовое основание с выпуском полотнищ в закромочные дрены и обертыванием труб, a толщину дренирующих слоев из песков крупных и средней крупности, устраиваемых на готовой дренирующей прослойке из синтетического нетканого материала, надлежит принимать по расчету в соответствии с приложением Т;

- дождеприемные колодцы должны быть мелкого заложения в виде дождеприемных воронок глубиной, не превышающей толщину покрытия и искусственного основания;

- тальвежные колодцы должны иметь гладкие наклонные стенки;

- глубина расположения днища смотровых и тальвежных колодцев или их оснований из непучинистых материалов должна быть ниже глубины промерзания грунта, очищенного от снежного покрова;

- вокруг смотровых и тальвежных колодцев, а также оголовков труб следует предусматривать обсыпку несмерзающимся крупнозернистым каменным материалом толщиной не менее 20 см;

- в местах пересечения коллекторами ИВПП, РД и МС обратную засыпку труб следует производить песком, песчано-гравийной смесью, пескоцементом или другими непучинистыми материалами, исключающими просадки и деформации покрытия.

8.21.10 Для аэродромов, располагаемых на участках с просадочными грунтами, следует проектировать водоотводные системы, полностью предупреждающие проникание дождевых и талых вод в основание аэродромных покрытий. Для этого необходимо:располагать:

- коллекторы на расстоянии не менее 10 м от кромок покрытий ИВПП, РД и МС;

- гидроизолировать дно и стенки траншей перед укладкой в них труб коллекторов;

- применять дождеприемные колодцы мелкого заложения в виде дождеприемных воронок глубиной равной толщине аэродромной конструкции;

- гидроизолировать смотровые и дождеприемные колодцы, входы и выходы труб коллекторов и перепусков в соответствии с требованиями СНиП 3.04.01.

8.21.11 При агрессивных к бетону и асбестоцементу засоленных грунтах и подземных водах необходимо предусматривать обмазочную изоляцию труб коллекторов, внешних поверхностей смотровых и тальвежных колодцев в соответствии с требованиями СНиП 3.04.01.

Для перепусков надлежит использовать, как правило, полиэтиленовые трубы.
9 Охрана окружающей среды

9.1 При выборе участка для строительства аэродрома и разработке вариантов конструк​ции аэродромных покрытий следует учитывать степень воздействия аэродрома на окружаю​щую воздушную, водную и наземную среду как в период строительства, так и во время эксплуатации, отдавая предпочтение решениям, оказывающим минимальное воздействие на ок​ружающую среду.

9.2 При строительстве аэродромов (верто​дромов) должны осуществляться природоохран​ные мероприятия, направленные на предупреж​дение возникновения и активизации неблагоп​риятных для строительства и эксплуатации аэродромов процессов. В состав природоох​ранных мероприятий необходимо включать ин​женерные решения, предусматривающие:

- компенсацию тепло- и массообмена окру​жающей среды, измененной при подготовке и освоении территории;

- ограничение и регулирование развития кри​огенных процессов; организацию и регулиро​вание снежного покрова, ливневых и технологических стоков;

- биологическую рекультивацию растительно​го покрова;

- ограничение и регулирование термоабразии. 

9.3 Природоохранные мероприятия, пред​усматриваемые при строительстве и эксплуа​тации аэродромов, должны удовлетворять требованиям действующего законодательства по вопросам охраны окружающей среды, основ земельного законодательства, основ законода​тельства о недрах, действующих постановле​ний, положений, правил, нормативов, инструк​ций и методических указаний, утвержденных соответствующими органами в их развитие. 

9.4 Производство всех видов работ допускается только в пределах вынесенных заказчи​ком на местность границ площадей, отведен​ных в установленном порядке в постоянное или временное пользование.

9.5 При строительстве (расширении) аэрод​рома должна быть произведена срезка плодо​родного слоя почвы с целью последующего ис​пользования его для восстановления (рекуль​тивации) нарушенных или малопроизводитель​ных сельскохозяйственных земель, озеленения района застройки.

9.6 В районах распространения вечномерзлых грунтов следует предусматривать мероп​риятия, направленные на предупреждение возникновения и активизации термокарста, термо​эрозии, термоабразии, пучения, морозного растрескивания, солифлюкции, наледеобразования и других криогенных процессов.

9.7 В случае выявления при производстве работ погребенных в грунте археологических или палеонтологических объектов, других памятников культуры и истории или природных феноменов следует приостановить работы на данном участке, приняв меры по сохранению объекта, и сообщить об этом в соответствую​щий орган управления.

9.8 Перед приемкой законченного строи​тельством аэродрома (его участка) прилегаю​щие к аэродрому леса, другие массивы растительности, а также берега и дно водоемов и водотоков должны быть полностью очищены от отходов, образовавшихся при производстве работ.

9.9 Земельные участки, отводимые на пе​риод строительства аэродрома для размеще​ния временных производственных баз, временных подъездных дорог и для других нужд стро​ительства, после его завершения подлежат воз​врату тем землепользователям, у которых эти участки были изъяты, после их восстановления в установленном порядке.

9.10 Вновь строящиеся аэродромы (верто​дромы) необходимо размещать за пределами городов и населенных пунктов. При этом расстояния от границ летного поля аэродрома (вер​тодрома) до границ селитебной территории сле​дует определять в каждом конкретном случае с учетом:

- обеспечения безопасности полетов воздуш​ных судов;

- допустимых максимальных и эквивалентных уровней авиационного шума, установленных ГОСТ 22283;

- типов воздушных судов, эксплуатируемых на данном аэродроме; интенсивности их полетов; 

- количества ВПП на аэродроме; 

- расположения границ селитебной террито​рии по отношению к ВПП;

- рельефа, температуры и влажности возду​ха, направления и скорости ветра, а также дру​гих местных условий.

9.11 За расчетное приближение границы селитебной территории к летному полю аэрод​рома (вертодрома) следует принимать наибольшее расстояние, полученное на основе учета факторов обеспечения безопасности полетов, допустимых уровней авиационного шума или интенсивности облучения от источников элек​тромагнитных излучений.

9.12 Для вновь строящихся аэродромов рас​стояния от границ летного поля до границ се​литебной территории с учетом их перспективного расширения, размещение в районах аэрод​ромов, в границах и вне границ воздушных под​ходов к ним зданий, сооружений, включая ли​нии связи, высоковольтные линии электропе​редачи, радиотехнические и другие объекты, которые могут угрожать безопасности полетов воздушных судов или создавать помехи для нормальной работы радиотехнических средств аэродромов, а также порядок согласования раз​мещения этих объектов необходимо принимать с учетом требований СНиП 2.07.01. При этом, если трасса полетов не пересекает границу се​литебной территории, следует также обеспечи​вать минимальное расстояние между горизон​тальной проекцией трассы полетов по маршру​ту захода на посадку и границей селитебной территории для аэродромов с длиной ВПП 1500 м и более — 3 км, остальных — 2 км.

9.13 Посадочные площадки вертолетов дол​жны располагаться не ближе 2 км от селитеб​ной территории в направлении взлета (посад​ки) и иметь разрыв между боковой границей ЛП (посадочной площадки) и границей сели​тебной территории не менее 0,3 км.

9.14 Основными видами вредных воздей​ствий аэродрома на людей, животных, расти​тельность, окружающую среду (атмосферный воздух, водоемы, ландшафт и почвы) являются:

- акустические (воздействия шума авиацион​ных двигателей и двигателей наземной техни​ки);

- электромагнитные поля, создаваемые ста​ционарными и передвижными радиотехничес​кими средствами;

- загрязнение атмосферного воздуха, почв, подземных вод и водоемов объектами строи​тельства и эксплуатации аэродрома;

- нарушение почвенного покрова и гидроло​гического режима поверхностных и подземных вод.

9.15 Уровень акустического воздействия на территориях жилой и иной застройки вблизи аэродрома не должен превышать определен​ных значений, нормируемых ГОСТ 22283.

9.16 Допустимые параметры авиационного шума для аэродромов, размещенных вблизи территории заповедных и охраняемых зон, дол​жны устанавливаться с обязательным согласо​ванием с местным территориальным органом охраны окружающей среды.

9.17 Для защиты обслуживающего персо​нала, пассажиров и местного населения от воз​действия электромагнитных излучений необхо​димо вокруг устанавливаемого радиотехничес​кого средства устраивать санитарно-защитные зоны (СЗЗ) и зоны ограничения застройки (ЗОЗ). Размеры этих зон должны определяться расчетами в соответствии с ведомственными нормативными документами.

9.18 В пределах СЗЗ и ЗОЗ новое жилое строительство не допускается, но существую​щая жилая застройка может быть сохранена при условии проведения обоснованного расчетом комплекса мероприятий по защите населения, предусматривающего: выделение секторов с пониженной до безопасного уровня мощностью излучения; применение специальных экранов из радиозащитных материалов; использование за​щитных лесопосадок; систематический контроль уровней излучения в соответствии с требова​ниями ГОСТ 12.1.006 и другие мероприятия.

9.19 Концентрация загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу при производстве строительных работ, а также из двигателей воз​душных судов и наземного транспорта при эк​сплуатации аэродрома (фоновое загрязнение), не должна превышать предельно допустимых значений, устанавливаемых санитарными нор​мами.

9.20 Аэродромы с длиной ВПП 1500 м и более, имеющие системы водоотвода с искус​ственных покрытий и дренажа подземных и поверхностных сточных вод (ливневых и талых), должны быть оборудованы локальными соору​жениями для механической, биологической и иной очистки загрязненных вод.

9.21 Участки аэродрома, предназначенные для обслуживания воздушных судов, использу​емых для внесения удобрений и пестицидов в сельском хозяйстве и при лесозащите, и дру​гие спецплощадки (предангарные, доводочные, мойки и антиобледенительной обработки воз​душных судов, спецавтобаз, складов горюче-смазочных материалов и др.) должны быть ос​нащены сооружениями для химико-реагентной и механической очистки, а также обезврежива​ния сточных вод, сбрасываемых в канализацию аэропорта.

9.22 Состав очистных сооружений, их эф​фективность и производительность должны соответствовать требованиям СНиП 2.04.03, СНиП 3.05.04 и ведомственных нормативных до​кументов по проектированию сооружений для очистки поверхностного стока дождевых и та​лых вод с территории аэропортов.

9.23 Сброс поверхностного стока дожде​вых, талых и дренажных вод в городскую сис​тему канализации должен по номенклатуре и количественному составу загрязняющих веществ удовлетворять требованиям Правил приема про​изводственных сточных вод в системы канали​зации населенных пунктов и учитывать требо​вания владельца очистных сооружений населен​ного пункта.

9.24 Аэродром, принятый в эксплуатацию, должен иметь экологический паспорт, состав​ленный в соответствии с ГОСТ 17.0.0.04.

9.25 Пои подготовке предпроектных обос​нований инвестиций в строительство аэродро​ма или при разработке технико-экономического обоснования строительства, реконструкции или расширении аэродрома должна быть вы​полнена оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) планируемой деятельности аэро​порта, а также разработаны практические мероприятия, гарантирующие обществу экологи​ческую безопасность.

9.26 Материалы ОВОС должны содержать оценку возможных аварийных ситуаций и пере​чень мероприятий по ограничению и ликвида​ции последствий аварийных ситуаций, обеспе​чивающих безопасность людей и окружающей природной среды, в соответствии с требовани​ями ведомственных нормативных документов.

Приложение А

(справочное)

Нормативные документы
В настоящих нормах использованы ссылки на следующие нормы и стандарты.

	СНиП 23-01-99*
	Строительная климатология и геофизика

	СП 22.13330.2011
	Основания зданий и сооружений

	СНиП 2.03.01-84*
	Бетонные и железобетонные конструкции

	СНиП 2.04.03-85
	Канализация. Наружные сети и сооружения

	СП 42.13330.2011
	Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений

	СП 16.13330.2011
	Стальные конструкции

	СНиП 32-04-97
	Тоннели железнодорожные и автодорожные

	СНиП 3.03.01-87
	Несущие и ограждающие конструкции

	СНиП 3.04.01-87
	Изоляционные и отделочные покрытия

	СНиП 3.05.04-85*
	Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации

	ГОСТ 3344-83**
	Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия

	ГОСТ 5180-84
	Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик

	ГОСТ 8267-93*
	Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия

	ГОСТ 8736-93*
	Песок для строительных работ. Технические условия

	ГОСТ 9128-2009
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия

	ГОСТ 10060.0-95 – ГОСТ 10060.4-95
	Бетоны. Методы определения морозостойкости

	ГОСТ 12.1.006-84
	Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля

	ГОСТ 12801-98*
	Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний

	ГОСТ 17.0.0.04-90
	Охрана природы. Экологический паспорт промышленного предприятия. Основные положения

	ГОСТ 18105-86
	Бетоны. Правила контроля прочности

	ГОСТ 22245-90*
	Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия

	ГОСТ 22283-88
	Шум авиационный. Допустимые уровни шума на территории жилой застройки и методы его измерения

	ГОСТ 23558-94*
	Смеси щебеночно-гравийно-песчаные и грунты, обработанные неорганическими вяжущими материалами для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия

	ГОСТ 23845-86
	Породы горные скальные для производства щебня для строительных работ. Технические требования и методы испытаний

	ГОСТ 25100-95
	Грунты. Классификация

	ГОСТ 25607-2009
	Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия

	ГОСТ 25820-2000
	Бетоны легкие. Технические условия

	ГОСТ 25912.0- 91
	Плиты железобетонные предварительно напряженные ПАГ для аэродромных покрытий. Технические условия

	ГОСТ 25912.1-91
	Плиты железобетонные предварительно напряженные ПАГ-14 для аэродромных покрытий. Конструкция

	ГОСТ 25912.2-91
	Плиты железобетонные предварительно напряженные ПАГ-18 для аэродромных покрытий. Конструкция

	ГОСТ 25912.3-91
	Плиты железобетонные предварительно напряженные ПАГ-20 для аэродромных покрытий. Конструкция

	ГОСТ 25912.4-91
	Арматурные и монтажно-стыковые изделия железобетонных плит для аэродромных покрытий. Конструкция

	ГОСТ 26633-91*
	Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия

	ГОСТ 30412-96
	Дороги автомобильные и аэродромы. Методы измерений неровностей     оснований и покрытий

	ГОСТ 30413-96
	Дороги автомобильные. Метод определения сцепления колеса автомобиля с дорожным покрытием  

	ТУ 35-1669-88 
изменения № 1 и № 2
	Вяжущие полимерно-битумные на основе ДСТ и полимер-асфальтобетон

	ТУ 218 РФ 620-90
	Смеси бетонные жесткие для строительства цементобетонных покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия


Приложение Б

(справочное)

Термины и определения

В настоящем документе использованы следующие термины с соответствующими определениями.

Аэродром (вертодром) - земельный или водный участок, специально подготовленный и оборудованный для обеспечения взлета, посадки, руления, стоянки и обслуживания воздушных судов.

Летное поле аэродрома - часть аэродрома, на которой расположены одна или несколько летных полос, рулежные дорожки, перроны и площадки специального назначения.

Летная полоса (ЛП) - часть летного поля аэродрома, включающая взлетно-посадочную полосу и примыкающие к ней спланированные и в отдельных случаях уплотненные, а также укрепленные грунтовые участки, предназначенные для уменьшения риска повреждения воздушных судов, выкатившихся за пределы взлетно-посадочной полосы.

Взлетно-посадочная полоса (ВПП) - часть ЛП, специально подготовленная и оборудованная для взлета и посадки воздушных судов. ВПП может иметь искусственное покрытие (ИВПП) или грунтовое (ГВПП).

Рулежная дорожка (РД) - часть летного поля аэродрома, специально подготовленная для руления и буксировки воздушных судов. РД могут быть магистральные (МРД), соединительные, вспомогательные.

Перрон - часть летного поля аэродрома, предназначенная для размещения воздушных судов а целях посадки и высадки пассажиров, погрузки и выгрузки багажа, почты и грузов, а также других видов обслуживания.

Место стоянки воздушного судна (МС) - часть перрона или площадки специального назначения аэродрома, предназначенная для стоянки воздушного судна с целью его обслуживания и хранения.

Аэродромные сооружения включают в себя грунтовые элементы летного поля, грунтовые основания, аэродромные покрытия, водоотводные и дренажные системы, а также специальные площадки и конструкции.

Грунтовые основания - спланированные и уплотненные местные или привозные грунты, предназначенные для восприятия нагрузок, распределенных через конструкцию аэродромного покрытия.

Аэродромные покрытия - конструкции, воспринимающие нагрузки и воздействия от воздушных судов, эксплуатационных и природных факторов, которые включают:

- верхние слои (слой), именуемые в дальнейшем «покрытие», непосредственно воспринимающие нагрузки от колес воздушных судов, воздействия природных факторов (переменного температурно-влажностного режима, многократного замораживания и оттаивания, влияния солнечной радиации, ветровой эрозии), тепловые и механические воздействия газовоздушных струй авиационных двигателей и механизмов, предназначенных для эксплуатации аэродрома, а также воздействие антигололедных химических средств;

- нижние слои (слой), именуемые в дальнейшем «искусственное основание», обеспечивающие совместно с покрытием передачу нагрузок на грунтовое основание, которые помимо несущей функции могут выполнять также дренирующие, противозаиливающие, термоизолирующие, противопучинные, гидроизолирующие и другие функции.

Водоотводные и дренажные системы - система сооружений, предназначенных для отвода воды с поверхности покрытий и понижения уровня подземных вод с целью обеспечения необходимой устойчивости грунтового основания и слоев аэродромного покрытия при восприятии нагрузок в расчетный период наибольшего увлажнения грунтов, а также исключения аквапланирования колес самолетов при движении по ИВПП.

Специальные конструкции (струеотклоняющие щиты, швартовочные и заземляющие устройства, заглубленные каналы, колодцы, светосигнальное оборудование и др.), воспринимающие усилия от ветровых, колесных нагрузок, газовоздушных струй авиадвигателей и др., предназначены для обеспечения нормальной безопасной эксплуатации воздушных судов на различных участках аэродрома.

Приложение  В

(обязательное)

Типы гидрогеологических условий

Т а б л и ц а  В.1
	Тип гидрогеологических условий
	Глубина горизонта подземных вод к началу промерзания грунта

	1

2

3
	Больше глубины промерзания на:

2,0 м – в глинах, суглинках пылеватых;

1,5 м – в суглинках, супесях пылеватых;

1,0 м – в супесях, песках, песках пылеватых

Больше глубины промерзания, но меньше, чем для 1-го типа

Меньше глубины промерзания

	П р и м е ч а н и я 

1 Глубина промерзания определяется расчетом для открытой очи​щенной от снега поверхности покрытия и исчисляется от его верха с учетом вертикальной планировки поверхности аэродрома и теплотехнических характеристик материалов основа​ний и покрытия.

2 Глубина горизонта подземных вод к началу промерзания грунта исчисляется от верха покрытия до уровня подземных вод, установленного изысканиями, а при наличии глубин​ного дренажа или других водопонижающих устройств — до верха депрессионной кривой.


Приложение Г

[image: image167.emf]

(обязательное) 

Дорожно-климатические зоны РФ 

[image: image168.emf]


Дорожно-климатические зоны включают в себя следующие географические зоны: І – тундры, лесотундры и северо-восточную часть лесной зоны с распространением вечномерзлых грунтов;  ІІ – лесов с избыточным увлажнением грунтов; ІІІ – лесостепную со значительным увлажнением грунтов в отдельные годы, ІV – степную с недостаточным увлажнением грунтов; V – пустынную и пустынно-степную с засушливым климатом и распространением засоленных грунтов.

Кубань и западную часть Северного Кавказа следует относить к ІІІ дорожно-климатической зоне; Черноморское побережье, предкавказские степи, за исключением Кубани и западной части Северного Кавказа следует относить к ІV зоне;  горные области, расположенные выше 1000 м над уровнем моря, а также малоизученные районы следует относить к той или иной зоне в зависимости от местных природных условий.
Рисунок Г.1
Приложение Д

(справочное)

Номенклатура глинистых грунтов

Т а б л и ц а  Д.1
	Грунт
	Разновидность грунта
	Содержание частиц грунта размером от 0,05 до 2 мм, % к массе сухого грунта


	Число пластичности 1p, %

	Супесь


	Легкая крупная


	Св. 50*


	I ( Ip ( 7



	
	Легкая


	Св.50


	

	
	Пылеватая


	От 20 до 50


	

	
	Тяжелая пылеватая


	Менее 20


	

	Суглинок


	Легкий


	Св.40


	7 < Ip ( 12



	
	Легкий пылеватый


	40 и менее


	

	
	Тяжелый


	Св.40


	12 < Ip  ( 17



	
	Тяжелый пылеватый


	40 и менее


	

	Глина


	Песчанистая


	Св. 40


	17 < Ip ( 27



	
	Пылеватая


	Меньше, чем частиц размером от 0,05

 до 0,005 мм


	

	
	Жирная


	Не нормируется


	Ip  > 27



	* Для супесей легких крупных учитывается содержание частиц размером от 0,25 до 2 мм.


Приложение Е
(обязательное)

Расчетные характеристики грунтов

Т а б л и ц а  Е.1
	Грунт 

естественного

основания
	Тип гидро​геологических

условий
	Расчетный коэффициент постели Ks,  МН/м3, 

для дорожно-климатических зон
	Модуль упругости Е, МПа, для дорожно-климатических зон

	
	
	I
	II
	III
	IV
	V
	І
	II
	III
	IV
	V

	Песок гравелистый, песок крупный
	—


	160


	160


	160


	170


	180


	130


	130


	130


	130


	130



	Песок средней крупности


	1

2


	120


	130


	140


	150


	160


	100


	120


	120


	120


	120



	
	
	110


	120


	130


	140


	150


	100


	120


	120


	120


	120



	Песок мелкий


	1

2

3


	70


	80


	80


	90


	100


	60


	100


	100


	100


	100



	
	
	60


	70


	70


	80


	90


	60


	100


	100


	100


	100



	
	
	50


	60


	60


	70


	80


	60


	100


	100


	100


	100



	Песок пылеватый


	1

2

3


	40


	60


	80


	100


	110


	30


	50


	50


	50


	50



	
	
	30


	50


	60


	70


	80


	30


	50


	50


	50


	50



	
	
	20


	40


	50


	60


	70


	30


	50


	50


	50


	50



	Супесь


	1

2

3


	40


	60


	80


	100


	110


	30


	39


	42


	45


	45



	
	
	30


	50


	60


	70


	80


	30


	37


	39


	42


	45



	
	
	20


	40


	50


	60


	70


	30


	35


	39


	42


	42



	Глина, суглинок


	1

2

3


	40


	50


	70


	80


	90


	20


	28


	34


	42


	60



	
	
	30


	40


	50


	60


	80


	20


	24


	28


	34


	42



	
	
	20


	30


	40


	50


	70


	20


	21


	28


	34


	34



	Супесь и суглинок пылеватые

	1

2

3


	30


	40


	50


	70


	80


	18


	24


	28


	34


	42



	
	
	20


	30


	40


	50


	60


	18


	21


	24


	28


	34



	
	
	10


	30


	30


	40


	50


	18


	20


	24


	28


	34



	П р и м е ч а н и я 

1 Для перевода в кгс/см3 расчетные коэффициенты постели, приведенные в таблице, следует уменьшать в 10 раз, а для перевода в кгс/см2 модули упругости увеличивать в 10 раз.

2 Значения коэффициентов постели и модулей упругости грунтов для гидрогеологических условий 3-го типа указаны с уче​том приведения их ко 2-му типу путем осушения, понижения уровня подземных вод и других инженерных мероприятий.

3 Приведенные значения коэффициентов постели и модулей упругости грунтов соответствуют естественной плотности их сложения при коэффициенте пористости е, равном 0,5—0,8; при е>0,8 значения коэффициентов следует понижать на 35 %.

4 Значения коэффициентов постели и модулей упругости грунтов (за исключением песчаных) для районов, расположенных восточнее линии, проходящей по Волге и Северной Двине, следует повышать на 20 %.


Приложение Ж

(рекомендуемое)

Определение эквивалентного коэффициента постели 

Положения настоящего приложения относятся к расчету слоев естественных оснований, а также ис​кусственных оснований из материалов, для которых не нормировано расчетное сопротивление растяже​нию при изгибе.

Ж.1 Для слоистых оснований жестких покрытий в пределах сжимаемой толщи Нс эквивалентный ко​эффициент постели Kse, МН/м3, определяется по формуле
	
	
[image: image62.wmf],

1

3

2

3

3

2

2

1

a

a

a

a

+

+

+

+

=

s

s

s

se

K

K

K

K


	(Ж.1)

	где
	
[image: image63.wmf],

)

5

,

0

6

,

1

(

)]

5

,

0

(

6

,

1

[

1

1

2

1

2

2

t

D

t

t

t

D

t

r

r

-

+

-

=

a



	
	
[image: image64.wmf],

)

5

,

0

6

,

1

(

)]

(

6

,

1

[

5

,

0

1

1

2

2

1

3

t

D

t

t

t

D

r

r

-

+

-

=

a



	
	Кs1, Ks2, Ks3— расчетные значения коэффициен​тов постели, МН/м3, соответст​венно первого (считая сверху), второго и третьего слоев естест​венного или искусственного ос​нования из однородных грунтов и материалов в различном со​стоянии, включая дренирующие и теплозащитные слои, принима​емые согласно обязательным приложениям Е и М (табл. М.6);

	
	t1, t2 — толщина соответственно первого и второго слоев основания, м;

	
	Dr — условный диаметр круга переда​чи нагрузки на основание, м, принимаемый равным для моно​литных покрытий, рассчитывае​мых на внеклассную и I катего​рии нагрузок — 3,60 м, на II — 3,20, на III - 2,90, на IV - 2,40, на V и VI — 2,20 м, для сборных. покрытий из плит ПАГ-14 — 1,40 м, из плит ПАГ-18 - 1,75 м. 


Для оснований, состоящих из двух слоев, значе​ния t2 и α2 следует принимать равными нулю.

Ж.2 Если в основании более трех слоев, конструк​цию следует привести к расчетной трехслойной пу​тем объединения наиболее тонких слоев со смежны​ми и при расчете эквивалентного коэффициента постели использовать показатели (толщину tred и приведенное значение коэффициента постели Ksr.) объединенного слоя, определяемые по формулам:
	
	
[image: image65.wmf]i

n

i

red

t

t

å

=

=

1


	(Ж.2)

	
	
[image: image66.wmf]i

n

i

i

n

i

er

t

t

K

å

å

=

=

=

1

1


	(Ж.3)

	где
	ti, Ksi — соответственно толщина, м, и коэф​фициент постели, МН/м3, каждого из объединяемых слоев (см. табл. М.6 обязательного приложения М).


Ж.3 При использовании в основании (в пределах сжимаемой толщи) неуплотненного слоя грунта с коэффициентом пористости е > 0,8 коэффициент постели принимается по обязательному приложе​нию Е  (с учетом примеч. 3).

Ж.4 Расчетные характеристики грунтового основа​ния в районах распространения вечномерзлых грун​тов надлежит устанавливать согласно обязательному приложению Е и уточнять по результатам полевых испытаний.

Ж.5 Эквивалентный коэффициент постели Кse ос​нований, подстилаемых жесткими, несжимаемыми массивами (вечномерзлыми и скальными грун​тами), определяется по формуле
	
	Kse = Ksr  kh ,
	(Ж.4)

	где
	Ksr — приведенный коэффициент постели слоев искусственного и естественного оснований над жестким массивом, МН/м3, получен​ный по формуле (3);

	
	kh — коэффициент влияния жесткого массива, принимаемый по графику в зависимости от относительной глубины его расположения 
[image: image67.wmf]r

b

D

d

 от низа покрытия и коэффициента постели Ksr ;

	
	db —  глубина расположения горизонта жесткого массива грунта, м.


[image: image169.emf]


График для определения коэффициента kh; жесткого масси​ва. Цифрами на кривых 
указан коэффициент постели слоя основания Кsr, МH/м3 , лежащего на жестком массиве

Рисунок Ж.1

Приложение И
(обязательное)

Теплотехнические расчеты оснований на вечномерзлых грунтах 
И.1. Теплотехническим расчетом должна определяться требуемая толщина термоизоляционного слоя искусственного основания покрытий, при ко​торой естественное основание сохраняется в посто​янно мерзлом состоянии или подвергается сезон​ному оттаиванию до установленной глубины.

И.2. Исходными данными для теплотехнического расчета являются:

- принятая конструкция покрытия и искусствен​ного основания;

- допускаемая глубина сезонного оттаивания ес​тественного основания, м;

- теплофизические характеристики материалов покрытия и искусственного основания, определяемые по табл. 1, а грунтов — по табл. 2;

- средняя за период оттаивания температура по​верхности покрытия, вычисляемая как среднеарифметическое из среднемесячных температур поверх​ности покрытия за теплый период года, определяе​мых согласно п. 3;

- продолжительность периода оттаивания, опреде​ляемая согласно п. 5;

- температура вечномерзлого грунта, °С, на уровне годовых нулевых амплитуд (за которую принимают среднегодовую температуру грунта на глубине 10 м), определяемая по данным инженерно-геологи​ческих изысканий.

Т а б л и ц а  И.1

	Материал покрытия

и искусственного основания


	Плотность сухого

материала 

рd , кг/м3

	Суммарная влажность

w, доли

единицы


	Коэффициент теплопроводности, 

Вт/ (м ( 0 С)


	Объемная теплоемкость, 

кДж/ (м3 ( 0 С)



	
	
	
	λt
	Λf
	Ct
	Cf


	Цементобетон
Асфальтобетон

Пескоцемент

Грунтоцемент

Шлакобетон

Керамзитобетон
Пенобетон

Песок, супесь и суглинок, укрепленные:

золой уноса

битумом или битумной эмульсией

Галька (щебень) с песком

То же, с глиной

Гравий, щебень гранитный

Щебень осадочных пород

Шлак

Мохоторф под насыпью
	2300

2200

2000

2000

1600

1300

1000

900

1600

1400

1200

1200

1000

500

1900

1800

1800

1800

1800

1600

800

-


	0,03

0,03

0,05

0,05

0,05

0.05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,10

0,05

005

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

3,55


	1,85

1,30

1,65

1,40

0,65

0,45

0,35

0,30

0,60

0,45

0,35

0,35

0,30

0,20

1,15

0,95

1,85

2,00

2,00

1,40

0,30

0,50


	1,90

1,40

1,80

1,50

0,80

0,60

0,40

0,35

0,70

0,60

0,40

0,45

0,40

0,25

1,40

1,15

2,20

2,35

2,35

2,05

0,35

0,80


	2010

3685

2010

1925

1800

1465

1130
1005

2345

2050

1760

1510

1255

630

1935

1840

2260

2345

1840

1760

1090

-


	1675

3390

1540

1780

1675

1360

1045

920

2180

1905

1635

1405

1170

565

1730

167Й

1885

1970

1675

1590

985

-



	П р и м е ч а н и е - См. примеч. 1 и 3 к табл. 2.


Т а б л и ц а  И.2

	Плотность

сухого грунта

pd, кг/м3

	Суммарная

влажность

W, доли

единицы
	Коэффициент теплопроводности, Вт/ ( м. 0 С)
	Объемная теплоемкость, 

кДж/ (м3 ( (С)

	
	
	песка


	супеси


	суглинка, глины


	торфа


	

	
	
	λt
	λf
	λt
	λf
	λt
	λf
	λt
	λf
	Ct
	Cf

	100

100

100

100

200

200

300

300

400

700

1000

1200

1400

1400

1400

1400

1400

1400

1400

1600

1600

1600

1600

1600

1600

1800

1800

1800

1800

2000

2000
	9

6

4

2

4

2

3

2

2

1

0,60

0,40

0,35

0,30

0,25

0,20

0,15

0,10

0,05

0,30

0,25

0,20

0,15

0,10

0,05

0,20

0,15

0,10

0,05

0,10

0,05
	—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

1,90

1,55

1,40

1,10

0,75

-

2,50

-2,15

1,80

1,45

1,05

2,65

2,25

2,00

1,45

2,75

2,10
	—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

2,15

1,85

1,65

1,30

0,80

-

2,75

2,40

2,05

1,65

1,10

2,85

2,60

2,20

1,50

2,90

2,15
	—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

1,80

1,75

1,55

1,35

1,10

0.95

0,65

1,85

1,80

1,65

1,45

1,15

0,80

1,85

1,70

1,45

1,00

1,75

—
	—

—

—

—

—

—

—

2,10

2,10

2,05

1,90

1,85

1,80

1,70

1,50

1,30

1,05

0,70

2,00

1,90

1,75

1,55

1,30

0,85

2,00

1,80

1,55

1,00

1,85

—
	—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

1,55

1,55

1,45

1,35

1,10

0,85

0,70

0,45

1,70

1,50

1,35

1,10

0,85

0,60

1,55

1,40

1,05

0,70

1,30

—
	—

—

—

—

—

—

—

2,10

2,05

1,90

1,80

1,70

1,55

1,50

1,20

1,00

0,75

0,50

1,80

1,70

1,50

1,20

0,95

0,65

1,80

1,55

1,20

0,75

1,40

—
	0,80

0,40

0,25

0,10

0,80

0,25

0,95

0,40

0,95

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
	1,35

0,70

0,40 

0,25

1,35

0,50

1,40

0,70

1,40

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
	3975

2720

1885

1045

3770

2095

4145

3140

3770

3580

3435

3100

3350

3015

2765

2470

2175

1885

1590

3495

3140

2805

2470

2155

1820

3160

2765

2405

2030

2680

2260
	2305

1675

1255

835

2385

1465

2385

2095

2720

2095

2175

2115

2345

2175

2050

1885

1760

1740

1465

2470

2345

2135

2010

1800

1675

2405

2260

2030

1885

2260

2095

	П р и м е ч а н и я 
1 Значения λt и Ct приведены для грунтов и материалов в талом состоянии, λf и Cf — в мерзлом со​стоянии.

2 Значения теллофизических характеристик крупнообломочных грунтов допускается определять по настоящей таблице как для песков.

3 Для перевода в ккал/(м(ч(°С) коэффициенты теплопроводности, приведенные в табл. 1 и 2, следует делить на 1,16, а для перевода в ккал/ (м3 .°С) значения объемной теплоемкости делить на 4,19.


И.3 Среднемесячная температура поверхности покрытия tmp, (С, вычисляется по формуле
	
	
[image: image68.wmf],

q

m

ma

ma

mp

Q

Ô

t

t

t

a

-

+

D

+

=


	(И.1)

	где
	tma—среднемесячная температура воздуха,(С, определяемая по СНиП 23-01-99*;

	
	(tma— поправка к среднемесячной температуре воздуха tma, ° С, принимаемая по табл. 3;

	
	Φm — среднемесячный радиационный баланс по​крытия, Вт/м2:
Φm = 0,61Φsd — 20 — для асфальтобетонного, гравийного и щебеночного покрытий;

Φm = 0,61Φsd — 40 — для бетонного и железобе​тонного покрытий;

	
	Φsd  = Φs + ΔΦ — расчетная суммарная солнечная радиация, Вт/м2;

	
	Φs —суммарная солнечная радиация, Вт/м2, ус​танавливаемая по данным гидрометеоро​логической службы, а при их отсутствии — по графику (см. рисунок И.1);

	
	ΔΦ—поправка к суммарной солнечной радиа​ции Фs, Вт/м2, определяемая по табл. 4;

	
	Q = 0,49Фsd — 60 — тепловой поток, учитываю​щий теплосодержание аэродромной одеж​ды и подстилающих грунтов, а также про​цессы испарения и фазовые переходы, Вт/м2;

	
	αq — коэффициент теплообмена, BT/ (м2 ( °C),

         принимаемый равным:

αq = 2,4νa+2,3     при     νa ( 4,6 м/с ;
αq = 3,7 (νa-1)     при     νa ( 4,6 м/с ;

	
	νa — средняя за месяц скорость ветра, м/с, оп​ределяемая по данным гидрометеорологи​ческой службы.


При определении годового температурного балан​са среднемесячную температуру поверхности покры​тий следует принимать без учета поправок Δtma  и  ΔΦ.
Т а б л и ц а  И.3
	Категория

нормативной нагрузки


	Обеспеченность


	Поправка к температуре воздуха Δtma, (C, по месяцам



	
	
	I


	II


	III


	IV


	V


	VI


	VII


	VIII


	IХ

	X


	XI

	XII



	В/к, I
II, III
IV
V,VI

	0,95

0,90

0,80

0,683


	7,6

6,2

4,9

3,8


	7,8

6,4

5,1

3,9


	6,4

5,2

4,2

3,2


	5,0

4,1

3,2

2,5


	3,8

3,1

2,5

1,9


	3,4

2,8

2,2

1,7


	3,2

2,6

2,1

1,6


	2,8

2,3

1,8

1,4


	3,6

2,9

2,3

1,8


	5,4

4,4

3,5

2,7


	7,4

6,1

4,8

3,7


	7,4

6,1

4,8

3,7




 Т а б л и ц а  И.4

	Категория

нормативной

нагрузки
	Обеспеченность


	Поправка к значению среднемесячной солнечной радиации ΔΦ, Вт/м2, по месяцам

	
	
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X

	В/к, I

II, III
IV
V,VI
	0,95

0,90

0,80

0,683
	42

33

27

21
	44

36

29

22
	48

39

29

25
	46

37

30

23
	35

29

23

18
	25

21

17

13
	16

13

9

8


[image: image170.emf]


Рисунок И.1 - Зависимость суммарной солнечной радиации Фs  от северной широты (I, II, …, XII  -  месяцы года)

И.4. Требуемую толщину термоизоляционного слоя надлежит устанавливать в следующем порядке:

- назначается ориентировочная толщина термоизоляционного слоя;

- определяется расчетная глубина сезонного оттаи​вания конструкции аэродромной одежды и основа​ния;

- расчетная глубина оттаивания сравнивается с до​пустимой глубиной оттаивания, в случае расхожде​ния этих величин более чем на 5 % производится корректировка толщины термоизоляционного слоя и расчет повторяется.

И.5. Расчетную глубину сезонного оттаивания dt, м, однородного по глубине грунтового массива следу​ет определять по формуле
	
	
[image: image69.wmf]t

t

m

t

t

d

t

b

b

h

q

l

)

2

,

7

(

2

-

+

=


	(И.2)

	где
	(m – абсолютная средняя температура на поверхности покрытия за период оттаивания, (С;

	
	(t –  количество тепла, затрачиваемое на фазовые переходы и нагрев материала слоя, кДж/м3 :


[image: image70.wmf]334

)

(

5

,

0

w

d

t

m

t

w

w

p

C

-

+

=

q

h

;

	
	ww – влажность воды, доли единицы, определяемая согласно обязательному приложению К;

	
	( – величина, учитывающая поток холода снизу, (м/ч)0,5 :


[image: image71.wmf]p

l

h

q

b

f

f

t

C

=

;

	
	( – абсолютная   температура   на уровне нулевых годовых амплитуд, (С;

	
	(t – продолжительность периода оттаивания (время действия положительных среднемесячных температур на поверхности покрытия), ч;

	
	w, pd – принимаются по данным инженерно-геологических   изысканий;

	
	λt, λf, Ct, Cf  — принимаются по табл. 2.


И.6 Расчетную глубину сезонного оттаивания dt, м, многослойной по глубине конструкции аэро​дромной одежды и основания следует определять по формуле
	
	
[image: image72.wmf]h

i

n

t

d

t

d

+

=

å

-

1

1


	(И.3)

	где
	ti   –  толщина отдельных однородных слоев аэродромной одежды и основания, м;

	
	dh – глубина оттаивания последнего (нижнего) слоя естественного основания, м.


И.7 Значение dh, следует определять путем после​довательного (начиная с верхнего слоя) вычисления глубины оттаивания dti , каждого однородного слоя (с учетом вышележащих слоев) по формуле 
	
	
[image: image73.wmf])...

1

(

2

,

7

)...

1

(

2

,

7

)

1

(

1

1

)

1

(

)

1

(

1

1

)

1

(

t

m

i

t

i

t

t

m

ti

ti

i

i

t

ti

d

t

d

t

t

d

d

-

-

-

-

=

-

-

-

q

h

l

q

h

l


[image: image74.wmf]1

2

1

)

1

(

1

2

)

1

(

1

1

...

1

...

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

+

-

i

i

i

t

i

i

i

i

t

i

d

t

d

t

b

b

b

b


	(И.4)


При этом глубину оттаивания первого (верхне​го) однородного слоя надлежит определять по фор​муле (И.2).

При проектировании аэродромов, располагаемых в районах распространения высокотемпературной вечной мерзлоты (θ > -3 °С), величиной β в форму​лах (И.2) и (И.4) допускается пренебречь.

И.8 Расчетную глубину сезонного промерзания df, м, многослойной по глубине конструкции аэро​дромной одежды и основания следует определять по формуле
	
	
[image: image75.wmf])

1

(

2

9

,

1

1

fi

fi

fi

f

i

n

i

f

f

mp

f

f

t

d

h

l

h

l

h

t

q

l

-

+

=

å

=


	(И.5)

	где
	ηf — количество тепла, выделяемое при фазо​вых переходах и охлаждении последнего (нижнего) промерзающего слоя естествен​ного основания, кДж/м3: 

ηf = 0,5 θmp Cf  +ρd (w-ww)334;

	
	ηfi — количество тепла, выделяемое при фазо​вых переходах и охлаждении i-го слоя аэродромной   одежды   и   основания, кДж/м3:
(fi = 0,5(mp Cfi + pdi (wi - wwi ) 334 ;

	
	τf — продолжительность периода отрицатель​ных температур на поверхности покры​тия, ч:

τf  = ( (j ;

	
	τj — продолжительность j-го месяца с отрица​тельной среднемесячной температурой воз​духа, ч;

	
	θmp — абсолютная средняя температура на по​верхности покрытия за период промерза​ния, °С, принимаемая равной среднеме​сячной температуре воздуха tma.


И.9 При применении в конструкциях оснований термоизолирующих слоев из пенопластов с закры​тыми порами толщина теплоизоляции tw , м, должна определяться по формуле

	
	tw  = Rw λ ,
	(И.6)

	где
	Rw — термическое сопротивление теплоизоля​ции, м2((С/Вт, определяемое по номограм​ме (рисунок  И.2) в зависимости от критерия 
[image: image76.wmf]a

t

m

Q

A

t

q

t

×

=

 и допускаемой толщины протаивания под теплоизоляцией  tt , м;

	
	λ — коэффициент теплопроводности теплоизолирующего слоя, Вт/ (м(°С) ;

	
	τa   —  продолжительность года, равная 8760 ч.


П р и м е ч а н и е - Номограмма составлена для глубины расположения   теплоизоляции   d1 ( 0,7 м   при   λ = 0,06 Вт / (м (°С).

[image: image77.png]~ | TECYAHEH CNOW |

fEC*{N‘HH CHGH
TE(UIWNLW

T‘ NN
L,al,

24 28 4




Рисунок И.2 - Номограмма для определения термического сопро​тивления теплоизоляции

Приложение К
(обязательное)

Расчет оснований на пучинистых грунтах

Расчет оснований аэродромных покрытий, воз​водимых на пучинистых грунтах, заключается в определении толщины стабильного слоя, обеспечивающего снижение деформация пучения sf до допустимого значения su.

Толщину стабильного слоя надлежит определять в такой последовательности.

К.1 Ориентировочно назначается толщина искусственного основания.

К.2 С учетом толщины слоев аэродромной одежды и основания определяется высота последнего (n-го) пучащего слоя грунта Нn, м, по формуле
	
	
[image: image78.wmf],

2

9

,

1

1

1

0

0

å

-

=

-

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

Q

=

n

i

f

fi

fi

f

i

f

f

mp

f

f

n

t

t

H

h

l

h

l

t

h

t

l


	(К.1)

	где
	λf, λfi— коэффициенты теплопроводности со​ответственно последнего (n-го) пуча​щего слоя грунта и i-го слоя аэродром​ной одежды и основания, Вт/(м°С);

	
	θmp— абсолютная средняя температура на поверхности покрытия за период про​мерзания, °С, принимаемая равной средней температуре воздуха tma;

	
	t0   —  температура начала пучения грунта, °С, принимаемая по табл. 1;

	
	τf  = ( (j — продолжительность периода от​рицательных температур на поверхнос​ти покрытия, ч;

	
	τj — продолжительность j-го месяца с отри​цательной среднемесячной температу​рой воздуха, ч;

	
	i—  номер слоя аэродромной одежды и ос​нования;

	
	т— число слоев аэродромной одежды и основания;

	
	ti —  толщина i-го слоя аэродромной одеж​ды и основания, м;

	
	ηf — количество тепла, выделяемое при фа​зовых переходах и охлаждении n-го слоя грунта, кДж/м3:

ηf = 0,5θmpCf +ρd(w-ww) 334 ;

	
	ηfi — количество тепла, выделяемое при фа​зовых переходах и охлаждении i-го слоя аэродромной одежды и основа​ния, кДж/м3:

ηfi = 0,5θmpCfi+ρdi(wi-wwi)334 ;

	
	ηfo— количество тепла, выделяемое при фазовых переходах и охлаждении грунта, расположенного ниже изотер​мы начала пучения, кДж/м3:

ηfo = 0,05t0 Cf + ρd (w-ww ) 334 ;

	
	Сf, Cfi — теплоемкость, кДж/ (м3 (°С);

	
	Pd, Pdi — плотность сухого грунта или материа​ла, кг/м3;

	
	w,wi — суммарная влажность, доли единицы;

	
	ww , wwi — влажность грунта или материала за счет содержания в них незамерзшей воды, доли единицы, соответственно последнего (n-го) пучащего слоя грун​та и i-го слоя аэродромной одежды и основания.


Значения (di , (fi , Cfi , wi для материалов аэро​дромной одежды и основания принимают по табл. 1, значения λf(i) и Cf(i) для грунтов естественного ос​нования — по табл. И.2 обязательного приложения И, значения ρd(i), w(i) и ww(i) — по данным инженерно-геологических изысканий.

Значение ww  допускается определять по формуле
	
	ww=kwwp ,
	(К.2)

	где
	kw, — коэффициент, принимаемый по таблице К.2;

	
	wp — влажность грунта на границе раскаты​вания, принимаемая по данным инже​нерно-геологических изысканий.


Т а б л и ц а  К.1

	Грунты
	Температура начала пучения t0 , минус,°С

	Пески:

   гравелистые и крупные

   мелкие и пылеватые
	0

0,2

	Супеси


	0,4



	Суглинки:

   мягкопластичные

   тугопластичные

   полутвердые
	0,6

0,8

1,0

	Глины:

   мягкопластичные

   тугопластичные

   полутвердые
	1,1

1,3

1,5


Т а б л и ц а  К.2

	Грунты


	Число пластичности


	kw


	Пески и супеси

Супеси

Суглинки

Глины
	Ip ( 0,02

0,02 < Ip ( 0,07

0,07 < Ip ( 0,13

0,13 < Ip ( 0,17

Ip ( 0,17
	0

0,35

0,50

0,55

0,65


К.3. Определяется расчетное значение деформации пучения основания  sf, м, согласно расчетной схеме рисунка К.1 по формуле
	
	
[image: image79.wmf])

(

)

1

(

2

1

1

1

-

=

-

+

=

å

i

f

fi

zi

i

n

i

f

z

f

k

k

m

H

k

m

H

s


	(К.3)

	где
	Hi  — высота промерзающего слоя основа​ния за вычетом слоев, лежащих выше i-го слоя, м;

	
	mz1 — коэффициент, учитывающий снижение интенсивности пучения по глубине и определяемый по графику рисунка К.2 в зависимости от отношения Hi/Hf ;

	
	Hf — высота промороженной толщи аэро​-дромной одежды и основания до изо​термы начала пучения, м;

	
	kfi — коэффициент морозного пучения i-го слоя, принимаемый по таблице К.3.


[image: image80.png]MokpbiTre

WckyccTBeHHOE
OCHOBaHWe

EcTtectBEeHHOE
OCHOBaHVe

N3oTepma

S,

a el
e

s

Ha4ana nyyvyeHunAa

o o

a.





Рисунок К.1 - Расчетная схема слоистого основания

[image: image81.png]H9-00 £

(nasnan | Berasca  Peswerca s Comn Pacaunkn  Peuerwposasme  Gua  Hagcrpoiixn @ pcrpan | Connkn | Paccsnu | Peensmposam | Bua | Hagerpoiicu | Koncrpycrop |Maker | @ rpoiicn @
%

A M & & A (2

Conepxatie CT 2011 - Microsoft Word Hekommepueckoe Wcron..  — & X | MPAnOXeke V1 Packer 0cHoBaskii ka nysuincrei 1py..M pagorac., | — = X |- = X

arial Sz -

I |- A afa x| (&[] - - - - o~ -

EHEUEUE R AR AR, A - (R E AR AT MR N IR R A o)

s ()

b KOSbHLYIEHTa NyueHIA AnA
IDMOHLIX TpYHTOR MpHHIMAIOT
o Binga sanonHiTens

AEpXEHIN 3ANOTKATEN O
[macc rpywra: 0.7 — npi
 sanonkiens ot 30 20 50
yHTa.
he & rpysrax unmepanos
Inuia, HoBoOGpasosaii &
biikia, a Take npocnoex ome-|
IHHCTEIX FPYHTOB B neckax
03iEHT nydeHns Ha

7 e y e cpaaaecn cAOnyCaE e

M YNEHIIR: B Cly|ae HEBLINOTHEHA YCOBIA (9), YCTaHOBEHHOMO 8 N
N BEUNIHA Ny eHIR MEHbLLE AONYCKASMON BONEe uew Ha 5 %.

G KOPPEKTHD OBKa TOMUYIHbI ICKY CCTEEHHOTO OCHOBHIA | PACUET NOBTO-

[ ]

H o,
] 02 [ [0 W HH, |4 aH 1 e. TONLYHHa NOKPLITHA AOMTKHA ONPEAENATECA PACHETOM Ha.
Tpunoxene 3 (0B3arensHoe) TENNOTEXHHUECKIE PACYETh OCHOBAHINT HA BEUHO-
Mepsx rpyiTax

FRR R AR CRRT IR IRRECRRT A





Рисунок К.2 - График для определения коэффициента mZ
К.4 Если при I и II принципах использования грун​тов в качестве естественных оснований глубина се​зонного оттаивания dt , определенная по формуле (И.3) обязательного приложения И, меньше Hf, то в расчетах деформации пучения Hf следует принимать равным dt , а высоту последнего (n-гo) пучащего слоя определять по формуле
	
	
[image: image82.wmf]i

m

i

t

n

t

d

H

å

-

=

-

=

1

1


	(И.4)


Т а б л и ц а  К.3

	Грунты


	Коэффициент морозного пучения kf при типе гидрогеологических условиях

	
	1


	2


	3



	Пески:

   гравелистые

   крупные

   средней крупности

   мелкие с содержанием час-

​   тиц размером менее 0,05 мм,

   %:

       до 2

       св. 2 до 15

   пылеватые


	0

0

0

0

0,01

0,02


	0

0,01

0,01

0,01

0,02

0,05


	0,01

0,02

0,03

0,03

0,04

0,10



	Супеси:

   с содержанием песчаных

   частиц размером от 0,25 до

   0,05 мм, %:

       20 и менее

       св.20

   пылеватые


	0,01

0,03

0,04


	0,03

0,05

0,08


	0,10

0,12

0,20



	Суглинки:

   с содержанием глинистых

   частиц, %:

       от 10 до 20

       св. 20 „ 30

   пылеватые


	0,02

0,03

0,04


	0,04

0,05

0,06


	0,12

0,14

0,20



	Глина


	0,03


	0,05


	0,10



	П р и м е ч а н и я 
1 Значения расчетного коэффици​ента пучения для крупнообломочных грунтов принимают в зависимости от вида заполнителя (песок, супесь и т. д.), вводя понижающий коэффициент, равный: 0,5 — при со​держании заполнителя от 10 до 30 % массы грунта; 0,7 — при содержании заполнителя от 30 до 50 % массы грунта.

2 Наличие в грунтах минералов группы каолинита, но​вообразований в виде орштейна, а также прослоек оглеенных и глинистых грунтов в песках повышает коэффици​ент пучения на 0,01 для гидрогеологических условий 1-го и 2-го типов и на 0,02 — для гидрогеологических условий 3-го типа. Наличие в грунтах новообразований в виде карбона​тов, белоглазки, лжемицелия, а также доуплотнение грун​тов естественного основания до плотности, близкой к максимальной при стандартном уплотнении, снижают коэффициент пучения на 0,01 для гидрогеологических условий 1-го и 2-го типов и на 0,02 — для гидрогеологичес​ких условий 3-го типа.


К.5 Расчетная величина пучения сравнивается с до​пускаемым значением деформации пучения; в слу​чае невыполнения условия (6.7), установленного в п. 6.20.2, или если величина пучения меньше допускае​мой более чем на 5 %, производится корректировка толщины искусственного основания и расчет повто​ряется.

П р и м е ч а н и е - Толщина покрытия должна опреде​ляться расчетом на прочность.

Приложение Л 

(обязательное)

Определение сжимающих напряжений в грунте от эксплуатационной нагрузки и собственного веса конструкции 
Л.1 Сжимающие напряжения в грунте от собственного веса грунта и аэродромной одежды σzq , кПа, определяют по формуле
	
	σzq  = (tci (di g+αz(do g ,
	(Л.1)

	где
	tci —  толщина конструктивного слоя, м;

	
	ρdi — плотность  материала  конструктивного слоя, т/м3;

	
	αz — расстояние от низа аэродромной одежды до рассматриваемой точки грунта, м;

	
	g = 9,81 м/с2 — ускорение свободного паде​ния;

	
	(do — плотность грунта, т/м3.


Л.2 Сжимающие напряжения в грунте от эксплуатационной нагрузки σzp,  кПа, определяют по фор​муле
	
	σzp = kz pk ,
	(Л.2)

	где
	pk — максимальное значение контактного дав​ления на поверхности грунтового основа​ния, кПа.


Л.3 Максимальное значение контактного давления pk, кПа, для жестких покрытий следует определять по формулам:

- для одноколесной опоры
	
	
[image: image83.wmf],

12

,

0

2

l

k

F

p

p

d

k

=


	(Л.3)


- для многоколесной опоры 
	
	
[image: image84.wmf],

)

4

(

0081

,

0

2

1

2

p

i

n

d

k

k

l

a

l

F

p

n

-

=

å


	(Л.4)

	
	Fd — расчетная нагрузка на колесо, кН, определяемая по формуле (11), приведенной в п. 5.52;

	
	l — упругая характеристика плиты покры​тия, принимаемая равной 1,0 м при рас​чете жестких монолитных и 0,5 м при рас​чете сборных покрытий;

	
	αi — расстояние от центра тяжести площади контакта всех колес опоры до центра отпечатка i-го колеса, м;

	
	nk — число колес в главной опоре;

	
	kp — коэффициент, значения которого прини​мают равными: 5,0 — для одноколесной опоры; 3,5 — для двухколесной опоры; 2,0 — для опоры с четырьмя и большим числом колес;

	
	kz — коэффициент, представляющий отноше​ние напряжения в грунте на уровне рас​сматриваемой точки к максимальному контактному давлению на поверхности основания.


Л.4 Максимальное значение контактного давления pk ,  кПа, для нежестких покрытий следует опреде​лять по формуле
	
	
[image: image85.wmf]a

k

p

k

p

p

k

p

=


	(Л.5)

	где
	pa —  внутреннее давление воздуха в пневматиках колес, кПа;

	
	kp — см.п.3;

	
	
[image: image86.wmf]k

p

 — удельное контактное давление на поверх​ности грунтового основания, определяе​мое по номограмме в зависимости от отношений 
[image: image87.wmf]E

E

mt

  и  
[image: image88.wmf]e

tot

D

t

;

	
	Е —  модуль упругости грунтового основания, МПа; 

	
	Еmt — средний  модуль  упругости  нежесткой конструкции (см. формулу (7.17), п. 7.9.2), МПа;

	
	ttot  — общая толщина нежесткой конструкции, м;

	
	De — диаметр круга, м, равновеликого площа​ди отпечатка пневматика одноколесной эквивалентной нагрузки, определяемый по формуле (28), приведенной в п. 5.64.


[image: image171.emf]


Рисунок Л.1 - Номограмма для определения удельных контактных давле​ний 
[image: image89.wmf]k

p

 на поверхности грунтового основания нежестких покрытий

Л.5 Значения коэффициента kz надлежит опреде​лять по табл. Л.1 в зависимости от отношения эквива​лентного расстояния αe от рассматриваемой точки до подошвы плиты покрытия к условному диамет​ру круга передачи нагрузки от плиты покрытия к искусственному основанию Dr для жестких покрытий и отношения
[image: image90.wmf]r

z

D

a

  для нежестких покрытий.

Т а б л и ц а  Л.1

	
[image: image91.wmf]r

e

D

a

или 
[image: image92.wmf]r

z

D

a



	kz

	
[image: image93.wmf]r

e

D

a

или 
[image: image94.wmf]r

z

D

a



	kz


	0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4
1,6
	1,000

0,949

0,756

0,547

0,390

0,284

0,213

0,165

0,130
	1,8

2,0

2,2

2,4

2,6

3,2

3,8

4,4

5,0
	0,106

0,087

0,073

0,062

0,053

0,036

0,025

0,019

0,015


Л.6 Эквивалентное расстояние αe, м, следует оп​ределять по формуле
	
	αe = αz + (ti koi ,
	(Л.6)

	где
	αz  — см. п. 1;

	
	ti — толщина i-го конструктивного слоя ис​кусственного основания, м;

	
	koi — коэффициент, принимаемый по табл. Л.2.


Т а б л и ц а  Л.2

	
Материал конструктивного слоя искусствен​ного основания жестких покрытий
	Коэффи​циент k0i

	Песок

Грунтогравийные, грунтощебеночные смеси, не обработанные вяжущими

То же, обработанные органическими вяжущими; щебень, уложенный по способу расклинцовки 

Пескоцемент, грунтоцемент; грунты, обрабо​танные золой уноса
	1,5

2,5

3,5
6,0


Л.7 Условный диаметр круга передачи нагрузки от плиты покрытия на искусственное основание жест​ких и нежестких покрытий Dr , м, надлежит опреде​лять по формуле       
	
	
[image: image95.wmf]k

d

r

p

F

D

13

,

1

=


	(Л.7)

	где
	Fd — расчетная нагрузка на опору воздушного судна, кН.


Приложение М
(обязательное)

Характеристики материалов аэродромных одежд

Т а б л и ц а  М.1
	Класс бетона по

прочности на растя-

жение при изгибе Bbtb
	Расчетное сопротивление растяжению при изгибе, МПа (кгс/см2), при расчете


	Начальный модуль упругости бетона Eb, МПа (кгс/см2)



	
	по прочности 

Rbtb
	по образованию трещин Rbtb, ser
	тяжелого
	мелкозернистого (песчаного)

	2,8/35

3,2/40

3,6/45

4,0/50

4,4/55

4,8/60

5,2/65

5,6/70

6,0/75

6,4/80
	2,26 (23)

2,75(28)

3,04(31)

3,43 (35)

3,73 (38)

4,10(42)

4,40 (45)

4,80 (49)

5,10(52)

5,50 (56)
	-

-

3,60 (37,5)

4,00(41,5)

4,40 (45,0)

4,80(50,0)

5,20 (54,0)

5,60 (58,0)

6,00 (62,0)

6,40 (66,0)
	2,60(104 (2,65.10s)

2,84(104 (2,90.10s)

3,04(104 (3,10.10s)

3,24(104 (3,30.10s)

3,53(104 (3,60.105)

3,53(104 (3,60.10s)

3,73(104 (3,80.10s)

3,73(104 (3,80.105)

3,82(104 (3,90.10s)

3,82(104 (3,90.10s)
	2,16(104 (2,20.10s)

2,31(104 (2,35.10s)

2,45(104 (2,50.10s)

2,60(104 (2,65.10s)

-

-

-

-

-

-

	П р и м е ч а н и я
1 Перед чертой указан класс бетона по прочности на растяжение при изгибе Bbtb, после черты — соот​ветствующая ему при коэффициенте вариации прочности 0,135 марка бетона по прочности на растяжение при изгибе Pu.

2 Классы бетона отвечают гарантированной прочности бетона на растяжение при изгибе с обеспеченностью 0,95.

3 Начальный модуль упругости мелкозернистого бетона приведен для бетона естественного твердения, приготовленного из песков с модулем крупности свыше 2,0; для бетона естественного твердения, приготовленного из песков с модулем круп​ности менее 2,0, табличные значения следует умножать на 0,9.


 Т а б л и ц а  М.2

	Асфальтобетон​ные смеси для нежестких покрытий
	Сопротивление растяжению при изгибе Rd , 

МПа, при расчетной температуре асфальтобетона, 0 С
	Модуль упругости Eab , при расчетной температуре асфальтобетона, 0 С

	
	10
	20
	30
	10
	20
	30

	Плотные марок:

I

II

III

Пористые
	2,8/2,4

2,2/1,9

2,1/1,8

1,7/1,4
	2,4/2,1

2,0/1,7

1,9/1,6

1,5/1,3
	2,1/1,8

1,7/1,4

1,6/1,3

1,3/1,1
	15(102
12(102
9(102
9(102
	10(102
8(102
6(102
6(102
	7(102
5(102
4(102
4(102

	П р и м е ч а н и я

1 Для перевода в кгс/см2 значения сопротивлений растяжению при изгибе и модулей упругости следует умножать на 10.

2 Перед чертой указаны значения сопротивлений асфальтобетона растяжению при изгибе для среднесуточного приведенного числа приложений колесных нагрузок расчетных опор по одному следу до 50, после черты — свыше 50.

3 Под расчетной температурой асфальтобетона следует понимать максимальную температуру покрытия в период года, когда несущая способность грунтового основания наименьшая. При отсутствии данных наблюдений за температурой покрытия до​пускается принимать для I и II дорожно-климатических зон — 10 ° С, III зоны — 15, IV зоны — 20, V зоны — 30 °С.


Т а б л и ц а М.3

	Вид бетона для искусственных

оснований жестких покрытий
	Класс бетона по прочности

на растяжение при изгибе

Bbtb
	Расчетное сопротивление

растяжению при изгибе

Rbtb, МПа
	Модуль упругости Eb
МПа

	Керамзитобетон
Мелкозернистый (песчаный)

Шлакобетон
	1,6/20

2,0/25

2,4/30

2,8/35

1,6/20

2,0/25

2,4/30

1,6/20
	1,2

1,5

1,8

2,1

1,2

1,5

1,8

1,2
	12(103
13(103
14(103
15(103
14(103
17(103
20(103
9,5(103

	П р и м е ч а н и я 

1 Перед чертой указан класс бетона по прочности на растяжение при изгибе Bbtb, после черты — соот​ветствующая ему при коэффициенте вариации прочности 0,135 марка бетона по прочности на растяжение при изгибе Pu.

2 См. примеч. 1 к табл. М.2.


Т а б л и ц а  М.4

	Материал, применяемый для

искусственных оснований


	Класс по

прочности на

сжатие по ГОСТ 23558-94*

	Расчетное сопро​-

тивление растя​жению при изгибе    Rbtb,  МПа


	 Модуль упругости E, МПа, при расчете покрытий 

	
	
	
	жестких


	нежестких



	Пескоцемент и грунтоцемент, приготовленный из оптимальной грунтовой смеси

Грунтоцемент из супесчаных и суглинистых грунтов

Грунтоцемент из пылеватых супесей и суглинков
	40

60

75

40

60

75

40

60
	0,6

0,8

1,0

0,6

0,8

1,0

0,6

0,8
	29(102
40(102
60(102
15(102
22(102
37(102
14(102
19(102
	4,6(102
6,4(102
9,6(102
3,6(102
5,3(102
8,9(102
3,4(102
4,6(102

	П р и м е ч а н и я 

1 Значения модулей упругости и расчетных сопротивлений растяжению при изгибе приведены для мате​риалов, получаемых способом смешения на месте. Для материалов, получаемых путем смешения в установке, указанные значения Rbtb и Е следует повышать на 30 %.

2 См. примеч. 1 к табл. М.2.


Т а б л и ц а  М.5

	Грунты и смеси в искусственных основаниях


	Модуль упругости Е, МПа, при расчете покрытий



	
	жестких


	нежестких



	Крупнообломочные грунты, песчано-гравийные, грунтогравийные и грунто-щебеночные смеси оптимального состава, пески гравелистые, крупные и средней крупности, укрепленные:

золой уноса или шлаком

 то же, с добавкой цемента или извести 

битумной эмульсией с добавкой цемента
	36(102/24(102 48(102/24(102 48(102/36(102

	6(102/4(102 8(102/4(102 8(102/6(102


	Крупнообломочные грунты, песчано-гравийные, грунтогравийные и грунто-щебеночные смеси неоптимального состава, укрепленные:

золой уноса или шлаком 

то же, с добавкой цемента или извести 

битумной эмульсией с добавкой цемента или карбамидной смолы
	40(102/27(102 48(102/24(102 48(102/24(102
	6,5(102/4,5(102 8(102/4(102 8(102/4(102

	Песок и супесь с числом пластичности менее 3, укрепленные:

золой уноса или шлаком

то же, с добавкой цемента или извести

битумной эмульсией с добавкой цемента или карбамидной смолы


	30(102/12(102 40(102/15(102 40(102/24(102

	5(102/2(102

7(102/2,5(102
 7(102/4(102



	Супеси с числом пластичности 3 и более, укрепленные:

золой уноса или шлаком

 то же, с добавкой цемента или извести

 битумной эмульсией с добавкой цемента 

то же, карбамидной смолы
	30(102/12(102

 40(102/12(102 40(102/24(102 48(102/24(102
	5(102/2(102 

7(102/2(102 7(102/4(102 8(102/4(102

	Суглинки, укрепленные золой уноса или шлаком с добавкой цемента или извести
	24(102/6(102
	4(102/1(102

	Щебень, обработанный вязким битумом смешением в установке, с преде​лом прочности при сжатии исходной скальной породы, МПа:

от 100 до 80

 менее 80 до 60

     „     60  „  30

	45(102/36(102 

   36(102/30(102

 30(102/18(102

	7(102/6(102

6(102/5(102

5(102/3(102



	Щебень, обработанный вязким, битумом способом пропитки на толщину от 6,5 до 8 см


	36(102/30(102

	6(102/5(102


	Асфальтобетон:

 плотный

 пористый


	60(102

 36(102

	См. табл. 2

 То же



	П р и м е ч а н и я 

1 Материалы, применяемые в искусственных основаниях, рассчитываемых на нормативные нагрузки V и VI категорий, укрепленные золой уноса или шлаком с добавками и без них, должны иметь предел прочности при сжатии водонасыщенных образцов от 2 до 4 МПа, а укрепленные битумной эмульсией с добавками цемента или карбамидной смолы либо вязким битумом — от 1,5 до 2,5 МПа при пределе прочности на растяжение при изгибе не менее 0,6 МПа. Материалы, при​меняемые в искусственных основаниях, рассчитываемых из нормативные нагрузки IV категории и выше, должны иметь предел прочности при сжатии водонасыщенных образцов не менее 4 и 2,5 МПа соответственно, предел прочности на растяжение при изгибе водонасыщенных образцов — не менее 1 МПа. Испытания образцов материалов, укрепленных битумной эмульсией или вязким битумом, должны проводиться при температуре 20 °С.

2 Прочностные характеристики асфальтобетона должны соответствовать ГОСТ 9128—2009.

3 Максимальные значения модулей упругости грунтов следует принимать при приготовлении смесей в смесительных уста​новках и укладке смесей бетоноукладчиками или при приготовлении смесей однопроходными грунтосмесительными маши​нами. Минимальные значения модулей упругости следует принимать при обработке грунтов дорожными фрезами.

4 Расчетные значения модулей упругости для грунтов, укрепленных жидким битумом с цементом, следует принимать в 1,5 раза меньше значений, указанных для грунтов, укрепленных битумной эмульсией с цементом.

5 Большие значения модулей упругости материалов, обработанных органическими вяжущими, относятся к районам с уме​ренным климатом, меньшие — с мягким климатом (см. п. 5.5).

6 Для перевода в кгс/см2 значения модулей упругости следует умножать на 10.


Т а б л и ц а  М.6

	Грунты, смеси, материалы в искусственных основаниях жестких и нежестких покрытий


	Модуль упругости Е, МПа


	Коэффициент постели Кs ,  МН/м3


	Щебень из природного камня, уложенный способом расклинцовки, с преде​лом прочности при сжатии, МПа:

100

 80

 60


	4,5(102

3,5(102

3,0(102

	4,5(102

3,5(102

3,0(102


	Нефракционированный щебень, гравий с пределом прочности при сжатии не менее 60 МПа, содержащие частицы, %:
	2/7(102

 2,1(102

 1,8(102 

1,6(102

	2,7(102

 2,1(102

 1,8(102

 1,6(102


	крупнее 2 мм: 

св. 85 

св. 70   до   85 

 ,,   60    ,,   70

 ,,   50    ,,   60 
	мельче 0,05 мм:

до 3

св. 3   до  7

 ,,   7    ,,  10

 ,,  10   ,,  12
	
	

	Щебень, укрепленный пескоцементом способом смешения, при содержа​нии пескоцемента, % к массе щебня:

   40

   30

   20

   10
	22(102

 17(102

 10(102

 6(102
	11(102

 8,5(102

 5(102

 3(102

	Щебень, укрепленный способом пропитки пескоцементной смесью с расходом пескоцемента 25 % массы щебня
	18.102

	9.102


	Грунтогравийные, грунтощебеночные, песчано-гравийные, пескощебеночные смеси:

 крупнозернистые (частиц крупнее 10 мм св. 50 %)

 среднезернистые (      „           „         2 мм св. 50 %)

 мелкозернистые (       ,,           „         2 мм от 25 до 50 %)
	2,8(102

 2,5(102

 1,8(102

	2,8(102

 2,5(102

 1,8(102


	Галечниковый грунт (частиц крупнее 10 мм св. 50 %)


	2,8(102

	2,8(102


	Песок:

 гравелистый

 крупный

 средней крупности


	1,5(102

 1,3(102

 1,2(102

	1,5(102

 1,3(102

 1,2(102


	Кислые металлургические шлаки, уложенные способом расклинцовки
	4,2(102
	4,2(102

	Основные металлургические шлаки гранулометрического состава: 

подобранного:

активные

малоактивные

 неподобранного
	4,0(102
 2,5(102
1,7(102
	4,0(102 

2,5(102
1,7(102

	Дресва:

 из изверженных горных пород

 из осадочных известняков

 Мелкий ракушечник


	1,4(102

 0,9(102

 0,9(102

	1,4(102

 0,9(102

 0,9(102


	Малопрочные песчаники
	1,1(102
	1,1(102

	П р и м е ч а н и я

1 При назначении расчетных характеристик щебня, укрепленного пескоцементом, принято, что пескоцемент содержит цемента марки 400  12 % массы песка.

2 Для перевода в кгс/см2 значения модулей упругости следует умножать на 10, а для перевода в кгс/см3 значения коэффи​циентов постели — делить на 10.


Приложение Н
 (обязательное)

Графики, номограммы и таблицы для расчета аэродромных одежд 

	[image: image96.png]icrosoft Photo Editor - [cTp.48 [PAGVIM, HOMOPI PAMMbI 1 TAB/MLIBL.PG]
5[ Gon Mpaska Bua Prcynox Sdecrs Copone Owo Crpasra

DEE&3 @ -~ |[IQLN0 ¢ -

a (24, kPR CO CTHIKOBbI-
MW COEQHHEMHAMU ‘I
PH =
4
38
i 8
£ 5
g E|
12| coosomeiit Pt Jist
o'z
> oan
K P - Iy Uepr. 2. Tpaowic ann onpeaeneHur Kos(rLreHTos Ky w ky,
12 | e VHUTHIBEOUIAX NENEpACTPEAEENMT BHYTRERHIX YCHNWI: 3 o
=T e g B TOTPORHLIX NIMTAX
R EE
4 iy B A o
L s
— ! -
E eI "
TR
H = .
§§= T §§ - >
€E& [ 1)
H i ]
H E
2| @] 12
= i
w! i
PRI
) Hept. 3. Tpadmk AnA onpaaeneHiA KozbdurumenTa k)

op: (1308,943) Boigenerwe: 0,0:1373,1963 |L8: 1374, 1964





	[image: image97.png]QL Y[o ¢ Bow -
PAGUKM, HOMOIPAMMI M TABAIMILEI ASIA PACHETA A3PO,

 OPOMEBIA Wpsirmes

a 124, kP €O CTokoBLs - A5
d MM _COE [IHHEMHAMK

"

TEIX,
|ugy] coosanmat keait [y |

31 2~ AnA nonoxuTenuHLIX MITMBaKOWUX M
~| | oTpMUATENbHLIX W3MAKLIMX MOMEHTOE]
| onpenenexus nonpagosHoro Kosdbuum ’
nepexoasomy Kosbdmumerty k 05|
(i L
2
Ky

Uepr. 2. Fpaux ana onpeaenesur KosddmunerTos ky n ky,
JSHTHIBHOWAX NEPERECNPEACTEHUA EMYTPEHMUX yCHIWH 8 Op-
TOTPONHLIX AAATEX

B 25 24

ku
20 ——[—i

T

|

\

|

%
N~

] 3

& Mpnoxerin % CnHarpyacnn Offce t Phato Edta




Рисунок Н.2 – График для определения коэффициентов kx и ky, учитывающих перераспределение внутренних усилий в ортотропных плитах

	[image: image98.png]icrosoft Photo Editor - [cTp.48 [PAGVIM, HOMOPI PAMMbI 1 TAB/MLIBL.PG]
5[ Gon Mpaska Bua Prcynox Sdecrs Copone Owo Crpasra

DEE&3 @ -~ |[IQLN0 ¢ -

a (24, kPR CO CTHIKOBbI-
MW COEQHHEMHAMU ‘I
PH =
4
38
i 8
£ 5
g E|
12| coosomeiit Pt Jist
o'z
> oan
K P - Iy Uepr. 2. Tpaowic ann onpeaeneHur Kos(rLreHTos Ky w ky,
12 | e VHUTHIBEOUIAX NENEpACTPEAEENMT BHYTRERHIX YCHNWI: 3 o
=T e g B TOTPORHLIX NIMTAX
R EE
4 iy B A o
L s
— ! -
E eI "
TR
H = .
§§= T §§ - >
€E& [ 1)
H i ]
H E
2| @] 12
= i
w! i
PRI
) Hept. 3. Tpadmk AnA onpaaeneHiA KozbdurumenTa k)

op: (1308,943) Boigenerwe: 0,0:1373,1963 |L8: 1374, 1964





	[image: image99.png]) O S 5 Tpunokerne M- MICrosoft WOrd HEROMMEPHECKOE ... PaGotac.. - =
A [ pey p—

By 4 T
N rrerrric)
R

Bua | Haacrpoiiki | Koncrpyerop|

& A

Skenpecc-crunn Uswenurs

A7 Gon Mpaska Bua Prcynox Sdecrs Copone Owo Crpasra

IFEEIEERLY EREEE P |

Y- A-ac|ax
Wpnet

Yepr. 1. 3HaueHuA nepexoaHsIX KoabduumeHTos k

@ — ANA NONOXWTENbHbIX W3rMGalOWMX MOMEHTOB; 6 — anA
OTpHUATENbHBIX W3rubalWmMx MOMeHTOB; € — rpacduk AnA
ONPeneneHnA NonpaBoyHOro KoahbuumeHTa kj x nepexoaHo-
My koadduumenty k

i
mm o975 Q8 085 09 [ K

“max

Yept. 6.[paduk ann onpepenenun Koapuuventa ky ana
MECTKUX NOKDbLITHIA





Рисунок Н.3 – График для определения коэффициента kп  для жестких покрытий

	[image: image100.png]icrosoft Photo Editor - [c1p.48 [PAGVIM, HOMOPIPAMMBI M TAB/IMLLbL. JPG]

X
f oafin Mpaexa Bua Prcyso Sddextel Cepsnc Ocdo Crpaska BEE
Uasméa\%&aa\nmaiiqaz\-{gu—fn% o )
FEH A A
i
=l

|
|
o

Im

YepT. 1. Heuenwn NepexcaHsIx KoabBIUNEHTGE &

8 — ANA NOROXUTENbHBIX WIrWGAKLMX MOMEHTOS; 6 — AnA

OTDUUBTENBHBIX MIrNGAIINX MOMEHTOD; © — rpacdnk AnA

ONPEAENEHHA NONPABOYHOTO KOIMEMUNENTA k) K NEpexoAHD-
My KoathuuuenTy k

ot 1

HoppT. 4. HOMOrpamMma anA Onpeaenemin 3KeMBANCHTHORG ie-

5

A NpuRGNKER Harpyaki U

K

T

=

Beigenerwe: 0,0:1373,1963

LjB: 1374, 1964





	[image: image101.png]B AutoCAD 2008 - [C:\Aaponpoew\Aktyanuaaups CHuM\Mon pegakuus CHWT\PucynkulPucyHiu npunosme HuHVACAD ua noco6wa-2006\Pyc.

‘W dafin Mpagka Bua Beraska ®opwat Cepsuc Pucosadwe Pasmepel PeaakTuposaTs Okvo  Cnpaska JWPA -k - F x
DRE 223D 9 =«0d 25 £~ (XX FEMRIUE @A ke v L 150 v | #| standard v 2| standad v
KnscomeskuipuoCaD v |FE W | (o B I B[] @ 4 A0 & K 0 [ [ | M ocnon v|[——Nocnon || ee—-iocnon v P EET]
/ I 1
7 | i3
- | S
o] | &
= | 88
r “+
® ‘ 9}
5! ! &l
~ | n
o | 5
2 | -/
8 | [}
B | 0
5 | -
o | 7
" r
B I o
a |
A | W
| w®
| L]
| =]
[L |
Magens ) Lapout! { Layou2 < >
[Romanna: Tpomnmenoncmme: yron: =
[Romanaas 50 @

536,486, 125,223, 10000 war| CETKA[0PTD_OTCNONAP NPUBA3KA OTCOBEKT ANCK uH [eec [ | 1) 4 4 diz . O






	Рисунок Н.1 – Значения переходных коэффициентов k
а – для положительных изгибающих моментов; б – для отрицательных изгибающих моментов; в – график для определения поправочного коэффициента kl  к переходному коэффициенту k
	Рисунок Н.4 – График для определения поправочного коэффициента km  при расчете толщины усиления бетонного покрытия


[image: image102.jpg]I T

SN

—

M

i

i

—t—

t tot /1 De

16 18

I

Qo
N

Il
T

X,

NG

4

S/ </

/é;

N

i
\\\?

N\
S

NN

Q\Q\\\\‘\\b\\\
NN RSSOy NN
MRS

' N
Shaa
N

E/Emt

14

10 12

04 06 08

02

0




Рисунок Н.5 – Номограмма для определения коэффициента 
[image: image103.wmf]k

ψ


[image: image104.jpg]1 -
o
150
% g
1) 46 %
I - 075 \ i 5
I 050 S [\ e.ab
30 40 5060 80 N, 42 S I\\2
= cron
351N Eap 5, E, aopanro-
) MATAY —— g Geona
T 34 uekyceT-
150 — w— BEHHOE
—— 1.25 7. \ OCHOBaHUE
1.00 30T 1%
075 Y IR
N \ E
0,50 26 1 X
[ R NREIn R
30 40 5060 80 N, 22
' = N ‘\
2, B 16 5
. ] SWN
5107 i : NN
4102 = % H
3107 A 1 N
1,00 1.0 = E:&
3 075 - \\\\ ~
e 0,50 06 e =
f— - T — —
PRT ] e N | L L1 02 |
5 10 20 0 40 s0 60 8 N, 0.1 0.3 05 07 bs/De,at

Pucyrok M.6 - Tpadbuk 4ns onpefenesus npeaensHbX 0THOCHTE -
TeNbHbIX NPOTMBOB A, M, HEXECTKUX 33POAPOMHBIX NOKPLITHA,
YCTpauBaeMbix Ha rpyHTax:
& - CYITMHKaX, TMMHX, Cynecsix (BKIIoMast IPYHTsI C npy-
MeChI0 rpaBus); 6 - NECY@HbIX MbiNEBaTLIX; & - NECHaHbIX
KPYNHBIX, CPEAHEN KDYMHOCTM U MENKMX, rANEUHUMKOBLIX;

WAL Ha NUHASX rPAdUKa 0BOIHAAIOT BHYTPEHHEE AaBNeHIE
803/1yXa B NHEBMATVKAX KONEC BO3AYLIHOTO Cyara, Pz . Mra

(>

<O
0

)

(1

o O

-
-
D

PucyHoKk M.7 - HOMOrpamMma 4ns OnpeaeneHma yaensHsix pacTarea-
BBIOWMX HANPAKEHWT MDY WarWBe 5, B acansTobeToHe

ad
C a C a
ar | ai
R
a &
t ay t

PUCYHOK M.8 - PacueTHble PACCTORHMS a8y, g MEKay Konecami

0NOp BOZAYLUHBIX CYAOB




Т а б л и ц а  Н.1

	α


	f(α)


	
	α


	f(α)


	
	α


	f(α)


	
	α


	f(α)


	
	α


	f(α)


	
	α


	f(α)



	0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,10

0,12

0,14

0,16

0,18

0,20

0,22


	0

0,4209

0,3565

0,3188

0,2921

0,2714

0,2545

0,2402

0,2278

0,2169

0,2072

0,1984


	
	0,24

0,26

0,28

0,30

0,32

0,34

0,36

0,38

0,40

0,42

0,44

0,46


	0,1904

0,1831

0,1763

0,1700

0,1641

0,1586

0,1534

0,1485

0,1438

0,1395

0,1353

0,1313


	
	0,48

0,50

0,52

0,54

0,56

0,58

0,60

0,62

0,64

0,66

0,68

0,70


	0,1275

0,1239

0,1204

0,1171

0,1139

0,1108

0,1079

0,1050

0,1023

0,0997

0,0971

0,0946


	
	0,72

0,74

0,76

0,78

0,80

0,82

0,84

0,86

0,88

0.90

0,92

0,94


	0,0922

0,0899

0,0877

0,0855

0,0834

0,0814

0,0794

0,0775

0,0756

0,0738

0,0721

0,0704


	
	0,96

0,98

1,00

1,10

1,20

1,30

1,40

1,50

1,60

1,70

1,80

1,90


	0,0687

0,0671

0,0655

0,0582

0,0513

0,0462

0,0411

0,0366

0,0326

0,0291

0,0259

0,0230


	
	2,00

2,20

2,40

2,60

2,80

3,00

3,20

3,40

3,60

3,80

4,00


	0,0204

0,0161

0,0126

0,0097

0,0075

0,0057

0,0043

0,0032

0,0023

0,0016

0,0011




Т а б л и ц а  Н.2

	η(ξ)


	Значения 
[image: image105.wmf]xi

m

 и 
[image: image106.wmf]yi

m

 при ξ(η) в расчетном сечении плиты аэродромного жесткого покрытия от воздействия i–го колеса опоры воздушного судна

	
	0


	0,05


	0,10


	0,20


	0,30


	0,40


	0,50


	0,60



	0

0,05

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

1,10

1,20

1,30

1,40

1,50

1,60

1,70

1,80

1,90

2,00

2,10

2,20

2,40

2,60

2,80

3,00

3,20

3,40

3,60

3,80

4,00


	-

0,3202

0,2578

0,1936

0,1565

0,1307

0,1108

0,0949

0,0824

0,0715

0,0620

0,0543

0,0476

0,0412

0,0360

0,0314

0,0273

0,0240

0,0208

0,0180

0,0156

0,0135

0,0116

0,0096

0,0072

0,0051

0,0034

0,0022

0,0014

0,0008

0,0003

0

0


	0,2587

0,2578

0,2410

0,1754

0,1489

0,1297

0,1012

0,0887

0,0821

0,0710

0,0619

0,0542

0,0476

0,0412

0,0360

0,0313

0,0272

0,0239

0,0208

0,0179

0,0156

0,0135

0,0116

0,0096

0,0072

0,0051

0,0034

0,0022

0,0014

0,0008

0,0003

0

0


	0,1918

0,2015

0,1937

0,1723

0,1365

0,1247

0,1007

0,0858

0,0818

0.0700

0,0610

0,0540

0,0474

0,0389

0,0360

0,0311

0,0272

0,0239

0,0208

0,0178

0,0156

0,0134

0,0116

0,0096

0,0072

0,0051

0,0034

0,0022

0,0014

0,0008

0,0003

0

0


	0,1241

0,1283

0,1323

0,1330

0,1192

0,1119

0,0975

0,0850

0,0765

0,0660

0,0579

0,0504

0,0456

0,0380

0,0340

0,0303

0,0264

0,0230

0,0193

0,0172

0,0150

0,0132

0,0114

0,0095

0,0070

0,0050

0,0033

0,0022

0,0013

0,0007

0,0003

0

0


	0,0919

0,0950

0,1000

0,0945

0,0925

0,0883

0,0824

0,0722

0,0666

0,0601

0,0530

0,0472

0,0408

0,0372

0,0325

0,0283

0,0247

0,0221

0,0192

0,0166

0,0143

0,0130

0,0112

0,0095

0,0069

0,0049

0,0032

0,0021

0,0013

0,0007

0

0

0


	0,0667

0,0697

0,0745

0,0725

0,0707

0,0692

0,0659

0,0606

0,0578

0,0516

0,0469

0,0425

0,0372

0,0332

0,0290

0,0260

0,0225

0,0201

0,0177

0,0153

0,0132

0,0126

0,0108

0,0092

0,0062

0,0047

0,0030

0,0020

0,0012

0,0006

0

0

0


	0,0482

0,0493

0,0526

0,0529

0,0524

0,0523

0,0512

0,0492

0,0462

0,0434

0,0389

0,0366

0,0330

0,0288

0,0259

0,0228

0,0203

0,0181

0,0162

0,0150

0,0130

0,0121

0,0104

0,0088

0,0060

0,0044

0,0028

0,0019

0,0011

0,0005

0

0

0


	0,0338

0,0345

0,0365

0,0398

0,0467

0,0424

0,0386

0,0379

0,0366

0,0344

0,0323

0,0300

0,0272

0,0245

0,0221

0,0199

0,0175

0,0159

0,0137

0,0121

0,0115

0,0106

0,0101

0,0084

0,0059

0,0042

0,0026

0,0017

0,0011

0,0004

0

0

0




П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы  Н.2

	η(ξ)


	Значения  
[image: image107.wmf]xi

m

 и  
[image: image108.wmf]yi

m

 при ξ(η) в расчетном сечении плиты аэродромного жесткого покрытия 

от воздействия i–го колеса опоры воздушного судна

	
	0,70


	0,80


	0,90


	1,00


	1,10


	1,20


	1,30


	1,40



	0

0,05

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

1,10

1,20

1,30

1,40

1,50

1,60

1,70

1,80

1,90

2,00

2,10

2,20

2,40

2.60

2,80

3,00

3,20

3,40

3,60

3,80

4,00


	0,0219

0,0223

0,0235

0,0252

0,0254

0,0285

0,0275

0,0274

0,0272

0,0264

0,0250

0,0235

0,0220

0,0205

0,0190

0,0165

0,0148

0,0133

0,0118

0,0104

0,0095

0,0081

0,0069

0,0059

0,0041

0,0038

0,0020

0,0015

0,0008

0,0003

0

0

0


	0,0126

0,0128

0,0138

0,0148

0,0156

0,0173

0,0184

0,0189

0,0192

0,0195

0,0188

0,0175

0,0167

0,0158

0,0146

0,0131

0,0118

0,0107

0,0096

0,0087

0,0082

0,0074

0,0063

0,0053

0,0037

0,0024

0,0014

0,0008

0,0005

0

0

0

0


	0,0054

0,0054

0,0054

0,0067

0,0084

0,0093

0,0105

0,0111

0,0121

0,0124

0,0127

0,0126

0,0121

0,0112

0,0106

0,0099

0,0092

0,0082

0,0072

0,0067

0,0062

0,0059

0,0054

0,0046

0,0031

0,0020

0,0011

0,0006

0

0

0

0

0


	0,0011

0,0011

0,0011

0,0013

0,0015

0,0028

0,0041

0,0055

0,0061

0,0069

0,0075

0,0076

0,0077

0,0074

0,0069

0,0067

0,0062

0,0057

0,0056

0,0050

0,0048

0,0040

0,0032

0,0025

0,0017

0,0007

0,0005

0

0

0

-0,0005

-0,0005

-0,0005


	-0,0058

-0,0058

-0.0058

-0,0048

-0,0037

-0,0022

-0,0013

-0,0003

0.0010

0,0019

0,0026

0,0032

0,0036

0,0036

0,0038

0,0036

0,0035

0,0032

0,0030

0,0028

0,0027

0,0027

0,0024

0,0019

0,0011

0,0003

0

0

-0,0004

-0,0005

-0,0006

-0,0006

-0,0006


	-0,0098

-0,0098

-0,0098

-0,0098

-0,0083

-0,0070

-0,0060

-0,0046

-0,0032

-0,0027

-0,0014

-0,0006

0

0,0006

0,0010

0,0010

0,0020

0,0018

0,0018

0,0017

0,0012

0,0009

0,0005

0,0003

0

0

-0,0004

-0,0006

-0,0006

-0,0008

-0,0007

-0,0007

-0,0007


	-0,0132

-0,0132

-0,0132

-0,0128

-0,0114

-0,0105

-0,0094

-0,0081

-0,0059

-0,0050

-0,0048

-0,0038

-0,0030

-0,0023

-0,0018

-0,0012

-0,0006

-0,0003

-0,0002

-0,0004

-0,0004

0

0

-0,0004

-0,0007

-0,0009

-0,0008

-0,0009

-0,0009

-0,0009

-0,0009

-0,0008

-0,0007


	-0,0155

-0,0155

-0,0155

-0,0150

-0,0144

-0,0132

-0,0123

-0,0110

-0,0098

-0,0087

-0,0078

-0,0058

-0,0047

-0,0044

-0,0042

-0,0037

-0,0029

-0,0025

-0,0024

-0,0017

-0,0016

-0,0015

-0,0014

-0,0004

-0,0007

-0,0015

-0,0013

-0,0013

-0,0012

-0,0011

-0,0009

-0,0009

-0,0008



	П р и м е ч а н и я 

1 Значения myi , находятся при замене в таблице входа по ξ входом по η и обратно; для этого случая обозначения даны в скобках.

2 Для промежуточных значений ξ и η величины mxi и myi следует принимать по интерполяции.


Приложение П
(рекомендуемое)

Методика деления покрытия аэродромов на характерные группы участков 

Схема деления покрытий аэродромов по степени воздействия нагрузок воздушных судов приведена на рисунке П.1. 

[image: image109.png]B AutoCAD 2008 - [C:\AaponpoewiAktyanwaaups CHuM\Mon pegaxuius CHWT\PucyHkMIPHEYHKH npHTONEH)

[ owin Mpaska Bua Boraska GopuaT Coponc Pucosane Paswepsi PeaakTvposat Okno Crpaska TWPA FREREINEE]
DWEH 2RADY DO s £ wxe® BHERIUE @ & cvwwewown v| L] 505 v | @# [ standerd v| & stndad v
Knacomecrituoted v |GE W | B L= @ 4 # @ X 0 5@ ||[miome v Moo v Mocros v <[Caaw

7 a2

- 3

-5 a

o] &

= 88

r e

(€] 9]

=) El

g Cxema 1 Cxema 2 L [}

o - BN i

8 =B o

2l lso =5 150 150 150 150 §|" £ 150 2

= o

: ik -

o Ll i

= =

= 5|=, A B A Bl B A r

B o @ o

B
A 1T L]
®
L]
=]
Ot =
Mogens ), Layoutt { LayoutZ &a/m) £
[Komanma: Sul > B

315,275, 326 6051, 0.0000 war| CETka/[OPTD_OTCNOAAF NPUBA3KA| 0TC0BEKT anck| vk [eec [T || ] 8 4z . O





схема 1 — для аэродромов, на которых руление воздушных судов осуществляется по магистральной РД; схема 2 — для аэродромов, на которых руление осуществляется по ИВПП; А — магистральные РД; концевые участки ИВПП; средняя по ши​рине часть ИВПП, по которой осуществляется систематическое руление воздушных судов; Б — участки ИВПП, запроектирован​ной по схеме 1, примыкающие к концевым ее участкам; краевые по ширине участки в средней части ИВПП, запроектирован​ной по схеме 2; вспомогательные и соединительные РД; МС, перроны и другие аналогичные площадки для стоянки воздушных судов; В — средняя часть ИВПП, запроектированной по схеме 1; Г— краевые по ширине участки в средней части ИВПП, запро​ектированной по схеме 1, за исключением примыкающих к соединительным РД

Рисунок П.1 - Схемы деления покрытий аэродрома на группы участков

Участки ВПП, показанные на схемах (рисунок П.1), делятся на характерные подгруппы таким образом, чтобы в процессе эксплуатации обеспечивалась равномерность их износа на различных участках аэродромов. На ВПП выделяются характерные (по прочности и степени воздействия самолетов) участки согласно схеме (рисунок П.2).

В местах примыкания РД устраивается покрытие по прочности, аналогичные покрытиям на участках Б2, В2 (по 75 м с каждой стороны РД). На стартовых участках со стороны примыкания РД устраивается покрытие по прочности, аналогичное покрытию на участке А1.

[image: image110.png]M Oaiin Mpaeka Bua Bcraska Qopwar Cepeuc Pucosasue Pasmepsi Peaaktuposats Okro Crpaska G-Tools!

Acrobat Markups Adobe PDF  Express

JRETET

I—BI'II'I

150 LZ”” -150 L%” L2””-150 150

b2 by b2
\

A1 51 B1
A3 A2 B3 B2 B3 B2

s X

HI4[> TH\ Mogens { Layout1 7 Layou2

omana:
omanza: _CleanScreenON

comanza:

EREEYEOC

CIEI |
"Bl AutocaD 2008 - [c:.. | "




Рисунок П.2 Схема деления покрытия ИВПП на характерные группы участков
В соответствии с номером участка по таблице П.1 принимается коэффициент kr, учитывающий износ покрытия в период эксплуатации. 

Т а б л и ц а  П.1

	Номера участков
	Ширина участков, м, не менее
	Коэффициент kr

	А1, Б1, В1
	Bвпп/3
	0,8

	А2, Б2, В2
	7,0
	1,0

	А3, Б3, В3
	Bвпп-(b1+2b2)
	1,2


Приложение Р
(рекомендуемое)

Расчет искусственных оснований под жесткие покрытия из материалов, обработанных вяжущими 

Положения настоящего приложения относятся к слоям из обработанных вяжущими материалов, для которых нормировано расчетное сопротивле​ние растяжению при изгибе (см. таблицы М.3 и М.4 обязательного приложения М). 

Р.1. При проектировании бетонных и армобетонных покрытий на основании из материалов, обра​ботанных вяжущими, расчетные значения изгиба​ющих моментов, кН.м/м, в покрытии определяют по формулам: 

для однослойных покрытий
	
	
[image: image111.wmf]r

k

m

B

B

B

m

c

f

d

max

,

+

=

 ;
	(Р.1)


- для верхнего слоя двухслойных покрытий с со​вмещенными швами
	
	
[image: image112.wmf]r

'

max

,

sup

sup

k

m

B

B

m

c

tot

=

;
	(Р.2)


- для нижнего слоя двухслойных покрытии с со​вмещенными швами
	
	
[image: image113.wmf]r

'

max

,

inf

inf

k

m

B

B

m

c

tot

=

;
	(Р.3)


- для верхнего слоя двухслойных покрытии с не​совмещенными швами
	
	
[image: image114.wmf]r

1

max

,

sup

sup

k

m

B

B

m

c

tot

=

;
	(Р.4)


- для нижнего слоя двухслойных покрытии с не​совмещенными швами
	
	
[image: image115.wmf]max

,

inf

inf

c

tot

m

B

B

m

=

;
	(Р.5)


В формулах (Р.1) - (Р.5):

	
	В — жесткость плиты однослойного покры​тия, кН(м2/м, отнесенная к единице ширины ее сечения;

	
	Bsup,Binf — жесткость плиты соответственно верх​него и нижнего слоев двухслойного покрытия, кН.м2/м, отнесенная к единице ширины ее сечения;

	
	Вf   — жесткость обработанного вяжущими слоя основания, кН(м2/м;

	
	Btot=Bsup+Binf+Bf, кН(м2/м:

	
	mc,mmax — изгибающий момент при центральном загружении, кН(м/м, вычисляемый как для однослойной плиты жестко​стью  В+Bf. При расчете двухслойного покрытия изгибающий момент  mc,max определяют как для однослойной пли​ты жесткостью Btot ;

	
	( = 1 - 0,167θ0  ;

	
	θ0  — величина, определяемая по графи​ку рисунка Р.1 в зависимости от значения: 
[image: image116.wmf]f

b

B

B

=

g

 — для  формулы  (Р.1); 
[image: image117.wmf]f

b

B

B

B

sup

inf

+

=

g

—для формул (Р.2) и (Р.3);  
[image: image118.wmf]f

b

B

B

inf

=

g

— для формулы (Р.4);

k — переходный коэффициент, определяемый согласно п.7.8.2;

	
	k', k1 — коэффициенты, определяемые согласно п. 7.8.8.


[image: image172.png]—:—-—  TOCYOAPCTBEHHAR FPAHWUA CCCP
—JTy~ TPAHHUl H HOMEPA NOPOXHO-KNAMATHSECKHX 30H
.




Для двухслойных покрытий с несовмещенными швами должно дополнительно удовлетворяться ус​ловие ρk1 ( 1. Если это условие не удовлетворено, принимают  ρk1 = 1.

Рисунок Р.1 -  График для определения (0
Р.2. Необходимую толщину искусственного основа​ния tf, м, из материалов, укрепленных вяжущими, для железобетонных монолитных и сборных по​крытий следует определять по формуле 
	
	
[image: image119.wmf]f

r

r

f

t

D

D

t

=

 ,
	(Р.6)

	где
	
[image: image120.wmf]f

r

t

D

 — отношение, определяемое по номограмме рисунка О.2  в зависимости от значений 
[image: image121.wmf]sd

d

c

K

l

E

8

,

1

 и 
[image: image122.wmf]s

c

lK

E

8

,

1

;

	
	Ksd , ld — значения соответственно требуемого коэффициента постели, мН/м3, и упру​гой характеристики плиты, м, при ко​торых соблюдается условие прочности покрытия (7.1);

	
	Ks , l — значения соответственно коэффициен​та постели грунта, МН/м3, и упругой характеристики плиты, м, лежащей на грунте;

	
	Dr — условный диаметр круга передачи на​грузки от плиты покрытия к искус​ственному основанию, м:


[image: image123.wmf]w

d

r

k

k

l

D

a

5

,

2

=

;

	
	Еc — модуль упругости материала основа​ния, МПа, принимаемый согласно обя​зательному приложению Л;

	
	kw  — коэффициент, принимаемый равным:


[image: image124.wmf]x

y

B

B


1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

kw
1,0

1,05

1,15

1,27

1,45



	
	k(
[image: image125.wmf]— коэффициент, принимаемый в зависи​мости от отношения радиуса Re круга, равновеликого площади отпечатка ко​леса опоры воздушного судна, к упругой характеристике плиты ld  :


[image: image126.wmf]d

e

l

R


k(

[image: image127.wmf]d

e

l

R


k(
0,1

1,042

0,6

1,300

0,2

1,095

0,7

1,363

0,3

1,140

0,8

1,430

0,4

1,190

0,9

1,500

0,5

1,240

1,0

1,580




[image: image173.wmf]Рисунок Р.2. Номограмма для определения соотношения
[image: image128.wmf]f

r

t

D


Приложение С
(обязательное)
Гидравлический расчет водоотводных систем

С.1 Водоотводные системы ВПП, РД, MС и перронов, принимающие воду с аэродромных покрытий, грунтовых обочин и грунтовых водосборных площадей шириной до 300 м, следует рассчитывать на сток дождевых вод; системы, принимающие воду с покрытий, грунтовых обочин и водосборных площадей шириной более 300 м - на сток талых вод. При больших (свыше 15 га) грунтовых водосборных площадях работу водоотводных систем надлежит проверять на оба вида стока.

С.2 Продольные уклоны водоотводных линий надлежит назначать с учетом допускаемых скоростей движения воды и уклона местности. При этом скорость движения воды в трубах коллекторов должна быть не менее 0,7 и не более 5 м/с, а в водоотводных канавах и лотках - не менее 0,5 
[image: image129.wmf]h

r

,м/с (где rh  - гидравлический радиус, м, принимаемый равным: 
[image: image130.wmf]4

к

d

- для труб коллекторов диаметром dк, 
[image: image131.wmf]2

w

h

- для лотка с треугольным сечением и глубиной потока hw), и не более значений, указанных в таблице  С.1.

Т а б л и ц а  С.1

	Грунт
	Наибольшая скорость движения воды, м/с
	Вид укрепления откосов и дна канав
	Наибольшая скорость движения воды, м/с

	Песок мелкий и средней  крупности, супесь
	0,4
	Одерновка плашмя
	1

	
	
	Одерновка в стенку
	1,6

	Песок крупный
	0,8
	Мощение .

одинарное
	2

	Суглинок пылеватый
	0,7
	Мощение

двойное
	3,5



	Суглинок
	1
	Бетон
	8



	Глина
	1,2


	
	

	Примечание - Значения наибольших допускаемых скоростей приведены для глубины водного потока hw от 0,4 до 1 м; при другой глубине потока значения скоростей, указанные в таблице, следует принимать с коэффициентами: 0,85 - при  hw  (  0,4 м;1,25 - при hw  (1 м.


Уменьшение скоростей движения воды по длине рассчитываемых водоотводных линий не допускается.

С.3 Расчетные расходы дождевых вод qr, л/с, в сечениях водоотводных линий следует определять по методу предельной интенсивности по формуле
	
	qr = 
[image: image132.wmf]r

q

 Fw ,
	(С.1)

	где
	
[image: image133.wmf]r

q

 - величина стока, л/с на 1 га:

                                   
[image: image134.wmf]r

q

 = 
[image: image135.wmf]n

r

t

A

,

j

7

166

;

	
	Fw - площадь водосбора для рассчитываемого сечения, га;

	
	A - параметр, равный максимальной интенсивности дождя продолжительностью 1 мин при принятом периоде однократного превышения расчётной интенсивности дождя, мм/мин;

A = 
[image: image136.wmf]7

166

1

20

20

,

m

lg

P

lg

q

r

n

g

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

×

;

	
	φ – среднее значение коэффициента стока дождевых вод, определяемое по табл. п 18.2;

	
	tr  - расчетная продолжительность протекания дождевых вод до  рассчитываемого сечения, мин, определяемая по п. П.4;

	
	n - показатель степени, характеризующий изменение расчетной интенсивности дождя по времени; 

	
	q20 - интенсивность дождя для данной местности продолжительностью 20 мин при Р=1 год, л/с на 1га;

	
	
[image: image137.wmf]g

 - показатель степени, учитывающий климатические особенности районов территории России;

	
	P - период однократного превышения расчетной интенсивности дождя, годы, определяемый по таблице П.3.

	
	mr – среднее количество дождей за год


Значения n, q20, γ, mr устанавливаются в соответствии с требованиями СП 32.13330.2010.

Примечание - Для районов с характеристиками дождей, отличающимися от приведенных в таблице П.3 (например, районы субтропиков, Дальнего Востока с характерными частыми муссонными ливнями и т.п.), расчетные значения параметров интенсивности дождя следует принимать по данным многолетних региональных наблюдений.

Т а б л и ц а  С.2

	Род  поверхности
	Коэффициент стока дождевых вод φ при 

поверхностях водосборных площадей

	Покрытия:
	

	Асфальтобетонные
	0,95

	Цементобетонные
	0,85

	Грунтовые поверхности:
	супесь
	суглинок
	Глина

	Грунтовые обочины:
	
	
	

	      Незадернованные
	0,60
	0,65
	0,70

	      Задернованные
	0,55
	0,60
	0,65

	Грунтовые водосборные площади:
	
	
	

	     без дернового покрова
	0,25
	0,35
	0,40

	     с дерновым покровом
	0,15
	0,25
	0,30




Т а б л и ц а  С.3

	Условия расположе​ния кол​лектора


	Период однократного превышения расчетной интенсивности  дождя Р, годы, при интенсивности дождя q20, л/с, на 1 га при расчетной площади водозабора Fw, га



	
	q20,  менее 70


	от 70 до 115
	св. 115



	
	До 6
	6-9
	9-15
	До 6
	6-9
	9-15
	До 6
	6-9
	9-15

	Благопри​ятные


	0,50
0,33
	0,50
0,33
	0,50
0,50
	0,50
0,33
	0,50
0,50
	0,75
0,50
	0,50
0,50
	0,75
0,50
	0,75
0,75

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Средние


	0,75
0,50
	0,75
0,75
	(  1((   

0,75
	0,75
0,75
	(  1((   

0,75
	(  1((   

1
	(  1((   

0,75
	(  1((   

1
	(  2((   

1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Неблаго​

приятные


	  1,5( 

1
	  1,5( 

1,5
	  2( 

1,5
	  1,5( 

1,5
	   2 ( 

1,5
	  2( 

2
	   2 ( 

1,5
	  2( 

2
	  3( 

2,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Примечания 

1 В зависимости от расположения коллектора условия предлагается дифференцировать на: благоприятные условия - при обеспечении стока поверхностной воды в сторону от ИВПП, МС, перронов, РД; средние условия - при стоке поверхностной воды с прилегающих грун​товых участков аэродрома в грунтовые лотки или замкнутые понижения; неблагоприятные условия - при расположении коллектора под искусственными покрыти​ями и при поверхностном стоке воды, направленном к искусственным покрытиям зданий аэровокзалов, ангаров, пакгаузов.

2 Перед чертой приведены значения Р для водоотвод​ных систем с лотками в  кромках покрытий, под чер​той - без лотков в кромках покрытий.

3 Для коллекторов водоотводных систем с уклонами свыше 0,005 указанные в таблице значения Р допускается снижать на одну ступень (например, вместо 0,5 принимать 0,33 и т.п.).

4 Для водоотводных систем, принимающих воду со служебно-технических территорий и тяготеющих к ним площадей аэродромных покрытий, значения Р надлежит принимать в соответствии с требованиями СП 32.13330.2010 как для территорий промышленных предприятий.

С.4 Расчетную продолжительность дождя tr, мин, равную времени добегания дождевых вод до рассматриваемых сечений коллекторов tw, сле​дует определять как сумму времени добегания дождевых вод по  поверх​ности склона, лоткам и коллекторам по формуле
	
	
[image: image138.wmf]k

c

s

w

t

t

r

t

t

t

+

+

=

=

,
	(С.2)

	где
	τs- время  добегания дождевых вод по поверхности склона до лотка, мин;

	
	(с - время добегания дождевых вод по лотку до дождеприемника, мин;

	
	(к - время протекания дождевых вод по коллектору до рассчиты​ваемого сечения, мин.


С.5. Время добегания дождевых вод по поверхности склона до лотка (s, мин, надлежит определять по формуле
	
	
[image: image139.wmf],

)

41

,

2

(

72

,

0

72

,

1

1

5

,

0

72

,

0

72

,

0

n

d

s

i

A

d

c

L

n

-

×

×

=

j

t


	(С.3)

	где
	Ld – расчётная длина склона, участвующего в формировании максимального стока, м;

	
	id – расчётный уклон склона;

	
	nc - коэффициент шероховатости поверхности склона,  принимаемый по таблице П.4. 


При соотношении продольных il и поперечных iс уклонов покрытий и обочин 
[image: image140.wmf]c

i

l

i

(  0,5 расчетные уклон id; и длину склона Ld следует принимать по линии наибольшего ската по формулам
	
	
[image: image141.wmf]i

i

i

c

l

d

2

2

+

=

,
	(С.4)

	
	
[image: image142.wmf]i

i

L

L

c

l

c

s

d

i

2

2

+

=

,
	(С.5)

	
	при 
[image: image143.wmf]c

l

i

i

 < 0,5 следует принимать id = iс, Ld = Ls,

	где
	Ls – длина склона, участвующего в формировании максимального стока, м.


Для разнородных поверхностей склонов (покрытие плюс грунтовая обочина) время добегания дождевых вод (s  надлежит определять по формуле (С.3) при средневзвешенных значениях уклонов, коэффициентов стока и шероховатости.

Т а б л и ц а  С.4

	Вид поверхности склона


	Коэффициент шероховатости, nc


	Покрытие:


	

	асфальтобетонное


	0,011



	цементобетонное


	0,014



	Грунтовая поверхность:


	

	без дернового покрова


	0,025



	с дерновым покровом


	0,050



	Неукрепленные земляные русла (канавы)


	0,025




Средневзвешенное значение коэффициента стока φ определяют по формуле:
	
	
[image: image144.wmf]2

1

2

2

1

1

B

B

B

B

+

j

+

j

=

j

;
	(С.6)

	где
	φ 1, φ 2,B1, B2, - коэффициенты стока и соответствующие им длины участков стока с различными поверхностями. Средневзвешенные значения nc и ic определяются аналогично.


С.6 Время добегания дождевых вод по лотку (с , мин, следует определять по формуле
	
	
[image: image145.wmf]n

=

t

60

c

с

с

L


	(С.7)

	где
	Lс - длина лотка, м;

	
	νс  - скорость движения дождевых вод в конце лотка, м/с:

[image: image146.wmf]i

n

в

w

c

с

h

2

1

3

2

2

1

×

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

=

n

;

	
	hw - глубина потока в конце лотка (у дождеприемных, тальвежных колодцев), м;

	
	iв - продольный уклон дна лотка.


Глубину потока hw в конце лотка надлежит устанавливать из условия равенства расчетного расхода в этом сечении пропускной способности лотка при принятой глубине потока, при этом пропускную способность лотка  qс, м3/с, необходимо определять по формуле
	
	
[image: image147.wmf]n

=

c

w

w

с

i

h

q

2


	(С.8)

	где
	iw   - уклон боковых сторон лотка.


С.7 Время протекания дождевых вод по коллектору до рассчитываемого сечения (к , мин, устанавливается суммированием времени протекания  по отдельным  участкам  коллектора, определяемого по формуле
	
	
[image: image148.wmf]n

=

t

60

i

i

i

k

k

w

k

L

m

 ,
	(С.9)

	где
	Lкi - длина расчетного участка коллектора, м;

	
	νкi - расчетная скорость движения дождевых вод на соответствующих участках коллектора, м/с, определяется по формуле С.15;

	
	mw - коэффициент, учитывающий заполнение свободной емкости коллектора и постепенное нарастание скоростей движения воды по мере наполнения труб при работе водоотводных систем (для первого участка коллектора принимают mw=2.5);


[image: image149.wmf];

,

m

w

a

-

a

-

=

1

75

1

2



	
	( -поправочный коэффициент к расчету времени течения воды по коллектору:


[image: image150.wmf]å

t

t

t

t

t

a

+

+

+

=

ki

с

s

с

s




Если показатель степени, характеризующий изменение расчетной интенсивности дождя во времени, n = 0,5,  значение коэффициента  mw  надлежит увеличивать на 10 %, при n > 0,7 - уменьшать на 20 % , но принимать не менее 2. При уклонах местности вдоль коллектора свыше 0,015 значение коэффициента mw следует снижать на 25%.  

С.8 Расчетные расходы дождевых вод.  поступающих в водоотводные системы с покрытий или с покрытий и грунтовых обочин, следует определять без учета минимальной стокообразующей интенсивности дождей.

Расчетные расходы дождевых вод для водоотводных линий (нагорных канав, грунтовых лотков) с грунтовыми водосборами следует определять с учетом минимальной стокообразующей интенсивности дождей, при этом продолжительность стокообразования tst, мин. надлежит устанавливать по формуле
	
	
[image: image151.wmf]n

st

min

A

)

n

(

t

1

1

ú

ú

û

ù

ê

ê

ë

é

-

=

y


	(С.10)

	где
	(min – минимальная мгновенная стокообразующая интенсивность дождя, принимаемая равной интенсивности впитывания, мм/мин, указанной в таблице С.5.


Т а б л и ц а  С.5

	Грунты и почвы


	Интенсивность впитывания, мм/мин



	Глина, солонцы суглинистые


	0,04



	Суглинки, суглинистые черноземы, глинистые сероземы
	0,08

	Каштановые почвы, чернозем обычный, солонцы супесчаные


	0,15



	Супеси с примесью гумуса в верхних слоях, задернованные супеси, серолесные почвы
	0,20

	Супеси без примеси гумуса в верхних слоях
	0,33

	Пески без примеси гумуса в верхних слоях
	0,50


С.9 Для сечений водоотводных систем удаленных по времени добегания дождевых вод на  (w ( tst  расчетные расходы следует определять для расчетной площади одновременного максимального стока дождевых вод.

Для сечений, удаленных по времени добегания на (w > tst, расчетные расходы  qr, л/c,  равны

	
	qr = qt + qaw
	(С.11)

	где
	qt - расход дождевых вод, л/с, соответствующий tw = tst ;

	
	qaw - дополнительный расход воды, поступающей в водоотводные системы после дождя продолжительностью tst, в соответствии с кривой спада стока, л/с:


[image: image152.wmf];

t

q

n

st

d

aw

AL

,

h

-

nj

=

1

00015

0



	
	ν - скорость движения воды в лотке или канаве, м/с, на расчетном участке;

	
	( - коэффициент, принимаемый по таблице П.6.


Примечание - При значениях qaw < 5л/с им можно пренебречь.

Т а б л и ц а  С.6

	(w
tst
	(
	(w
tst
	(
	(w
tst
	(

	1,00
	0
	1,25
	0,33
	3,00
	0.85

	1,05
	0,08
	1,50
	0,52
	3,50
	0,89

	1,10
	0,16
	1,75
	0,64
	4,00
	0,92

	1,15
	0,22
	2,00
	0,71
	5,00
	0,95

	1,20
	0,28
	2,50
	0,81
	10,00
	0,985


С.10 Главные коллекторы водоотводной системы, отводящие воду из узла коллекторов, следует рассчитывать на время добегания, соответствующее получению максимального расхода дождевого стока.

С.11 Расчетный расход воды при весеннем снеготаянии следует  определять при  средних  значениях максимумов стока талых вод в данной местности.

Для водоотводных  систем  лётных  полос с площадью водосбора до 100 га расчетные расходы воды qr, л/с, при весеннем снеготаянии надлежит устанавливать по формуле
	
	
[image: image153.wmf],

95

,

0

w

s

s

F

T

H

r

q

=


	(С.12)

	где
	Нs, Тs - соответственно максимальная высота снегового покрова к началу весеннего снеготаяния, см, и минимальная продолжительность снеготаяния,  сут, принимаемая по данным гидрометеорологической службы или климатологическим справочникам. 


Для водоотводных систем (нагорных канав) с  площадью водосбора свыше 100 га расчетные расходы воды qr определяют по формуле
	
	qr = 2,78 At Fw ,
	(С.13)

	где
	At - интенсивность стока талых вод, мм/ч, при средних значениях максимумов стока, устанавливаемая по данным гидрометеорологической службы.


С.12 Диаметры труб коллекторов при расчете на сток дождевых или талых вод необходимо определять при полном наполнении труб и коэффициенте шероховатости их внутренней поверхности, равном 0,013, по формуле
	
	
[image: image154.wmf],

312

.

0

187

.

0

375

.

0

k

r

k

i

q

d

=


	(С.14)


Окончательный диаметр труб  ds ≥ dk уточняется по сортаменту (где  ds  - диаметр по сортаменту).

Скорость движения воды на участке коллектора определяется по формуле
[image: image155.wmf]
	
	
[image: image156.wmf]5

0

67

0

29

.

i

.

s

k

i

k

i

Nd

=

n

,
	(С.15)

	где
	ds  - диаметр трубы коллектора по сортаменту, м;

	
	iki – продольный уклон участка коллектора;

	
	N – коэффициент, учитывающий неполное заполнение трубы, определяемый по графику рисунку С.1 в зависимости от величины  


[image: image157.wmf]

EMBED Equation.3[image: image158.wmf]

EMBED Equation.3[image: image159.wmf]
[image: image160.wmf]3

8

5

0

24350

S

,

k

r

d

i

q

M

i

×

×

=




С.13 Гидравлический расчет перепускных труб следует производить из условия пропуска талых и дождевых вод без аккумуляции их перед входным оголовком трубы при степени наполнения не более 0,75 диаметра трубы.

При расчете труб на сток талых вод следует учитывать возможность уменьшения сечения труб за счет образования наледи.

С.14 При определении расстояний между дождеприемными колодцами на основании гидравлического расчета, их следует устанавливать из условия равенства расчетных расходов воды пропускной способности лотков при принятом допустимом заполнении.

Наибольшую глубину водного потока для лотков, располагаемых в кромках покрытий, надлежит принимать на 1-2 см менее глубины лотка.

С.15 Гидравлический расчет участков водоотводных линий следует производить при сохранении или нарастании скоростей движения воды по длине линий. Для уменьшения диаметров труб коллекторов (особенно главных) допускается регулирование стока временным скоплением воды в пониженных участках местности за пределами летных полос.

С.16 Ширину водоотводной канавы по дну следует,  как правило, сохранять на всем ее протяжении, изменяя глубину и уклоны на отдельных участках в соответствии с расчетным расходом воды.

С.17 Одновременно с гидравлическим расчетом водоотводных систем надлежит произвести прочностной расчет конструкций водоотводных и дренажных сооружений.

Прочностной расчет конструкций водоотводных систем надлежит производить по методу предельных состояний, который сводится к удовлетворению условия:
	
	md  (  mu  ,
	(С.16)

	где
	md - расчетный изгибающий момент в сечении конструкций (труб, смотровых, дождеприемных и тальвежных колодцев);

	
	mu  - предельный изгибающий момент в сечении/конструкций. 

	
	md и mu определяются по ведомственным нормативным документам ГА.


Значение расчетного момента надлежит определять при действии общей нагрузки, слагаемой из постоянной и временной нагрузок.

Постоянная нагрузка включает вес засыпки грунта. Временная нагрузка возникает  при  действии колеса воздушного судна на сооружения водоотводной сети.

Приложение Т

(рекомендуемое)

Расчет толщины дренирующих слоев, устраиваемых на дренирующей прослойке из синтетического нетканого материала

Расчетную толщину дренирующих слоев из песков крупных и средней крупно​сти, устраиваемых на готовой дренирующей прослойке из синтетического нетканого материала (СНМ), определяют из условия отвода воды, поступившей как в дренирую​щий слой, так и в прослойку из СНМ, при оттаивании переувлажненного грунтового основания и от атмосферных осадков, проникающих через швы и трещины аэродром​ного покрытия.

Толщину дренирующего слоя надлежит определять в следующей последова​тельности.

Т.1. Определяется общий объем (приток) воды в л/м2, поступающий песчаное ос​нование Qгт за расчетный период весной Т с учетом отвода воды прослойкой из СНМ по формуле:

	
	Qгт = 0,9 Q-qгтотв T,
	(Т.1)

	где
	0,9 - коэффициент, учитывающий работу прослойки из СНМ как слоя, огра​ничивающего поступление воды в грунтовое основание от атмосфер​ных осадков в предзимний период;

	
	Q - общий объем воды в л/м2 , поступающей в основание за расчетный пе​риод, принимается по таблице Р.1;

	
	qгтотв - удельное количество отводимой воды прослойкой из СНМ, л/м2 сут., определяется по номограмме (рис. Р.1);

	
	Т - продолжительность расчетного периода в сут.:

	
	
[image: image161.wmf]q

Q

T

=



	
	q - удельное поступление воды в основание в л/м2 сут, по табл. Т.1


Т.2. Определяется количество воды в капиллярном состоянии Qкап, л/м2 , которая может разместиться в порах песка дренирующего слоя толщиной tзап по формуле:
	
	Qкап = tзап Q2 φ,
	(Т.2)

	где
	tзап  - дополнительная (запасная) толщина дренирующего слоя, зависящая от капиллярных свойств материалов и равная для песков средней крупности - 15 см и для крупных -12 см;

	
	Q2 - количество капиллярной воды в л/м2, поглощаемой слоем песка толщиной 1 см, принимается по табл. Т.3;

	
	φ  - коэффициент заполнения пор песка водой: для песков средней крупности при tзап =15 см φ = 0,85; для крупных песков при tзап =12 см φ = 0,81


[image: image162.png]W b
T Ja/]
A

e

0.1

2.0




L - ширина ската корыта искусственных покрытий, м; 
I - уклон дна корыта, доли единицы; 
Нгт - длина выпуска прослойки в дренах, м (Нгт = 1,2 м);

Kпрф - расчетный коэффициент фильтрации прослойки, м/сут.;
δ - толщина прослойки с учетом обжатия под нагрузкой, м, принимается равной δ = (δ0 - 1) мм., где δ0 - первоначальная толщина прослойки.

Рисунок Т.1 - Номограмма для определения расчетного количества воды, отводимой прослойкой из СНМ:
Т.3. Сравнивают расчетные величины Qгт и Qкап, полученные соответственно по формулам (Т.1) и (Т.2), и принимают один из двух возможных расчетных случаев для определения толщины дренирующего песчаного слоя tдр по формулам при усло​вии:

1) если Qгт ≥ Qкап, то 
	
	tдр = tзап + tнас,
	(Т.3)

	где
	tнас - толщина песчаного слоя, полностью насыщенного водой (фильтрационного потока), см.


Т а б л и ц а  Т.1

	Дорожно- климатическая зона
	Тип мест​ности по увлажнению
	Объем воды, поступающей в основание Q л/м2

	
	
	Супесь легкая песчанистая, песок пылеватый.
	Суглинок песчани​стый и глина
	Суглинок пылеватый
	Супесь пылеватая

	
	1
	15/2,5
	20/2
	35/3
	80/3,5

	II
	2
	25/3
	50/3
	80/4
	130/4,5

	
	3
	60/3,5
	90/4,5
	130/4,5
	180/5

	
	
	10/1,5
	10/1,5
	15/2
	30/3

	III
	2
	15/2
	25/2
	30/2,5
	40/3

	
	3
	25/2,5
	40/2,5
	50/3,5
	60/4

	IV и V
	3
	20/2
	20/2
	30/2,5
	40/3

	П р и м е ч а н и я 

1 В числителе дан общий объем воды Q (в литрах на квадратный метр), поступающей в основание за весь расчетный период, а в знаменателе - ее удельное q (в литрах на квадратный метр в сут.).

2 Для восточных районов страны значения притока воды следует уменьшать на 5 - 10%.


Т а б л и ц а  Т.2

	Дорожно-климатическая зона
	Тип увлажнения местности
	Кп для грунтов

	
	
	непылеватых
	пылеватых

	
	1
	1.5
	1.5

	II
	2
	1.5
	1.6

	
	3
	1.6
	1.7

	
	1
	1.4
	1.5

	III
	2
	1.4
	1.5

	
	3
	1.5
	1.6

	IV и V
	3
	-
	1.3


Т а б л и ц а  Т.3

	Круп​ность

песков
	Физические свойства грунтов
	Водопоглощение песчаного слоя Q1/Q2, в л в зависимости от клима​тической зоны

	
	Эффек​тивный диаметр

dэф
в мм
	Коэффициент 
неоднородности

Kп
	% со​дер​жания с частиц разме​ром ≤ 0,05 мм
	Тре​буемый объемный вес, не менее

т/м3
	Ориентировочное значение коэффициента фильтрации K при данной плотности в м/сут
	Полная
влагоем​кость

W в

%
	II
	III
	IV-V

	Мел​кий
	0.08-

0.14
	2.5-
4.0
	2
	1.76
	3-6
	21
	1.5-2.2
	1.9-2.4
	2.4-2.6

	
	
	
	
	
	
	
	1.0-1.4
	1.2-1.5
	1.5-1.6

	Сред​ний
	0.14-

0.17
	3
	2-5
	1.83
	6-10
	18
	1.7-2.4
	2.2-2 5
	2.5-2.7

	
	
	
	
	
	
	
	1.1-1.6
	1.5 -1.7
	1.7-1,8

	Круп​ный
	>0.17
	>3
	>5
	1.90
	> 10
	16
	1.9-2.5
	2.2-2.5
	2.5 - 2.7

	
	
	
	
	
	
	
	1.2-1.7
	1.5-1.7
	1.7- 1.8

	Примечания 

1 В числителе указано водопоглощение песчаным слоем Q1 - свободной воды, в знаменателе Q2 - капиллярной воды, л/м2 на 1 см толщины слоя.

2 Меньшие значения относятся к 3-му типу местности по увлажнению, большие - ко 2-му типу.


	
	
[image: image163.wmf],

1

2

Q

Q

t

Q

t

çàï

ðàñ÷

íàñ

j

×

×

-

=


	(Т.4)

	где
	Qрасч – общий расчетный приток воды в песчаный слой с учетом отвода  гравитационной и капиллярной воды закромочными дренами, л/м2;


	
	
[image: image164.wmf],

88

,

0

1

2

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

×

×

×

-

=

L

q

t

i

Ê

Q

Q

ãò

ïâ

çàï

ô

ãò

ðàñ÷


	(Т.5)

	где
	Кф – коэффициент фильтрации песка, м/сут;

	
	i - поперечный уклон дна корыта в тысячных долях;

	
	L - длина пути фильтрации, м (ширина ската корыта покрытия);

	
	qгтпв - удельный расчетный приток воды в песчаный слой с учетом коэффициен​тов «пик» и работы дренирующей прослойки из СНМ, в кубических метрах на 1 м2.


	
	qгтпв= 0,9(qKп - qгтотв)/1000,
	(Т.6)

	где
	Kп - коэффициент «пик», учитывающий неравномерность оттаивания и вы​падения осадков, принимается по табл. Р.2;

	
	Q1 – количество свободной воды в песчаном слое толщиной 1 см, л/м2; опре​деляется по табл. Т.3;


2) Если  Qгт < Qкап, то

	
	
[image: image165.wmf],

2

j

×

=

Q

Q

t

ãò

äð


	(Т.7)


Значение tдр, полученное по формуле (Т.7), сравнивают с толщиной дрени​рующего песчаного слоя tдр,гр способного временно аккумулировать в порах объем во​ды, Qвр,(л/м2), поступающий в основание в начальный период его оттаивания, т.е. до начала работы водоотводной и дренажной системы.

	
	
[image: image166.wmf],

2

,

j

×

=

Q

Q

t

âð

âð

äð


	(Т.8)


	
	Qвр= 1000(qгтпв - Tзап),
	(Т.9)

	где
	Tзап - время запаздывания начала работы водоотводной и дренажной системы (Тзап = 4-6 сут. во II дорожно-климатической зоне; Тзап = 3-4 сут. в III дорожно-климатической зоне; большее значение принимается для песков средней круп​ности).
	


Толщина дренирующего песчаного слоя считается достаточной, если tдр ≥ tдр,вр.

В случае, если tдр < tдр,вр, то расчетной является толщина дренирующего песча​ного слоя, полученная по формуле (Т.8).

�EMBED Msxml2.SAXXMLReader.5.0���


�


�


�


�





[image: image174.wmf][image: image175.wmf][image: image176.wmf][image: image177.wmf]_1371452970.unknown

_1373105478.unknown

_1373105723.unknown

_1373376899.unknown

_1373824336.unknown

_1373825401.unknown

_1373826508.unknown

_1373827976.unknown

_1373828045.unknown

_1373826563.unknown

_1373825431.unknown

_1373824933.unknown

_1373809959.unknown

_1373823906.unknown

_1373823914.unknown

_1373823885.unknown

_1373810119.unknown

_1373809105.unknown

_1373809423.unknown

_1373806785.unknown

_1373105727.unknown

_1373105729.unknown

_1373105730.unknown

_1373105728.unknown

_1373105725.unknown

_1373105726.unknown

_1373105724.unknown

_1373105638.unknown

_1373105713.unknown

_1373105717.unknown

_1373105719.unknown

_1373105722.unknown

_1373105718.unknown

_1373105715.unknown

_1373105716.unknown

_1373105714.unknown

_1373105709.unknown

_1373105711.unknown

_1373105712.unknown

_1373105710.unknown

_1373105703.unknown

_1373105707.unknown

_1373105708.unknown

_1373105704.unknown

_1373105640.unknown

_1373105700.unknown

_1373105702.unknown

_1373105698.unknown

_1373105699.unknown

_1373105641.unknown

_1373105639.unknown

_1373105630.unknown

_1373105634.unknown

_1373105636.unknown

_1373105637.unknown

_1373105635.unknown

_1373105632.unknown

_1373105633.unknown

_1373105631.unknown

_1373105625.unknown

_1373105628.unknown

_1373105629.unknown

_1373105627.unknown

_1373105480.unknown

_1373105623.unknown

_1373105624.unknown

_1373105481.unknown

_1373105479.unknown

_1373093822.unknown

_1373105387.unknown

_1373105430.unknown

_1373105432.unknown

_1373105433.unknown

_1373105477.unknown

_1373105431.unknown

_1373105426.unknown

_1373105428.unknown

_1373105429.unknown

_1373105427.unknown

_1373105424.unknown

_1373105425.unknown

_1373105388.unknown

_1373105423.unknown

_1373105362.unknown

_1373105364.unknown

_1373105365.unknown

_1373105363.unknown

_1373105324.unknown

_1373105360.unknown

_1373105361.unknown

_1373105358.unknown

_1373105359.unknown

_1373105325.unknown

_1373105293.bin

_1373105323.unknown

_1373094072.unknown

_1371452980.unknown

_1371468530.unknown

_1373090903.unknown

_1373090959.unknown

_1371468586.unknown

_1371468585.unknown

_1371452983.unknown

_1371452993.unknown

_1371468529.unknown

_1371452992.unknown

_1371452981.unknown

_1371452975.unknown

_1371452977.unknown

_1371452978.unknown

_1371452976.unknown

_1371452973.unknown

_1371452974.unknown

_1371452972.unknown

_1371452948.unknown

_1371452961.unknown

_1371452966.unknown

_1371452968.unknown

_1371452969.unknown

_1371452967.unknown

_1371452964.unknown

_1371452965.unknown

_1371452963.unknown

_1371452953.unknown

_1371452959.unknown

_1371452960.unknown

_1371452955.unknown

_1371452951.unknown

_1371452952.unknown

_1371452949.unknown

_1371452940.unknown

_1371452944.unknown

_1371452946.unknown

_1371452947.unknown

_1371452945.unknown

_1371452942.unknown

_1371452943.unknown

_1371452941.unknown

_1371452935.unknown

_1371452938.unknown

_1371452939.unknown

_1371452936.unknown

_1078314862.unknown

_1371452934.unknown

_1078314422.unknown

